前    言

YS/T 244《高纯铝化学分析方法》共分为8个部分:

——第1部分　邻二氮杂菲-硫氰酸盐光度法测定铁含量；

——第2部分　钼蓝萃取光度法测定硅含量；

——第3部分　二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐光度法测定钛含量；

——第4部分　丁基罗丹明B光度法测定镓含量；

——第5部分　阳极溶出伏安法测定铜、锌和铅含量；

——第6部分　催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量；

——第7部分　二硫腙萃取光度法测定镉含量；

——第8部分　结晶紫萃取光度法测定铟含量。

本部分为YS/T 244《高纯铝化学分析方法》的第3部分。

本部分代替YS/T 244.3-1994。

本部分是对YS/T 244.3-1994的重新确认。

主要进行了编辑性整理,增加了“重复性”和“质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝业有限公司起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 244.3-1994。

高纯铝化学分析方法

第3部分  二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐光度法测定钛含量

1  范围

本部分规定了高纯铝中钛含量的测定方法。

本部分适用于高纯铝中钛含量的测定。测定范围：0.00003~0.00020％。

本部分配制试剂及分析用水均为二次去离子水或同等纯度的水。

2  方法提要

试样在镍盐存在下，以盐酸溶解。在2.5~4mol/L盐酸酸性中，加入硫氰酸盐及二安替吡啉甲烷，使之形成钛的三元络合物。经三氯甲烷萃取后于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。

用氯化亚锡还原消除铁（Ⅲ）、铜（Ⅱ）的干扰。5mg镍及高纯铝中存在的杂质均不干扰测定。

3  试剂

3.1  无水乙醇，优级纯。

3.2  三氯甲烷。

3.3  盐酸（ρ=1.19g/mL）,高纯。

3.4  盐酸（1+1）。经石英蒸馏器蒸馏提纯。

3.5  盐酸（1+3）,优级纯。

3.6  硫氰酸铵溶液（500g/L）。

3.7  二安替吡啉甲烷溶液（200g/L）：称取20g二安替吡啉甲烷于200ml烧杯中，加入盐酸（3.3）使之溶解并稀释至100ml。用时现配。

3.8  氯化亚锡溶液（20g/L）：称取2g氯化亚锡（SnCl2·2H2O）于200ml烧杯中，加入17ml盐酸（3.3），稍加热使其溶解完全，取下冷却至室温，用水稀释至100ml。用时现配。

3.9  氯化镍（NiCl2·6H2O）溶液（4g/L）。每100ml溶液中含0.5ml盐酸（3.4）。

3.10  钛标准贮存溶液：称取0.1000g金属钛屑（99.9%以上）于烧杯中，加入100ml盐酸（3.4），盖上表皿，于低温处加热，完全溶解后，加入溴水氧化，煮沸，逐出余溴。冷至室温。移入1L容量瓶中，用1mol/L盐酸稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含0.1mg钛。

3.11  钛标准溶液：移取10.0ml钛标准贮存溶液（3.10）于100ml容量瓶中，用1mol/L盐酸稀释至刻度，混匀。再从此溶液中移取10.0ml溶液于100ml容量瓶中，用1mol/L盐酸稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含1μg钛。

4  仪器和设备

分光光度计。

5  试样

5.1  试样用盐酸（3.5）浸泡3h以上，用去离子水洗净，再用无水乙醇（3.1）浸洗一次。

5.2  将试样（5.1）在70~80℃烘2~3h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取1g干燥试样（5.2），精确至±0.001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试样量（6.1）置于100ml石英皿中，加入3ml氯化镍溶液（3.7）、30ml盐酸（3.4），置于水汽浴上加热溶解（空白在电热板上蒸发至10ml左右）。取下，冷至室温。

6.4.2  将溶液（6.4.1）移入60ml分液漏斗中，用10ml盐酸（3.4）洗涤石英皿。洗液合并于分液漏斗中（空白需补加20ml水）。

6.4.3  加入8ml硫氰酸铵溶液（3.6），混合均匀。加入2ml二安替吡啉甲烷溶液（3.7）、2ml氯化亚锡溶液（3.8），混匀。放置5min。

6.4.4  加入10.0ml三氯甲烷（3.2），振荡1 min，分层后，立即将有机相通过塞有干燥滤纸卷的漏斗颈，滤入3㎝比色皿中。以三氯甲烷为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。

6.4.5  将所测吸光度减去随同试样空白的吸光度后，从工作曲线上查出相应的钛含量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  于一组60ml分液漏斗中，各加入20ml盐酸（3.4），再分别加入0、0.25mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL钛标准溶液（3.11），用水稀释至40ml。以下按6.4.3~6.4.4款进行。

6.5.2  将所测吸光度减去试剂空白的吸光度后，以钛含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按公式（１）计算钛的质量分数（％）：

（Ti）＝×100　　………………………………………（１）

式中：

ｍ1——从工作曲线上查得的钛的质量，单位为克（g）；

ｍ0——试料的质量，单位为克（g）。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

钛的质量分数/%：  0.000067　　　0.000083　　　　　0.00012

重复性限 r　/%：  0.000028　　  0.000028　　　　　0.00005

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 钛量% | 允许差% |
| --- | --- |
| 0.00003~0.00005 | 0.00002 |
| >0.00005~0.00010 | 0.00003 |
| >0.00010~0.00020 | 0.00005 |

9   质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本方法所测定数据的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

# ICS

# H

YS/T 244.3—200X

高纯铝化学分析方法

第3部分 二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐

光度法测定钛含量

Chemical analysis methods of high purity aluminum

Part 3: Determination of titanium content

by diantipyrylmethane-thiocyanate photometric method

(审定稿)

YS

20××－××发布

中华人民共和国有色金属行业标准