前    言

YS/T 244《高纯铝化学分析方法》共分为8个部分:

——第1部分　邻二氮杂菲-硫氰酸盐光度法测定铁含量；

——第2部分　钼蓝萃取光度法测定硅含量；

——第3部分　二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐光度法测定钛含量；

——第4部分　丁基罗丹明B光度法测定镓含量；

——第5部分　阳极溶出伏安法测定铜、锌和铅含量；

——第6部分　催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量；

——第7部分　二硫腙萃取光度法测定镉含量；

——第8部分　结晶紫萃取光度法测定铟含量。

本部分为YS/T 244《高纯铝化学分析方法》的第4部分。

本部分代替YS/T 244.4-1994。

本部分是对YS/T 244.4-1994的重新确认。

主要进行了编辑性整理,增加了“重复性”和“质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝业有限公司起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 244.4-1994。

高纯铝化学分析方法

第4部分  丁基罗丹明B光度法测定镓含量

1  范围

本部分规定了高纯铝中镓含量的测定方法。

本部分适用于高纯铝中镓含量的测定。测定范围：0.00002~0.00020％。

本部分配制试剂及分析用水均为二次去离子水或同等纯度的水。

2  方法提要

在镍盐存在下，以盐酸溶解试样，在4.5mol/L盐酸介质中，使镓与丁基丹明B形成络合物，以苯萃取。于分光光度计波长562nm处测量其吸光度。高纯铝中存在的杂质均不干扰测定。

3  试剂

3.1  无水乙醇，优级纯。

3.2  苯。

3.3  盐酸（1+1），优级纯。

3.4  盐酸（1+3），优级纯。

3.5  三氯化钛溶液（150g/L）。

3.6  丁基罗丹明B溶液（2g/L）：称取0.2g丁基罗丹明B于100ml烧杯中，用80ml盐酸（3.3）溶解，移入100ml容量瓶中，用盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。

3.7  氯化镍（NiCl2·6H2O）溶液（4g/L）。每100ml溶液中含0.5ml盐酸（3.3）。

3.8  镓标准贮存溶液：称取0.1344g三氧化二镓（99.99%）于200ml烧杯中，加入100ml盐酸（3.3），于低温加热溶解完全（勿使沸腾），冷却至室温，移入500ml容量瓶中，用盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含0.2mg镓。

3.9  镓标准溶液：移取10.0ml镓标准贮存溶液（3.8）于100ml容量瓶中，用盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。再从此溶液中称取10.0ml于200ml 容量瓶中，用盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含1μg镓。

4  仪器和设备

4.1  分光光度计。

4.2  电动离心机。

5  试样

5.1  试样用盐酸（3.4）浸泡3h以上，用去离子水洗净，再用无水乙醇浸洗一次。

5.2  将试样（5.1）在70~80℃烘2~3h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取1g干燥试样（5.2），精确至±0.001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试样量(6.1)置于200ml烧杯中，加入30ml盐酸（3.3）、2ml氯化镍溶液(3.7)，在电热板上加热至完全溶解，并在低温下加热蒸至稠状（约7~8ml）。空白溶液亦蒸至7~8ml。

6.4.2  加入10ml盐酸（3.3），待盐类完全溶解后，冷却至室温，移入60ml分液漏斗中。再用10ml盐酸（3.3）洗净烧杯，洗液并入分液漏斗中。

6.4.3  加入0.5ml三氯化钛溶液（3.5），混匀。加入2.0ml丁基罗丹明B溶液（3.6），再加入10.0ml苯（3.2），萃取1min。静置分层后，将有机相移入离心管中，在离心机上离心至溶液澄清。

6.4.4  将有机相（6.4.3）移入3㎝比色皿中，以苯为参比，于分光光度计波长562nm处测量其吸光度。将所测吸光度减去随同试样空白的吸光度后，从工作曲线上查出相应的镓量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  于一组60ml分液漏斗中，各加入20ml盐酸（3.3），再分别加入0、0.25mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL镓标准溶液（3.9）。以下按6.4.3款进行。

5.5.2  将有机相（6.5.1）移入3㎝比色皿中，以苯为参比，于分光光度计波长562nm处测量其吸光度。将所测吸光度减去试剂空白的吸光度后，以镓量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（１）计算镓的质量分数（％）：

（Ga）＝×100　　………………………………………（１）

式中：

ｍ1——从工作曲线上查得的镓的质量，单位为克（g）；

ｍ0——试料的质量，单位为克（g）。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

镓的质量分数/%：  0.000039　　　0.000067　　　　　0.00016

重复性限 r　/%：  0.000017　　  0.000040　　　　　0.00004

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 镓量% | 允许差% |
| --- | --- |
| 0.00002~0.00005 | 0.00002 |
| >0.00005~0.00010 | 0.00004 |
| >0.00010~0.00020 | 0.00006 |

9   质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本方法所测定数据的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

# ICS

# H

YS/T 244.4—200X

高纯铝化学分析方法

第4部分 丁基罗丹明B

光度法测定镓含量

Chemical analysis methods of high purity aluminum

Part 3: Determination of gallium content

by butylrhodamine B photometric method

(审定稿)

YS

20××－××发布

中华人民共和国有色金属行业标准