高纯铝化学分析方法

丁基罗丹明B

光度法测定镓含量

YS/T  244.4—200X

编 制 说 明

抚顺铝业有限公司

2007年5月

编 制 说 明

根据中色协综字[2006]第080号文件和国家标准制（修）订计划，中国有色金属工业标准计量质量研究所2007年3月召开工作会议，由抚顺铝业有限公司对YS/T244.3-1994《高纯铝化学分析方法  丁基罗丹明B光度法测定镓含量》进行修订。

本次修订未对标准做方法及内容上的改动，仅对文字按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则    第4部分：化学分析方法》的有关规定编辑整理。按照YS/T244.4-200X《高纯铝化学分析方法  丁基罗丹明B光度法测定镓含量》对三个样品进行了独立的11次分析，结果见表1。由表1可知：该方法操作简单，快速、准确，适合作为行业标准。

表1

| 样品编号 | 测定值（%） | 极差 | 平均值（%） | 标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.6×10-5、3.3×10-5、4.8×10-5、 3.6×10-5、4.6×10-5、3.6×10-5、 3.8×10-5、3.8×10-5、3.3×10-5、 4.2×10-5、4.5×10-5、 | 1.5×10-5 | 6.7×10-5 | 1.0×10-5 |
| 2# | 9.3×10-5、9.6×10-5、8.3×10-5、 7.3×10-5、7.4×10-5、7.9×10-5、 7.9×10-5、9.5×10-5、8.9×10-5、 8.4×10-5、7.2×10-5、 | 2.4×10-5 | 8.3×10-5 | 2.4×10-5 |
| 3# | 1.15×10-4、1.13×10-4、1.10×10-4、1.05×10-4、1.02×10-4、1.39×10-4、1.33×10-4、1.06×10-4、1.31×10-4、1.06×10-4、1.33×10-4、 | 3.7×10-5 | 1.18×10-4 | 3.7×10-5 |

本部分已达到国际先进水平。

建议颁布本部分为行业标准。

建议本部分为行业标准。