ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

活塞裙用铝合金锻件

（预审稿，2007-07-23）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

- 前    言

本标准在……的基础上，参照……标准制订。

- 本标准保留了原GB/TXXXX-XXXX中的……合金。

- 本标准的附录A《XXXXXXX》参照XXXXX-XXXX《XXXXXXX》制订。

- 本标准的附录B《XXXXXXX》参照XXXXX-XXXX《XXXXXXX》制订。

- 本标准的附录A、附录B为规范性附录。

- 本标准代替GB/TXXXX-XXXX《XXXXXXX》。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准起草单位: 西南铝业（集团）有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

活塞裙用铝合金锻件

  - 范围

本标准规定了活塞裙用铝合金锻件的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同内容。

本标准适用于活塞裙用铝合金锻件。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 228  金属材料  室温拉伸试验方法

GB/T 231  金属布氏硬度试验方法

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 3246.1  变形铝及铝合金制品显微组织检验方法

GB/T 3246.2  变形铝及铝合金制品低倍组织检验方法

GB/T 16865  变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 6987(所有部分)  铝及铝合金化学分析方法

GB/T 7999  铝及铝合金光电(测光法)发射光谱分析方法

  - 要求

    - 产品分类

      - 牌号、状态及规格

产品的合金牌号、供应状态、规格及锻件类别应符合表1的规定。

| 牌号 | 状态 | 规格 |  | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系列 | 型号 |  |  |
| 4032 | T6 | Φ240mm系列 | （HSQ-1A,HSQ-1B,HSQ-1C,HSQ-1D） | Ⅱ | 机车用缸径活塞 |
|  |  | Φ280mm系列 | （HSQ-02,HSQ-2A,HSQ-2B） |  |  |
|  |  | Φ228.6mm系列 | HSQ-3A , B14513FG-01A |  |  |
|  |  | Φ410mm | （PC2-5,PC2-6） | Ⅱ | 船用活塞 |
|  |  | Φ280mm系列 | （HSQ-2C） |  |  |

      - 标记示例

产品标志按产品名称、牌号、状态、规格及标准编号的顺序表示。标记示例如下：

用4032合金制造的、供应状态为T6、直径系列为Φ240mm、型号为HSQ-1A的模锻件，标记为：

锻件  4032-T6  HSQ-1A       YS/T XXXX-XXXX。

    - 化学成分

4032合金的化学成分应符合GB/T 3190规定。

    - 力学性能

按毛坯图规定的位置取样，产品的室温拉伸力学性能应符合表2规定。

| 牌号 | 供应 状态 | 试样 状态 | 规格 | 型号 | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例 延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率 A5.65／% | HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4032 | T6 | T6 | Φ228.6mm系列 | HSQ-3A | ≥359 | ≥290 | ≥5 | ≥115 |
|  |  |  |  | B14513FG-01A | ≥309 | - | ≥3 | 100～130 |
|  |  |  | Φ240系列 | HSQ-1A、HSQ-1C、 HSQ-1D | ≥330 | - | ≥4 | ≥105 |
|  |  |  |  | （HSQ-1B） | ≥359 | ≥290 | ≥3 | ≥115 |
|  |  |  | Φ280系列 | HSQ-2A、HSQ-2B | ≥330 | - | ≥5 | ≥105 |
|  |  |  |  | HSQ-02 | ≥294 | - | ≥5 | ≥110 |
|  |  |  |  | HSQ-2C | ≥294 | - | ≥4.4 | 110～140 |
|  |  |  | Φ410系列 | PC2-5、PC2-6 | ≥280 | - | ≥1 | 100～125 |
| - A5.65表示原始标距(L0)为5.65S0的断后伸长率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 布氏硬度

在锻件图上规定的位置打硬度，其硬度值应符合表2规定。

    - 低倍组织

      - 锻件的低倍组织中不允许有非金属夹杂、外来金属夹杂及白斑、化合物、裂纹、气孔和残留的铸造组织，金属流线方向大致沿锻件外形轮廓分布，不允许有穿流、折叠和严重的涡流。

      - 低倍试片上的氧化膜，每点长度应不大于3.0mm。

    - 显微组织

锻件的显微组织不允许过烧。

    - 尺寸及偏差

锻件的尺寸及偏差应符合图纸要求。

    - 外观质量

      - 加工表面上的局部缺陷允许打磨，但打磨深度不超过加工余量的2/3，打磨面应光滑过渡。

      - 非加工表面不允许有裂纹、凹坑、碰伤、折叠等缺陷（局部表面缺陷允许打磨，打磨深度不得超过锻件负公差）。不允许用焊补方法修整任何部位的缺陷。

      - 锻件需经过蚀洗，外观光洁无裂纹、飞边、气泡、起皮和金属折叠。

  - 试验方法

    - 化学成分分析方法

模锻件的化学成分分析取样按GB/T17432规定，化学成分分析方法可采用GB/T6987或GB/T7999，仲裁分析方法应符合GB/T6987的规定。

    - 力学性能试验方法

力学性能的拉伸试样应符合GB/T16865的规定，试验方法按GB/T228的规定进行。

    - 布氏硬度试验方法

布氏硬度试验方法按GB/T231的规定进行。

    - 低倍组织检验方法

低倍组织检验方法按GB/T3246.2的规定进行，结果以照片记录。

    - 显微组织检验方法

显微组织检验方法按GB/T3246.1的规定进行，结果以照片记录。

    - 尺寸及外形测量方法

断面尺寸应用精度不低于0.02mm的量具进行测量，其他外形尺寸可用直尺、米尺、卷尺和塞尺等量具测量，也可采用划线检查或样板检验。

    - 外观质量的检验

产品的表面质量用目视检验，当缺陷深度难以确定时，可以借助于10倍以下的放大镜或打磨后测量。必要时，可借用尺寸测量工具界定缺陷大小，通过修磨测定缺陷深度。

  - 检验规则

    - 检验和验收

      - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

    - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一合金牌号、状态和规格组成。

    - 计重

产品实行检斤计重。

    - 检验项目

      - 每批产品出厂前应进行化学成分、力学性能、布氏硬度、显微组织、尺寸偏差和外观质量的检验。

      - 低倍组织由供方工艺保证，不作出厂检验。但首批生产、工艺变更或换用新模具时，每批抽一件检验低倍组织。至少在连续3批低倍组织检验均合格的情况下，才不作出厂检验，采用工艺保证。

    - 取样

产品的取样应符合表3的规定。

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T17432的规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 室温拉伸力学性能 | 每批（或淬火炉）至少在1个锻件或锻件的余料上，在锻件图上规定的位置抽取2个拉力试样。船用活塞需要备好试样供船检。 | 3.3 | 4.2 |
| 硬度性能 | 逐件检验。 | 3.4 | 4.3 |
| 显微组织 | 每批（或淬火炉）至少在1个锻件或锻件的余料上取1个试样。 | 3.6 | 4.5 |
| 尺寸偏差 | 逐件检验 | 3.7 | 4.6 |
| 外观质量 | 逐件检验 | 3.8 | 4.7 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分不合格时，判该熔次不合格，不能区分熔次的判批不合格。

      - 室温拉伸力学性能不合格时，应在原检验不合格者的相邻部位另取双倍数量的试样进行复验，复验合格时判批合格。若复验结果仍有不合格者，判该批不合格，但允许供方逐件检验或进行重新热处理后重新取样检验。

      - 布氏硬度不合格时，判该件不合格。

      - 低倍组织不合格时，应在其他锻件中另取2件复验。复验仍不合格时，判批不合格。

      - 显微组织不合格时，判该炉次不合格，不能区分炉次的判批不合格。

      - 尺寸偏差不合格时，判该件不合格。

      - 外观质量不合格时，判该件不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

      - 在验收合格的产品上应打印如下标志（或贴标签）：

  - 供方技术监督部门的检印 (船用产品还须有船检印记) ；

  - 合金牌号；

  - 供应状态；

  - 淬火炉次号

  - 锻件代号标记；

  - 产品批号。

      - 产品的包装箱标志应符合GB/T3199的规定。

    - 包装、运输、贮存

      - 模锻件的包装及包装方法由双方协商，无协商时由供方采用GB/T3199标准中规定的包装方法。

      - 其他按GB/T3199规定。

    - 质量证明书

每批锻件应附有符合本标准规定的产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 合金牌号、供应状态；

- 规格或锻件代号；

- 批号、热处理炉号；

- 净重或件数；

- 各项分析检验项目的试验或检验结果；

- 技术监督部门的印记(船用产品还须有船检印记)；

- 本标准编号；

- 包装日期（或出厂日期）。

    - 合同内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 合金牌号；

- 供应状态；

- 规格或锻件代号；

- 重量（或件数）；

- 本标准编号。

    - 标志

  - 合同内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 合金牌号；

- 供应状态；

- 尺寸规格或型号；

- 重量（或件数）；

- 本标准编号。

━━━━━━━━━━━━━