ICS

H

中华人民共和国国家标准

GB X X X X —200X

镁合金压铸安全规范

(征求意见稿)

magnesium alloys die casting safety criterion

200×-××-××发布                               200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

前　　 言

本标准是参考镁合金压铸产品生产企业、镁合金压铸机生产企业、镁合金熔炉生产企业的安全生产规范编制的。

本标准由全国有色金属工业协会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

镁合金压铸安全规范

1  范围

本标准规定了镁合金压铸生产中有关压铸机、熔炉、个体防护、建筑物结构与布局、镁合金废料等安全规范。

本标准适用于涉及镁合金高压铸造工艺过程的各个环节。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 11651 劳动防护用品选用规则

3  一般规定

镁合金压铸企业的新建，扩建，必须符合本标准的规定，不符合本标准的现有企业，必须制定安全技术措施计划，限期完成。

企业法人必须清楚本企业的爆炸危险场所，并采取能有效控制的安全措施。

企业应结合镁合金压铸生产的特点，制定本企业安全措施实施细则和安全检查表，并按安全检查表认真进行检查。企业每季度至少检查一次，车间每月至少检查一次。

企业应认真做好安全生产教育，普及镁合金安全知识和安全法规，使职工了解本企业安全生产特点，应对职工进行技术和业务培训，并经考核合格后方准上岗。

企业应调查所有的事故和过失，应记录本调查结果并有跟进行动。

生产场所严禁吸烟，带水进入。

所有安全设施，未经主管部门批准，不得折除或挪着他用。

企业应制定相关的安全预案并组织应急演习。

管理者应和员工代表进行安全视察，以更正不安全的操作和环境。

4个体防护与抢救

生产人员必须按GB11651的有关规定，使用劳动保护用品。

在作业场所内禁止生产人员贴身穿戴化纤织品做的衣裤。

熔炉加料人员必须配戴防护面罩。

进入生产现场人员必须配戴防护眼镜。

企业必须制定事故抢救计划，并报主管部门批准。

应在当地消防部门指导下，对全体职工经常进行灭火和抢救训练。

5 建（构）筑物的结构与布局

建筑物宜为单层建筑，屋顶宜用轻型结构。

设备、梁、架子、墙等必须具有便于清扫的表面结构，不宜有向上的拼接平面。

工作区必须有足够数目的疏散路线。疏散路线的数目和位置由设计部门确定，主管部门批准。

疏散路线必须设置明显的路标和事故应急照明。

6 镁合金压铸机

每个压铸单元之间的距离应不低于6米，

人员禁止正对模具分型面配合方向的危险区，防止飞料烫伤。

操作过程中，每次清理注料嘴、模具必须彻底。

先以低压、低流量开始进行调整，直至生产出好产品。

任何情况下修机、处理模具或其他附属设备，必须完全排除危险后才能进行工作。

较长时间停机必须关闭总电源、冷却水、压缩气及脱模液。

停机锁模时不能把机绞肘臂伸直锁死，尤其在模具加热过程中。

设备故障维修须挂上警示牌。

清洁机器时必须关闭总电源。

操作中发现问题和故障时不允许擅自改变工艺及机器的设定参数。

压铸机工作时安全门应全部处于关闭状态。

7 镁合金熔炉

每台熔炉应配置1个D级灭火器，

镁合金锭投放进熔炉的应预热至150 ℃,并无腐蚀斑点、油污。

熔炉的初始升温速度应控制在50℃/h-80℃/h,并由熔炉膛内的热电偶来进行升温控制。达到镁锭熔化温区500℃-600℃时，升温速度控制在50℃/h以下。

每次加入镁合金锭及除渣时炉门打开的时间应尽量短。

不允许对处于工作状态的熔炉进行升降作业。

除渣工具使用前应进行预热脱湿，清理出的熔渣和熔体混合物置入可进行密封的渣桶中。

熔炉和保护气体的控制系统需有相应的报警装置

8 镁合金废料

镁合金废料应单独存放在通风，干燥的环境中，禁止与其他物品混存。

不允许将未冷却至室温的废料装入密封的储存器中。

9 灭火

必须使用D级灭火器，干沙，覆盖剂进行灭火，严禁使用A、B、C类灭火器进行灭火。

覆盖剂必须存放于密闭，便于折开的包装袋内。

灭火设施和灭火剂必须随时可用