ICS 77.120.10

H 61

前    言

本标准代替YS/T 78-1994《铝土矿石》。

本标准与YS/T 78-1994相比，主要变化如下：

——为了区分沉积型一水硬铝石、堆积型一水硬铝石、红土型三水铝石铝土矿石，在相应牌号前加注C、D、H字样；

——根据国土资源部DZ/T0202-2002《铝土矿、冶镁菱镁矿地质勘查规范》中铝土矿一般工业指标的划分规定，将LK3-53牌号、A/S≥3、Al2O3%≥53%,修改为CLK3.5-55、A/S≥3.5、Al2O3%≥55%；

——新增了铝土矿石CLK6-62、DLK6-45、HLK4-45牌号；

——对表1中部分Fe2O3的百分含量进行了调整；

——取消了原标准中附录A铝土矿石取样、制样方法（补充件）。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国铝业贵州分公司、中国铝业山东分公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 78-1994。

铝土矿石

范围

本标准规定了铝土矿石产品的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于供生产氧化铝、刚玉型研磨材料和高铝水泥等用的由含水氧化铝、氧化铁与氧化硅等组成的铝土矿石。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2007.1～2007.7   散装矿产品取样、制样通则

YS/T 575（所有部分）  铝土矿化学分析方法

要求

产品分类

铝土矿石按矿床、矿石类型分成沉积型一水硬铝石、堆积型一水硬铝石及红土型三水铝石三大类型，并按化学成分含量划分牌号。

理化性能

铝土矿石的理化性能应符合表1的规定。

表1

| 矿 床 （矿石） 类 型 | 牌号 | 化学成分，% | 物理性能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al2O3/SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | S | CaO+MgO | TiO2 | 湿存水（%） | 粒度（mm） |
|  |  | ≥ | ≤ | ≤ |
| 沉积型 （一水硬铝石） | CLK12-70 | 12 | 70 | 5 | 0.3 | 1.5 | － | 7 | 150 |
|  | CLK8-65 | 8 | 65 | 8 | 0.5 | 1.5 | － |  |  |
|  | CLK6-62 | 6 | 62 | 9 | 0.5 | 1.5 | － |  |  |
|  | CLK5-60 | 5 | 60 | 10 | 0.5 | 1.5 | － |  |  |
|  | CLK3.5-55 | 3.5 | 55 | － | 0.8 | － | － |  |  |
| 堆积型 （一水硬铝石） | DLK15-60 | 15 | 60 | 20 | 0.1 | 1.5 | － | 8 | 150 |
|  | DLK11-55 | 11 | 55 | 25 | 0.1 | 1.5 | － |  |  |
|  | DLK8-50 | 8 | 50 | 28 | 0.1 | 1.5 | － |  |  |
|  | DLK6-45 | 6 | 45 | 28 | 0.1 | 1.5 | － |  |  |
| 红土型 （三水铝石） | HLK7-50 | 7 | 50 | 18 | － | － | 2 | 8 | 150 |
|  | HLK4-45 | 4 | 45 | 18 | － | － | 2 |  |  |
|  | HLK3-40 | 3 | 40 | 25 | － | － | 3 |  |  |
| 注1：用作高铝水泥的铝土矿石必须符合下列要求：Fe2O3＜2.5％，TiO2＜3.5％，R2O（一价金属氧化物）＜1.0%，MgO＜1.0%。 注2：用作研磨材料的铝土矿，要求含Al2O3高、铁和钛低，一般要求Al2O3≥70%，Fe2O3≤5%，TiO2≤4.5%，CaO+MgO≤1.0%，Al2O3/SiO2≥12。 注3：受矿石资源限制或需方有特殊要求时，供需双方可另行协商供应其他成分的铝土矿石。 |

外观

铝土矿石中不得混入杂物。

其他要求

需方对铝土矿石有特殊要求时,由供需双方协商，并在订货合同中注明。

试验方法

4.1  铝土矿石的化学成分、水份分析YS/T575或供需双方协商的其他方法的规定进行，仲裁分析按YS/T575的规定进行。

4.2  铝土矿石粒度的测定按GB/T 2007.7的规定进行。

4.3  铝土矿石中混入的杂物凭目测进行检查。

检验规则

  - 检查和验收

5.1.1  铝土矿石应由供方技术(质量)监督部门进行检验,保证产品质量符合本标准的规定并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起两个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应在需方仲裁取样，由供需双方共同进行。

  - 组批

铝土矿石应成批提交检验，每批应由同一牌号的铝土矿石组成。

  - 检验项目

每批铝土矿石应进行化学成分、粒度、外观的检验。

5.4  仲裁取样和制样

铝土矿石的取样、制样按GB/T 2007.1～2007.2规定的方法进行。

5.5  仲裁结果处理

5.5.1  化学成分仲裁分析结果与原牌号规定不符时,按仲裁分析结果重新判定牌号。

5.5.2  粒度和外观不合格时，供需双方协商处理。

标志、包装、运输、贮存

6.1 每批产品应插牌标志，标明：产品名称、执行标准、批号、净重、牌号、生产企业名称。

6.2 每车厢（货仓）应装运同一牌号的产品，不得混装。

6.3 产品堆放场地要干净，防止混入杂物。

6.4 每批产品应附有质量证明书,其上注明:

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称和牌号；

c)  批号；

d)  净重和车（船）数；

e)  分析检验结果和供方技术（质量）监督部门印记；

f)  本标准编号；

g)  发货日期。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内容应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  重量；

d)  本标准编号；

e)  其他。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

××××-××-××发布

铝 土 矿 石

Bauxite

（送审稿）

GB/T ×××××—××××

代替 YS/T 78-1994

中华人民共和国国家标准

××××-××-××实施