中华人民共和国国家标准

氧化铝

Alumina

（送审稿）

GB/T XXXXX-XXXX

××××-××-××发布                       ××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

- 前    言

本标准替代YS/T 274-1998《氧化铝》。

本标准与YS/T 274-1998相比，主要变化如下：

——氧化铝按化学成份设立三个牌号，取消原标准中AO-4牌号；

——AO-2牌号Fe2O3为不大于0.02％；

——AO-3牌号Na2O为不大于0.70％；

——增加物理特性指标比表面积、松装密度。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国铝业山东分公司、中国铝业贵州分公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 274-1998。

氧化铝

  - 范围

本标准规定了氧化铝（Al2O3）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于熔盐电解法生产金属铝用氧化铝，也适用于生产刚玉、陶瓷、耐火制品及生产其他氧化铝化学制品用原料氧化铝。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6609      氧化铝化学分析和物理性能测定方法 （所有部分）

GB/T 8170      数值修约规则

  - 要求

3.1 产品分级

氧化铝按化学成分分为三个牌号：AO-1、AO-2、AO-3。

3.2 化学成分

氧化铝的化学成分应符合表1的规定。

表1  氧化铝的化学成分

| 牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al2O3不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |
|  |  | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 灼减 |
| AO-1 | 98.6 | 0.02 | 0.02 | 0.50 | 1.0 |
| AO-2 | 98.5 | 0.04 | 0.02 | 0.60 | 1.0 |
| AO-3 | 98.4 | 0.06 | 0.03 | 0.70 | 1.0 |
| 注1：Al2O3含量为100.0%减去表中所列杂质总和的余量。 注2：表中化学成分按在300℃±5℃温度下烘干2h的干基计算。 注3：表中杂质成分按GB/T 8170处理。 |  |  |  |  |  |

3.3 物理特性

3.3.1 氧化铝比表面积（BET）应不小于60m2/g。

3.3.2 氧化铝松装密度应不小于0.90g/cm3。

3.4 微量元素

氧化铝微量元素主要包括TiO2、V2O5、P2O5、ZnO、MnO等，应定期测定，周期为每季度。必要时也可由供需双方协商确定检验频次。

3.5  外观

氧化铝为白色晶体，不应有杂物和团块。

3.6 其他要求

需方对质量有特殊要求，由供需双方协商。

  - 试验方法

4.1 氧化铝的化学成分仲裁分析按GB/T 6609.1~6609.5的规定进行。

4.2 氧化铝的物理特性仲裁分析按GB/T 6609.25、6609.35的规定进行。

4.3 氧化铝的微量元素测定按GB/T 6609.X、

4.4 袋装氧化铝交货净含量以实际检斤为准。

  - 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 氧化铝应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

5.2 组批

氧化铝应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成，袋装氧化铝或槽罐车散装氧化铝每批重量不大于3000吨。

5.3 仲裁取样和制样

氧化铝仲裁取样和制样，采用GB/T 6609.22《取样》和GB/T 6609.23《试样的制备和贮存》。

5.4 生产取样

供方可在生产过程中选取有代表性样品，并作为出厂检验依据。

5.4  检验项目

每批氧化铝应进行3.2化学成分和3.5外观的检验；每天应进行3.3物理特性的检验。

5.5  判定规则

化学成分仲裁分析结果与原牌号不符时，按仲裁分析结果重新判定牌号。

  - 6 标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

包装袋上应标明：产品名称、注册商标、产品批号、净含量、生产厂名称及地址。

6.2  包装

包装袋用复合塑料编织袋。需方对产品包装有特殊要求时，可由供需双方协商确定。

6.3  运输

产品发运时，车厢内应清扫干净或铺苇席。不同等级的产品不得混装。

6.4  贮存

产品应分批堆放在清洁、干燥的仓库内。

6.5  质量证明书

每批产品应附质量证明书，其上注明：

a) 生产厂名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号、净含量；

d）分析检验结果及技术监督部门印记；

e）本标准编号；

f）生产日期。

  - 合同内容

本标准所列材料的订货合同应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

C) 净含质量；

d) 本标准编号；

e) 其他。