ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS /T××××—××××

变形铝及铝合金铸锭能源消耗限额

The norm of energy consumption for wrought aluminium

and aluminium alloy ingot

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

YS

- 前    言

本标准的第4.1条和4.2条是强制性条款，其余是推荐性条款。

本标准是结合当前国内变形铝及铝合金铸锭生产企业的实际生产情况而制定的。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出并归口。

本标准由东北轻合金有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准由XXXXXX、XXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX参加起草。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

变形铝及铝合金铸锭能源消耗限额

  - 范围

本标准规定了变形铝及铝合金铸锭单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要求、计算原则、计算范围、计算方法和节能管理与措施。

本标准适用于以重熔铝锭(以下简称铝锭)为原料的变形铝及铝合金铸锭生产企业单位产品能耗的计算和考核1），以及对新建项目的能耗控制。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2589         综合能耗计算通则

GB/T 17167        用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 14846        圆铸锭软、硬合金划分

GB/T 3880         扁铸锭软、硬合金划分

  - 术语、定义

下列术语和定义适用于本标准。

工序能源单耗   unit energy consumption in working procedure

工序能源单耗是指工序生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

工艺能源单耗  unit energy consumption of technology

工艺能源单耗是报告期内生产某种产品时主要生产系统的综合能耗与报告期内产出的合格品总量的比值。

综合能源单耗  unit consumption of integrate energy

即单位产品综合能耗，指直接综合能源单耗与间接综合能源单耗之和，即工艺能源单耗与辅助能源单耗及损耗分摊量之和。

间接综合能源单耗  unit consumption of indirect integrate energy

间接综合能源单耗是指企业的辅助生产系统和附属生产系统在产品生产的时间内实际消耗的各种能源以及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及计量供应（包括外销）中的损耗，分摊到该产品上的能耗量。

企业综合能耗  enterprise integrate energy consumption

企业综合能耗是指报告期内企业的主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。

  - 技术要求

4.1 现有变形铝及铝合金铸锭生产企业单位产品能耗限额限定值

现有变形铝及铝合金铸锭生产企业单位产品的能耗限额限定值应符合表1的要求。企业位处长江以北时，表中能耗限额值应乘以修正系数K（山海关以南，取K=1.1；山海关以北，取K=1.2）；企业位处海拔高度超过1500米时，表中能耗限额值应乘以1.03进行修正。

表1现有变形铝及铝合金铸锭生产企业单位产品能耗限额限定值

| 产品分类 | 能耗限额值（kgce/t） 1）2），3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺能耗 |  | 综合能耗 |  |
|  | 软合金 | 硬合金 | 软合金 | 硬合金 |
| 扁铸锭 | ≤325 | ≤455 | ≤350 | ≤490 |
| 圆铸锭 | ≤330 | ≤475 | ≤355 | ≤515 |
| 6063合金直径≦∮200铸棒 | ≤225 | ― | ≤250 | ― |
| 1）变形铝及铝合金铸锭生产时，未100%通过静置炉进行熔体静置处理，能耗限额值为表中数值减去静置能耗基数J（J=40×未经过熔体静置的合格铸锭产量/全部合格铸锭产量）。 2）变形铝及铝合金铸锭生产时，未100%进行均匀化热处理，能耗限额值为表中数值减去均匀化热处理能耗基数R（R=50×未经过均匀化热处理的合格铸锭产量/全部合格的铸锭产量） 3）熔炼工序使用发生炉煤气时，则能耗限额值为表中规定数值乘系数1.2 |  |  |  |  |

4.2 新建变形铝及铝合金铸锭生产企业单位产品能耗限额准入值

新建变形铝及铝合金铸锭生产企业单位产品的能耗限额准入值应符合表2的要求。企业位处长江以北时，表中能耗限额准入值应乘以修正系数K（山海关以南，取K=1.1；山海关以北，取K=1.2）；企业位处海拔高度超过1500米时，表中能耗限额准入值应乘以1.03进行修正。

表2新建变形铝及铝合金铸锭生产企业单位产品能耗限额准入值

| 产品分类 | 能耗限额准入值（kgce/t） 1）2），3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺能耗 |  | 综合能耗 |  |
|  | 软合金 | 硬合金 | 软合金 | 硬合金 |
| 扁铸锭 | ≤245 | ≤345 | ≤265 | ≤370 |
| 圆铸锭 | ≤250 | ≤360 | ≤280 | ≤405 |
| 6063合金直径≦∮200铸棒 | ≤205 | ― | ≤220 | ― |
| 1）变形铝及铝合金铸锭生产时，未100%通过静置炉进行熔体静置处理，能耗限额值为表中数值减去静置能耗基数J（J=40×未经过熔体静置的合格铸锭产量/全部合格铸锭产量）。 2）变形铝及铝合金铸锭生产时，未100%进行均匀化热处理，能耗限额值为表中数值减去均匀化热处理能耗基数R（R=50×未经过均匀化热处理的合格铸锭产量/全部合格的铸锭产量） 3）熔炼工序使用发生炉煤气时，则能耗限额准入值为表中规定数值乘系数1.2 |  |  |  |  |

4.3 变形铝及铝合金铸锭生产企业单位产品能耗限额先进值

变形铝及铝合金铸锭生产企业单位产品能耗限额先进值应达到表3的要求。企业位处长江以北时，表中能耗限额先进值应乘以修正系数K（山海关以南，取K=1.1；山海关以北，取K=1.2）；企业位处海拔高度超过1500米时，表中能耗限额先进值应乘以1.03进行修正。

表3变形铝及铝合金铸锭生产企业单位产品能耗限额先进值

| 产品分类 | 能耗限额先进值（kgce/t） 1）2），3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺能耗 |  | 综合能耗 |  |
|  | 软合金 | 硬合金 | 软合金 | 硬合金 |
| 扁铸锭 | ≤205 | ≤290 | ≤230 | ≤325 |
| 圆铸锭 | ≤210 | ≤305 | ≤235 | ≤340 |
| 6063合金直径≦∮200铸棒 | ≤180 | -- | ≤200 | -- |
| 1）变形铝及铝合金铸锭生产时，未100%通过静置炉进行熔体静置处理，能耗限额值为表中数值减去静置能耗基数J（J=40×未经过熔体静置的合格铸锭产量/全部合格铸锭产量）。 2）变形铝及铝合金铸锭生产时，未100%进行均匀化热处理，能耗限额值为表中数值减去均匀化热处理能耗基数R（R=50×未经过均匀化热处理的合格铸锭产量/全部合格的铸锭产量） 3）熔炼工序使用发生炉煤气时，则能耗限额先进值为表中规定数值乘系数1.2 |  |  |  |  |

  - 能耗计算原则、计算方法及计算范围

- 5.1能耗计算原则

- 5.1.1  企业生产的能源消耗

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源。它包括：一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（如电力、热力、石油制品、焦炭、石油焦、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）和余热资源。包括能源及耗能工质在企业内部进行储存、转换及计量供应（包括外销）中的损耗。其主要用于生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活用能（宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教）和批准的基建项目用能。

5.1.2  企业报告期内的燃料实物消耗量

企业报告期内的某种燃料实物消耗量按公式(1)计算：

Eh=Ea1+Ea2−Ea3−Ea4−Ea5 ……………………………………………（1）

式中：

──企业的燃料实物消耗量；

Ea1──企业购入燃料实物量

Ea2──库存燃料实物增减量（库存减少为正，库存增加为负）；

Ea3──外销燃料实物量；

Ea4──生活用燃料实物量；

Ea5──企业工程建设用燃料实物量。

- 5.1.3  企业报告期内的燃料能源消耗量

企业报告期内的能源消耗量按式(2)计算，所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中量值上应保持一致。设备大修的能源消耗也应计算在内，且按大修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T 2589的规定进行。

E=Eb1+Eb2-Eb3-Eb4-Eb5………………………………（2）

式中：

──企业报告期内能源消耗量；

Eb1──购入能源量；

Eb2──库存能源增减量（库存减少为正，库存增加为负）；

Eb3──外销能源量；

Eb4──生活用能源量；

Eb5──企业工程建设用能源量；

- 5.1.4  能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合GB/T 17167的规定。

- 5.1.5  能源的计量单位

企业消耗的各种主要能源计量单位如表4所示：

表4各种能源的计量单位

| 能源种类 | 能源计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg | t | 104t | kW·h | 104kW·h | kJ | GJ | m3 | 104 m3 |
| 煤、焦炭、重油、柴油 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - |
| 电 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| 蒸汽 | √ | √ | - | - | - | √ | √ | - | - |
| 天然气、煤气、压缩空气、氧气 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
| 水 | - | √ | √ | - | - | - | - | √ | √ |

- 5.1.6  能源折算原则

5.1.6.1  单位产品能耗用千克标准煤（kgce）或吨标准煤（tce）表示，应用基低（位）发热量等于29.3076兆焦称为1千克标准煤。

5.1.6.2  外购燃料能源、二次能源及耗能工质采用国家统计部门规定的折算系数（参见附录A）折算为标准煤。

5.1.6.3  企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物量折算标煤量。

5.1.6.4  由集中生产单位外销供应时，均按国家统计部门规定的折算系数（参见附录A）折算标准煤。

5.1.6.5  企业内回收的余热按热力的折算系数，余热发电，统一按电力的折算系数。

5.1.7   余热资源计算原则

5.1.7.1  企业余热回收装置的用能计入企业能耗。

5.1.7.2  企业回收的余热能源自用部分，计入自用工序；转供其他工序时，在所用工序以正常消耗计入。

5.1.7.3  企业回收的余热能源应在回收余热的工序、工艺中扣除。

- 5.1.8  其他

辅助、附属生产系统的能源及耗能工质的损耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各个产品。

- 5.2  计算范围

- 5.2.1变形铝及铝合金铸锭生产典型工艺流程

变形铝及铝合金铸锭生产典型工艺流程如图1所示

5.2.2 变形铝及铝合金铸锭产品能耗计算范围

熔铸工序产品能耗是指包括配料（包括固体废料、重熔用铝锭）、熔炼、熔体静置处理、铸造在内的能源消耗。

图1

均热工序产品能耗是指包括进料、加热、保温、出炉在内的能源消耗。

机械加工工序产品能耗是指包括锯切、扁锭洗面、圆锭车皮在内的能源消耗。

本标准能耗计算范围如表5 所示。

表5能耗计算范围

| 能耗计算范围 | 实物单耗 | 工艺能源单耗 | 综合能源单耗 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 能源单耗代号 |  |  |
| 从重熔铝锭投入熔炼炉中至产出熔铸坯锭的能源消耗 | ESRZ | EGRZ | EZRZ |
| 熔铸坯锭装入均热炉中至产出均火合格铸锭坯料的能源消耗 | ESJR | EGJR | EZJR |
| 均火后的铸锭坯料进行机械加工至产出合格铸锭产品的能源消耗 | ESJJ | EGJJ | EZJJ |

5.2.3 变形铝及铝合金铸锭能源单耗

5.2.3.1  变形铝及铝合金铸锭工艺能源单耗按照式（7）计算

EGY=EGRZ+EGJR+EGRZPHZD……………………………………（7）

式中：

EGY——变形铝及铝合金铸锭工艺能源单耗。

EGRZ——熔铸工序消耗的各种能源实物量折标煤之和。

EGJR——均热工序消耗的各种能源实物量折标煤之和。

EGJJ——机加工序消耗的各种能源实物量折标煤之和。

PHZD——完整生产工艺产出的合格变形铝及铝合金铸锭。

5.2.3.2  变形铝及铝合金铸锭综合能源单耗按照式（8）计算

EZH=EGY+EFZ……………………………………（8）

式中：

EZH——变形铝及铝合金铸锭综合能源单耗。

EGY——变形铝及铝合金铸锭工艺能源单耗。

EFZ——工艺过程中的辅助能源单耗。

- 5.3计算方法

- 5.3.1实物单耗

实物单耗按式（3）计算:

ESI=MSIPZI …………………………………………………（3）

式中：

I——工序代号（RZD、JR、JJ）

ESI——I工序报告期内的实物单耗。

MSI——I工序报告期内直接消耗的某种能源实物总量。

PZI——I工序报告期内产出的合格产品总量。

- 5.3.2工艺能源单耗

- 工艺能源单耗按式（4）计算：

EGI=EHIPZI…………………………………………………（4）

式中：

I——工序代号（RZD、JR、JJ）

EGI——I工序报告期内工艺能源单耗。

EHI——I工序报告期内直接消耗的各种能源实物量折标煤之和，当含回收余热时，按5.1.7条规定。

PZI——I工序报告期内产出的合格产品总量。

- 5.3.3 辅助能源单耗

辅助能源单耗按式（5）计算：

EFI=EFHIPZI…………………………………………………（5）

式中：

I——工序代号（RZD、JR、JJ）

EFI——I工序辅助能源单耗。

EFHI——I工序辅助系统和附属生产系统消耗的各种能源实物量、损耗量折标煤之和。

PZI——I工序产出的合格产品总量。

- 5.3.4  综合能源单耗

综合能源单耗按式（6）计算：

EZI= EGI+ EFI   …………………………………………（6）

式中：

I——工序代号（RZD、JR、JJ）

EZI——I工序报告期内的综合能源单耗。

EGI——I工序报告期内的工艺能源单耗。

- EFI——I工序报告期内产出的合格产品间接辅助能源单耗及损耗分摊量。

  - 节能管理与措施

- 6.1 节能基础管理

6.1.1 企业应定期对铸锭生产的几个主要工序能耗情况进行考核，把考核指标分解落实到各基层单位，建立用能责任制度。

6.1.2 企业应根据GB17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

- 6.1.3 通过制定本标准，推动变形铝及铝合金铸锭生产企业开展科学用能的管理机制，达到行业节能的目的。

- 6.2 节能技术措施

6.2.1 提高工业炉窑热能利用率，加强炉窑保温、密封，减少热能损失。

6.2.2 大力推行节能燃烧技术和余热回收技术，最大限度地提高热效率。

6.2.3 优化改进生产工艺，推广电解铝液直接铸造，减少铝锭重熔工序，缩短工艺流程实现节能。

6.2.4 引进节能新技术，鼓励企业使用变频节能装置、使用节能型变压器和节能型电机。

6.2.5 推广使用绿色节能环保照明，搞好无功功率补偿。

6.2.6 加强能源转换管理，提高能源转换效率，通过减少转换损失实现系统节能。

（资料性附录）

常用能源品种现行参考折标煤系数

  - 常用能源品种的现行折标煤系数如表A.1 所示，折标煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则按国家规定。

表A.1

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 单 位 | 系 数 | 单 位 |
| 原煤 | 吨 | 0.7143 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 无烟煤 | - 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 洗精煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 重油 | 吨 | 1.4286 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 柴油 | 吨 | 1.4571 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 汽油 | 吨 | 1.4714 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 焦炭 | 吨 | 0.9714 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| - 电力 | 万千瓦小时 | 1.229 | 吨标煤/万千瓦小时；（tce/104（kW·h）） |
| 热力1） | 百万千焦 | 0.0341 | 吨标煤/百万千焦（tce/GJ） |
| 煤气（热值为1 250×4.186 8kJ/m3） | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米（tce/104m3） |
| 天然气 | 千立方米 | 1.3300 | 吨标煤/千立方米（tce/103m3） |
| 1）蒸汽折标煤系数按热值计。 |  |  |  |

  - 常用耗能工质能源等价参考值如表A.2所示，能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。

表A.2

| 序号 | 名 称 |  | 单 位 | 能源等价值 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热值MJ（兆焦） | 折标煤 kgce(千克标煤) |  |
| 1 | 液体 | 新鲜水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 | 指尚未使用过的自来水，按平均耗电计算 |
| 2 |  | 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |  |
| 3 | 气体 | 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |  |
| 4 |  | 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |  |
| 5 |  | 氧气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |  |
| 6 |  | 氮气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 | 当副产品时 |
|  |  |  |  | 19.6771 | 0.6714 | 当主产品时 |
| 7 |  | 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 | 按耗电石计算 |
| 8 | 固体 | 电石 | 千克 | 60.9188 | 2.0786 | 按平均耗焦炭、电等计算 |