铝土矿石化学分析方法

第23部分  红外吸收法测定碳和硫的含量

YS/T 575.23—200X

编 制 说 明

中国铝业股份有限公司郑州研究院

2008年09月

编制说明

根据国家标准化管理委员会批准2006年国家标准制修订项目计划（国标委计划〔2006〕48号）和（有色标委〔2006〕56号）要求，2007年6月26日～6月29日，全国有色金属标准化技术委员会在宁夏回族自治区银川市召开的会议，根据会议分工，由中国铝业股份有限公司郑州研究院承担YS/T575.23—200X第23部分《铝土矿石化学分析方法 – 碳和硫的测定  红外吸收法》的起草工作；由XXX、XXX、XXX负责复验和复核工作。

本部分主要起草人：×××、×××、×××、×××。

本部分主要验证人：×××、×××、×××、×××。

本部分主要起草人：张炜华、张树朝、石磊、仓向辉

《铝土矿石化学分析》中有采用燃烧 - 碘量法测定硫量和燃烧非水滴定法测定总碳量的两个方法标准，但手续繁杂、分析速度慢，不易掌握。随着我国分析设备现代化水平的提高，高频红外碳、硫分析仪已经在钢铁、铁合金、有色金属、矿石、焦炭、稀土等样品分析中得到了广泛的应用。高频红外碳、硫分析仪能够同时测定碳和硫含量，方法具有操作简便，灵敏度高，适用范围宽的优点，能很好的满足生产分析、产品检验、商检分析及仲裁分析的需要。采用试验确定的方法对铝土矿中不同含量的碳、硫按进行了11次重复测定，测定结果见表1和表2，加标回收的结果见表3，11次测定结果的相对标准偏差不大于3%，只有在检测限附近时相对标准偏差略大于3%。试验结果表明，方法准确可靠、重现性好、方便快捷，适用于铝土矿石中碳和硫含量的测定

按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则》、GB/T20001.4—2001《标准编写规则 第4部分 化学分析方法》的要求，对本部分进行了编写。

本部分在2008年4月12～15日杭州会议上进行了预审。

本部分已达到国际先进水平。

建议颁布本部分为有色金属行业标准。

表1、铝土矿石中碳含量测定结果(％)

| 试样名称及 编号 | 准确值 | C% | 平均值% | 标准偏差 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝土矿 GBW（E）070036 | 0.14（参考） | 0.1439 0.1435 0.1477 0.1439 0.1492 0.1421 0.1499 0.1441 0.1446 0.1485 0.1457 | 0.146 | 0.0026 | 1.77 |
| 岩矿 GBW-07104 | 3.47±0.07（CO2结果） | 0.9964 0.9943 1.0005 .9969 0.9985 1.0054 1.0005 0.9955 0.9969 0.9956 0.9934 0.9981 | 0.998 | 0.0033 | 0.33 |
| 铝土矿 06-859-5 | 未知样 | 0.6703 0.6715 0.6708 0.6746 0.6830 0.6750 0.6718 0.6675 0.6659 0.6754 0.6752 0.6746 | 0.673 | 0.0044 | 0.66 |
| 铝土矿 06-859-4 | 未知样 | 1.2405 1.2426 1.2342 1.2721 1.2524 1.2380 1.2951 1.2511 1.2605 1.2190 1.2465 | 1.250 | 0.020 | 1.63 |
| 铝土矿 06-859-6 | 未知样 | 1.4795 1.4857 1.4777 1.4827 1.4733 1.4644 1.4906 1.4726 1.4858 1.4838 1.4805 1.4953 | 1.481 | 0.0084 | 0.56 |
| 铝土矿07-1343-2027 | 未知样 | 2.8458 2.8390 2.8233 2.8279 2.775 2.8275 2.8108 2.8408 2.8363 2.8443 2.8269 2.8252 | 2.827 | 0.019 | 0.68 |
| 铝土矿07-1343-2024 | 未知样 | 0.4343 0.4192 0.4252 0.4228 0.4279 0.4269 0.4302 0.4158 0.4256 0.4326 0.4265 | 0.426 | 0.0054 | 1.28 |

表2、铝土矿中总硫含量测定结果(％)

| 试样名称 及编号 | 准确值 | S% | 平均值% | 标准偏差 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝土矿 GBW（E）070036 | 0.047 | 0.0477 0.0483 0.0474 0.0469 0.0452 0.0461 0.0459 0.0464 0.0474 0.0485 0.0467 | 0.0470 | 0.0011 | 2.18 |
| 岩矿 GBW-07104 | 没有S的结果 | 0.0193 0.0189 0.0194 0.0191 0.0201 0.0192 0.0208 0.0191 0.0192 0.0202 0.0205 | 0.0196 | 0.0007 | 3.34 |
| 铝土矿 06-859-5 | 未知样 | 0.6774 0.66614 0.6699 0.6722 0.6711 0.6675 0.6807 0.6782 0.6704 0.6714 0.6892 | 0.674 | 0.0067 | 1.00 |
| 铝土矿 06-859-4 | 未知样 | 1.3820 1.3962 1.4070 1.4141 1.3959 1.3873 1.4048 1.4016 1.4116 1.3906 1.3966 | 1.399 | 0.010 | 0.72 |
| 铝土矿 06-859-6 | 未知样 | 3.9659 3.9657 3.9887 3.9382 3.9698 3.9515 3.9314 4.0707 3.9965 3.9858 4.0886 | 3.987 | 0.050 | 1.26 |
| 铝土矿07-1343-2027 | 未知样 | 0.1175 0.1185 0.1260 0.1215 0.1178 0.1225 0.12600.1258 0.1236 0.1201 0.1183 | 0.122 | 0.0034 | 2.79 |
| 铝土矿07-1343-2024 | 未知样 | 11.383 11.557 11.158 11.384 11.301 11.586 11.690 没1.171 11.100 11.343 11.120 | 11.345 | 0.201 | 1.77 |

表3、加标回收试验结果

| GBW-07104量(mg) | CaCO3加入量mg | C分析结果% | C的回收率% | K2SO4加入量mg | S分析结果% | S的回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.1 | 3.1 | 0.4976 | 97.19 | 6.1 | 1.1523 | 98.54 |
| 100.0 | 5.3 | 0.7695 | 99.16 | 8.1 | 1.4962 | 97.32 |
| 100.2 | 6.9 | 0.9415 | 97.26 | 13.2 | 2.4852 | 100.4 |
| 100.0 | 16.1 | 2.1841 | 105.40 | 33.0 | 5.9292 | 96.90 |
| 100.0 | 33.6 | 4.2835 | 102.67 | 52.6 | 9.6724 | 99.46 |
| 100.0 | 60.1 | 7.4728 | 101.64 | 78.1 | 14.366 | 99.64 |
| 100.1 | 89.9 | 10.832 | 99.12 | 105.0 | 18.901 | 97.59 |