YS

ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

阴极保护用Pt/Nb复合阳极板

Pt/Nb Composite Board for Cathodic Protection

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

- 前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属工业标准化管理委员会负责归口。

本标准由西部金属材料股份有限公司负责起草。

本标准由西北有色金属研究院参加起草。

本标准主要起草人：韩吉庆、唐进、毛利权、赵涛、孙海霞、马小龙。

本标准由全国有色金属标准化管理委员会负责解释。

本标准首次发布。

阴极保护用Pt/Nb复合阳极板

1 范围

本标准规定了船舰阴极保护用Pt/Nb复合阳极板的尺寸、状态、技术要求、质量保证、检验规则及标志、包装、贮存、运输等。

本标准适用于船舰阴极保护用Pt/Nb复合阳极板材料。

2 引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注年代的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB6462  金属和氧化物覆盖层横断面厚度显微镜测量方法

GB/T1419  海绵铂

GB/T15076  钽铌化学分析方法

GB/T15077  贵金属及其合金加工产品的几何尺寸测量方法

YS/T656  铌及铌合金加工产品牌号和化学成分

3 要求

3.1产品分类

3.1.1 产品牌号及类型

产品牌号为Pt/Nb，产品分类按复合方式为面复合。形状如图1所示。

铂复合层

铌基体

图1  Pt/Nb复合阳极板截面形状示意图

3.1.2 供货状态

产品的供货状态为硬态（Y）。

3.1.3标记示例

产品按产品名称、牌号、状态、总厚度×宽度×长度的顺序进行标记，示例如下：

铂/铌阳极板   Pt/Nb  Y   3×20×100

3.2化学成分

复合阳极板化学成分以原料成分报出，铂原料化学成份应满足GB/T1419中HPt99.95的规定，铌原料化学成份应满足YS/T 656中Nb1或Nb2的规定。

3.3产品外形尺寸及允许偏差

产品的尺寸及允许偏差应符合表1的规定。

表 1                              mm

| 尺寸方向 | 尺寸范围 | 尺寸允许偏差 |  |  | 铂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高精度 | 较高精度 | 普通精度 |  |
| 总厚度 | ≤4 | - | -0.1 | -0.2 | ≥0.015 |
|  | ＞4 | - | -0.2 | -0.3 |  |
| 宽度 | ≤20 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |  |
|  | 20~50 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 |  |
|  | ＞50 | ±0.5 | ±0.8 | ±1 |  |
| 长度 | ≤200 | ±0.8 | ±1 | ±1.5 |  |
|  | 200~500 | ±1 | ±1.5 | ±2 |  |
|  | ＞500 | ±1.5 | ±2 | ±3 |  |

3.4 结合牢固度

铂复层与铌基体应结合牢固，无分层或脱落现象。

3.5 外观质量

3.5.1铂复层应连续，单件产品上漏点不应多于2处 ，最大漏点面积不应超过3mm2。

3.5.2复合阳极板产品表面应光滑，不应有严重的气泡、压陷及凹坑，不应有机械夹杂物等缺陷。允许有轻微的、局部的暗点和在允许范围内的漏点。

3.6 其他

需方如对复合阳极有其他要求，由供需双方商定并在合同中注明。

4 试验方法

4.1铂层厚度

复合阳极板铂层厚度按照 GB6462规定的方法进行测量，每个试样测量五个点取其平均值做为测量的最终厚度。

4.2化学成分

铂原料化学成分按GB/T1419的规定进行，铌原料化学成分按GB/T15076的规定进行。

4.3尺寸

复合阳极板的几何尺寸按照GB/T15077规定的方法进行测量。

4.4结合牢固度

铂复层与铌基体的结合牢固度试验按附录A的规定进行。

4.5外观质量

产品外观采用目视法测，若表面发现异常现象则在10倍放大镜下进行观察检验。

5检验规则

- 5.1检查和验收

5.1.1产品应由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方对收到的产品进行质量验收，若检验结果与本规范规定不符，须在收到产品之日起三个月内向供方提出，由双方协商解决。若需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在订购方共同取样。

5.2 组批

每批产品应由同一规格、同一状态、同一炉号的板材组成。

5.3检验项目、取样位置及数量

检验项目、取样位置及数量应符合表3中的规定。

表3

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求章条号 | 检验章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铂层厚度 | 任意部位 | 每批1个 | 3.3 | 4.1 |
| 化学成分 | 海绵铂任意、铌锭距头部1/3处 | 每批1个 | 3.2 | 4.2 |
| 尺 寸 | 按GB/T15077 | 逐个 | 3.3 | 4.3 |
| 结合牢固度 | 按附录A | 每批2个 | 3.4 | 4.4 |
| 外观质量 | 任意部位 | 逐个 | 3.5 | 4.5 |

5.4 检验结果的判定

5.4.1化学成分、铂层厚度不合格，则判定该批产品不合格。

5.4.2尺寸或外观质量检验不合格时，则判定被检验的单个产品不合格。

5.4.3结合牢固度试验中若有1个试样出现铂层脱落或分层现象，则判定该批产品不合格。

6 标志、包装、贮存和运输

6.1标志

每批阳极板外包装应附标签，注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、状态、规格、数量及生产日期。

6.2包装、贮存和运输

每块阳极板的铂面先用美容纸包裹，再用塑料泡膜包紧，装入木箱。产品在贮存和运输过程中应防止磕碰、擦伤。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话；

b) 合同号或订单号；

c) 产品名称、牌号、规格和状态；

d) 产品批号；

e) 净重和件数；

f) 各项分析检验结果和技术监督部门印记；

g) 本标准编号；

h) 出厂日期。

7订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a.产品名称；

b.合金牌号；

c.规格、数量；

d.交货状态

e.本标准编号；

f.其他。

附 录 A

（规范性附录）

阴极保护用Pt/Nb复合阳极板结合牢固度试验方法

A.1本附录适用于检测阴极保护用Pt/Nb复合阳极板铂复层与铌基体的结合牢固度

A.2铂复层与铌基体的结合牢固度试验

A.2.1试样制备

按本标准规定的试样个数，在边料的剪切边处线切割取b×bmm（试样宽度b为板材厚度的两倍）的方片状试样，制成试样。

A.2.2试验设备

20T手动油压机。

A.2.3试验方法

牢固度试验方法如图A.1所示。沿图示箭头方向在油压机上对试样施加压力，使其一边的宽度b变形至试样（成品）厚度为止。

铂复层

铌基体

图A.1

A.2.4原理

复合材料经过图A.1所示的压力变形后，能促使其分层。

A.2.5判定

对变形后的试样用10倍放大镜观察铂面，若铂层没有分层或脱落现象则判定合格。