中华人民共和国国家标准

GB/T ××—20××

核级银-铟-镉合金化学分析方法

Chemical analysis methods for Nuclear-Grade Ag-In-Cd alloys

（送审稿）

20××-××-××实施

××××-××-××发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

前言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属工业标准化管理委员会负责归口。

本标准由西部金属材料股份有限公司负责起草。

本标准由西北有色金属金属研究院、中国有色金属工业西北质量监督检验中心参加起草。

本标准主要起草人：江燕妮 叶红川 李波 孙宝莲 杨军红 张斌 翟通德 赵飞 魏东。

本标准由全国有色金属标准化管理委员会负责解释。

核级银-铟-镉合金化学分析方法

1范围

本方法规定了核级银-铟-镉（AgInCd80-15-5）合金中银、铟及镉含量的测定方法。

本方法适用于核级银-铟-镉（AgInCd80-15-5）合金中银、铟及镉含量的测定。

2 方法原理

试样用硝酸溶解，用水稀释至一定体积，移取部分溶液用于分析。先采用电位滴定法测定银含量，以银电极为指示电极，双盐桥式电极为参比电极，用氯化钠标准溶液滴定至电位终点；调整溶液pH为2.5，将溶液煮沸至上层溶液清亮，以PAN为指示剂，趁热用EDTA标准溶液滴定铟；调整溶液pH至6.0，继续用EDTA标准溶液滴定镉。

3 试剂

除非另有说明，在分析中使用的试剂均为分析纯，使用的水均为二次去离子水或相当纯度的水。

3.1 电解银（纯度≥99.99%）

3.2 金属铟（纯度≥99.99%）

3.3 金属镉（纯度≥99.99%）

3.4 氨水（ρ约0.90g/mL）

3.5冰乙酸（ρ约1.049 g/mL）

3.6 硝酸（1+1）

3.7 氢氧化钠（200g/L）

3.8 乙酸-乙酸钠缓冲溶液（pH=4）：称取乙酸钠 20g溶于水中，加入46.2mL冰乙酸（3.5）,以水稀释至500mL，混匀。

3.9 PAN指示剂溶液：称取0.1gPAN指示剂溶于100ml甲醇，混匀。

3.10 氯化钠标准滴定溶液［c(NaCl)=0.050mol/L］：称取2.92g氯化钠（预先在560℃烧4h后，置于干燥器中冷却至室温）置于500mL烧杯中，加300mL水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.11 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准滴定溶液［c(EDTA)=0.010mol/L］：称取3.72gEDTA置于500mL烧杯中，加300mL水溶解,移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.12银铟镉（AgInCd80-15-5）标准合成溶液

准确称取事先用有机试剂清洗并于干燥器中干燥的金属银（3.1）8.0000g，金属铟（3.2）1.5000g和金属镉（3.3）0.5000g，一起放入150 mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.5），低温加热使样品溶解完全，除尽氮的氧化物，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.13 氯化钠及EDTA标准滴定溶液实际浓度的标定

移取10.00mL银铟镉（AgInCd80-15-5）标准合成溶液（3.11）置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

移取三份上述溶液各10.00mL分别置于三个100mL烧杯中，用水稀释至约30mL。以下按6.2.3～6.2.5条进行。各元素平行标定所消耗标准滴定溶液体积的差值应不超过0.02mL,取其平均值。分别测得氯化钠标准溶液（3.10）滴定银的实际浓度c1，EDTA标准溶液（3.11）滴定铟和镉的实际浓度c2，c3。

…………………………（1）

…………………………（2）

…………………………（3）

式中：c1——氯化钠标准滴定溶液（3.10滴定银的实际浓度,mol/L；

c2——EDTA标准滴定溶液（3.11）滴定铟的实际浓度，mol/L；

c3——EDTA标准滴定溶液（3.11）滴定镉的实际浓度，mol/L ；

V1 ——平行滴定银所消耗的氯化钠标准滴定溶液（3.10）的体积平均值，mL；

V2——平行滴定铟所消耗EDTA标准滴定溶液（3.11）的体积平均值，mL；

V3 —— 平行滴定镉所消耗EDTA标准滴定溶液（3.11）的体积平均值，mL；

0.080000——标定时移取的银铟镉标准合成溶液中银的质量，g；

0.015000——标定时移取的银铟镉标准合成溶液中铟的质量，g；

0.005000——标定时移取的银铟镉标准合成溶液中镉的质量，g；

0.10787 ——与1.00mL氯化钠标准滴定溶液［c（NaCl）=1.000mol/L］相当的，以克表示的银的质量；

0.11482 ——与1.00mLEDTA标准滴定溶液［c（EDTA）=1.000mol/L］相当的，以克表示的铟的质量；

0.11240——与1.00mLEDTA标准滴定溶液［c（EDTA）=1.000mol/L］相当的，以克表示的镉的质量。

4 仪器

4.1 自动电位滴定仪 精度1mv

4.2 PH计 毫伏计 控温精度±1℃

4.3 恒温磁力搅拌器

4.4 电子天平 精确度0.0001g

4.5 指示电极：银电极

4.6 参比电极：双盐桥式参比电极

4.7 PH复合电极

4.8 温度传感器

5 试样

不大于1mm的碎屑。

6 分析步骤

6.1试料

称取1.000g试样，精确至0.0001g。

6.2测定

6.2.1将试料（6.1）置于150mL烧杯中，加入5.0mL硝酸（3.6），盖上表面皿，室温下溶解至反应近乎停止，低温加热至试料溶解完全，除尽氮的氧化物，取下。冷却至室温，吹洗表面皿及烧杯壁，将溶液定量转移至100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.2.2移取10.00mL 试液于100mL烧杯中，用水稀释至约30mL。

6.2.3银的滴定：用硝酸(3.6)或氢氧化钠（3.7）调整溶液pH至1左右。放一粒搅拌子于溶液中，并插入银电极（4.5）与参比电极（4.6），用氯化钠标准滴定溶液（3.10）滴定试样中的银，滴定结束后，记录消耗氯化钠标准滴定溶液（3.10）的体积V4。

6.2.4 铟的滴定：去掉电极，用水冲洗电极上残留液，加入乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.8）调整溶液pH至2.5±0.2，将溶液加热至沸，待上层溶液澄清时停止加热，加5～6滴PAN指示剂溶液，趁热用EDTA标准滴定溶液（3.11）滴定，近终点时，逐滴补加乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.8）调整PH为3.0，继续滴定至溶液突变为亮黄色。记录消耗EDTA标准滴定溶液（3.11）的体积V5。

6.2.5 镉的滴定：用氨水（3.4）调整溶液的pH至6.0±0.2，溶液由亮黄色变为紫红色。用EDTA标准滴定溶液（3.11）滴定，近终点时，逐滴补加氨水调整PH为8.0，继续滴定溶液再次突变为亮黄色，此时，溶液的温度不低于50℃。记录消耗EDTA标准滴定溶液（3.11）的体积V6。

7分析结果的计算

按公式（4），（5），（6）计算银、铟、镉的质量百分含量：

wAg= c1×V4×V0×0.10787m0×V×100                …………………………（4）

wIn= c2×V5×V0×0.11482m0×V×100                    …………………………（5）

wCd= c3×V6×V0×0.11240m0×V×100                …………………………（6）

式中：V0 ——溶解试样溶液总体积，ml；

V——  分取试样溶液体积，ml；

V4—— 滴定试液中银消耗氯化钠标准滴定溶液（3.10）的体积，mL；

V5—— 滴定试液中铟消耗EDTA标准滴定溶液（3.11）的体积，mL；

V6—— 滴定试液中镉消耗EDTA标准滴定溶液（3.11）的体积，mL；

m0—— 试样的质量，g。

8精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况应不超过5%。

表1

| 元素 | 质量分数，% | 重复性限，r% |
| --- | --- | --- |
| Ag | 80 | 0.08 |
| In | 15 | 0.06 |
| Cd | 5 | 0.05 |

8．2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。

表2

| 元素 | 质量分数，% | 再现性限，R% |
| --- | --- | --- |
| Ag | 80 | 0.18 |
| In | 15 | 0.10 |
| Cd | 5 | 0.08 |

9质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。