前       言

本标准为首次制定。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由厦门通士达新材料有限公司负责起草。

本标准第一验证方：杭州大明荧光材料有限公司、常熟市亚太荧光材料有限公司。

本标准第二验证方：广东江门市科恒实业股份有限公司。

本标准主要起草人：魏岚、韩钧祥、戴茜玲。

本标准主要验证人：                     。

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

pH值的测定

## 1   范围

本标准规定了460nm±20nm蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉pH值的测定方法。

本标准适用于460nm±20nm蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉pH值的测定。测定范围：pH 0~14。

## 2   方法原理

在环境温度25℃，相对湿度≤85%的条件下，一定重量的白光LED灯用稀土黄色荧光粉（以下简称黄粉）在一定体积的水中显示的pH值代表黄粉溶液的酸碱度。

## 3   测试仪器及溶剂

3.1 pH计：带温度补偿功能、量程0~14、精度±0.1；

3.2 标准溶液：pH值分别为4.00、6.86、9.18；

3.3 氯化钾溶液（0.1mol/L）：称取3.728gKCl（AR级）于100ml烧杯中，加入适量去离子水，溶解后移入500mL容量瓶中并加水稀释至刻度，混匀。

3.4 磁力搅拌器：功率≤90W、可调速、定时；

3.5 磁力子：长约25mm；

3.6 塑料烧杯：50ml；

3.7 分析天平：分度值0.001g；

3.8 移液管：20ml；

3.9 去离子水：电导率≤2μS/cm。

## 4   测试步骤

4.1 溶液制作

4.1.1 用分析天平称取待测样品2g放到50ml的烧杯中，用移液管加入20ml的去离子水，放入一个25mm长的磁力子，盖上玻片；

4.1.2 把装有样品和水的烧杯放在磁力搅拌器上，搅拌20min后静置分层；

4.1.3 用中速滤纸滤出上层澄清液体，并在澄清液中加入1滴0.1mol/L的KCl溶液，用玻棒将待测液充分搅拌均匀。

4.2 测试

4.2.1 调节“温度补偿”旋钮至此时待测溶液的温度，然后把开关置于“pH”处；

4.2.2 将电极浸入pH=6.86的标准溶液，摇动瓶子待平衡后，调节“定位”旋钮直至仪器显示相应的值；

4.2.3 将电极浸入pH=4.00或pH=9.18的标准溶液，摇动瓶子，待平衡后，调节“斜率”旋钮直至仪器显示相应的pH值。反复上述步骤至少3次，直至相应的两个pH值稳定为止。校准完毕后，“定位”、“斜率”旋钮不得再动；

4.2.4 将电极浸入待测溶液，摇动瓶子，待平衡后，可从仪器的显示器读出溶液的pH值。

## 测试结果表述

pH值＞7说明试样含有可溶性的碱性物质，pH值＜7说明试样含有可溶性的酸性物质。

样品连续测试3次，极差值≤0.2，取其平均值。

6　精密度

6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过５％，重复性限（ｒ）是按表1数据采用线性内插法求得。

## 表1

| pH值 | 重复性限 （r） |
| --- | --- |
| 6.87 | 0.63 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

6.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于1.00。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—200×

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

pH值的测定

Test methods of rare earth yellow phosphor for white LED lamps

Determination of pH value

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布