ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—200×

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

电导率的测定

Test methods of rare earth yellow phosphor for white LED lamps

Determination of conductivity

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

前       言

本标准为首次制定。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由厦门通士达新材料有限公司负责起草。

本标准第一验证方：杭州大明荧光材料有限公司、常熟市亚太荧光材料有限公司。

本标准第二验证方：广东江门市科恒实业股份有限公司。

本标准主要起草人：魏岚、韩钧祥、戴茜玲。

本标准主要验证人：                    。

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

电导率的测定

- 1   范围

本标准规定了460nm±20nm 蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉电导率的测定方法。

本标准适用于460nm±20nm 蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉电导率的测定。测定范围：0μS/cm ~100μS/cm。

- 2  方法原理

在一定的温度下，溶液中离子浓度与电导率成正比。

- 3  仪器与试剂

3.1 去离子水：电导率≤2μS/cm；

3.2 天平：感量0.001g；

3.3 电导率仪：测定范围0μS/cm ~1000μS/cm，带温度补偿功能，精度±0.2μS/cm ；

3.4 塑料烧杯：50ml；

3.5 磁力搅拌器：功率≤90W、可调速、定时；

3.6 磁力子：25mm；

3.7 移液管：20ml。

- 4  测试步骤

4.1溶液制作

4.1.1 用分析天平称取待测样品2g放到50ml的塑料烧杯中，用移液管加入20ml的去离子水，放入一个25mm长的磁力子，盖上玻片；

4.1.2 把装有样品和水的烧杯放在磁力搅拌器上搅拌20min后静置分层；

4.1.3 移出上层澄清液体，进行测量。

4.2 测试

4.2.1 仪器校准：按仪器说明书规定方法校准仪器；

4.2.2 设定电极常数和温度补偿系数；

4.2.3 把温度传感器和电极浸入待配样去离子水中，摇晃液体，稳定时读取去离子水的电导率δO；

4.2.4 把温度传感器和电极放入样品溶液中，摇动液体，当显示稳定时，读取溶液的电导率δS。

- 5  测试结果表述

5.1 试样溶液的电导率按下式计算：δ=δS - δO。

式中：

δS表示：溶液的电导率。

δO表示：去离子水的电导率。

5.2 样品连续测试三次，当δ≤20μS/cm时，极差值≤2μS/cm；当20μS/cm＜δ≤100μS/cm时，极差值≤6μS/cm，取其平均值。

- 6　精密度

6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过５％，重复性限（ｒ）是按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 电导率/(μS/cm) | 重复性限 （r）/(μS/cm) |
| --- | --- |
| 1.42 | 0.56 |
| 7.81 | 0.62 |
| 15.64 | 1.65 |
| 58.41 | 4.49 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

6.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差：

表2

| 电导率/(μS/cm) | 重复性限 （r）/(μS/cm) |
| --- | --- |
| ≤5 | 1.00 |
| ＜5～20 | 3.00 |
| ＜20～50 | 6.00 |
| ＜50～100 | 9.00 |