ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—200×

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

光谱性能的测定

Test methods of rare earth yellow phosphor for white LED lamps

Determination of spectrum property

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

前       言

本标准为首次制定。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由厦门通士达新材料有限公司负责起草。

本标准第一验证方：有研稀土新材料股份有限公司、杭州远方光电信息有限公司。

本标准第二验证方：大连路明发光科技股份公司。

本标准主要起草人：魏岚、韩钧祥、戴茜玲。

本标准主要验证人：                 。

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

光谱性能的测定

- 1   范围

本标准规定了460nm±20nm蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉光谱性能的测定方法。

本标准适用于460nm±20nm蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉光谱性能测定。测定范围：200~800nm。

- 2  方法原理

氙灯发出的光进入激发单色仪后，经过分光产生不同波长的激发光，根据需要用某一波长的激发光，激发样品室里的白光LED灯用稀土黄色荧光粉(简称黄粉)样品，样品发出的光进入发射单色仪后，经过分光产生发射光谱，然后通过光电转换把光信号转变成电信号。同理，固定某一发射波长，而产生激发光谱。

- 3  仪器与溶剂

3.1 荧光分光光度计：精度±0.5nm，光谱范围200nm ~ 800nm；

3.2 稳压电源：电压稳定度优于1%。

- 4   测试步骤

4.1 仪器校正：参照仪器使用说明书进行仪器的校正。

4.2 测试

4.2.1 把样粉装入样品槽内，用平面玻璃将试样压平后（注意制样时，使样品槽内每次样品重量和密实程度趋于一致），放到样品室里；

4.2.2 给定一个激发波长460nm作为监控波长，作一个发射光谱扫描，读出发射光谱峰值波长；

4.2.3 用该发射光谱的峰值波长作为监控波长，作激发光谱扫描，读出激发光谱峰值波长λex；

4.2.4 再用该激发光谱峰值波长作为监控波长，作发射光谱扫描，读出发射光谱峰值波长λem。

- 5  测试结果表述

5.1 激发峰值波长用λex表示；

5.2 发射峰值波长用λem表示；

5.3 样品连续测试三次取平均值。

- 6  精密度

- 6.1 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%,重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

- 表1

| λem(nm) | 重复性限 （r）/ nm | λex(nm) | 重复性限 （r）/ nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 536.76 | 10.34 | 464.22 | 14.64 |
| 542.39 | 18.22 | 466.56 | 24.05 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |

- 6.2 允许差

实验室之间激发光谱、发射光谱分析结果的差值应分别不大于 30.00 nm、20 .00nm。