ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 14633—200×

代替GB/T 14633-2002

灯用稀土三基色荧光粉

Rare earth three-band phosphors for 
fluorescent lamps

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

本标准是对GB/T 14633-2002《灯用稀土三基色荧光粉》的修订。本标准修订主要依据近年灯用稀土三基色荧光粉生产厂家的产品情况和用户对产品的要求。

本标准与GB/T 14633—2002相比，主要有如下变化：

――规范性引用文件中增加引用标准GB/T15676稀土术语和GB/T20170.1稀土金属及其化合物物理性能测试方法  稀土化合物粒度分布的测定；

――术语中的“发射主峰”改为“发射峰值波长”； 删除“粒度分布”、“相关色温”的定义；增加“发射峰值波长”的定义；

――表1、表2（铕锰激活铝酸盐）色品坐标的考核，表1、表2、表3、表4中心粒径的考核，表1、表2、表3中的比表面积的考核，由考核中心值和偏差值调整为只考核偏差值，中心值由供需双方协商确定；

－―删除表1、表2、表3中对粒度分布的考核；

－―删除表1、表3中对热稳定性的考核，表2热稳定性的考核温度由550℃调整为600℃；

――各牌号增加pH值、电导率的考核指标；

――删除表4对相对亮度、相关色温的相关考核；对色品坐标的偏差值和显色指数的指标做了调整。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准由江门市科恒实业股份有限公司负责起草。

本标准由上海跃龙新材料股份有限公司、厦门通士达新材料有限公司、常熟亚太荧光材料有限公司参加起草。

本标准主要起草人：       。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 14633—1993、GB/T 14633—2002。

灯用稀土三基色荧光粉

  - 范围

本标准规定了灯用稀土三基色荧光粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于经高温反应制得的，以铕激活的氧化钇、以铽激活的铈镁铝酸盐、以低价铕（或低价铕、锰）激活的钡镁铝酸盐，在253.7nm紫外线激发下分别发射红色、绿色、蓝色荧光的荧光粉，以及由上述三种荧光粉按一定比例混合而成的灯用稀土三基色荧光粉。主要用于低压汞蒸气体荧光灯。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1250     极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 14634    灯用稀土三基色荧光粉试验方法

GB/T15676     稀土术语

GB/T 17262    单端荧光灯  性能要求

GB/T 20170.1  稀土金属及其化合物物理性能测试方法  稀土化合物粒度分布的测定

  - 术语

下述术语、定义适用于本标准。

- 标准荧光粉  standard  phosphors

按指定牌号及一定要求制得的、并经过性能标定的、用于产品性能相对测量用的荧光粉。

- 相对亮度relative  brightness

在规定的激发条件下，荧光粉试样与同牌号标准荧光粉亮度之比。符号Br。

- 色品坐标  chromaticity  coordinates

用来表征光源颜色或物体颜色的一组参数（本标准用CIE1931  X、Y、Z色度系统规定的方法计算色品坐标x、y）。

- 发射峰值波长  emission peak wavelength

发射光谱中谱峰的波长。单位 nm。

- 比表面积  specific  surface  area

颗粒的表面积与其质量（或体积）之比。单位 cm2/g（或cm2/cm3）。

- 中心粒径  medium  particle  size

粒度累积分布中对应于50%的颗粒数、体积或质量的粒度。记为D50（或d50）。本标准是指对应于体积（与质量相关）的中心粒径。单位 μm。

- 密度   density

- 单位体积荧光粉质量。单位 g/cm3。

- 热稳定性  thermostability

- 器件制造工艺中，荧光粉对热处理的稳定性。本标准中包含相对亮度热稳定性Bs，色品坐标热稳定性Δx、Δy。

- 3.9

- 显色指数  colour-rendering index

待测光源下物体的颜色与参照光源下物体颜色相符程度的度量

  - 要求

    - 灯用稀土三基色红色、蓝色、绿色荧光粉的牌号及主要光学性能、密度、中心粒径应分别符合表1、表2、表3的规定，比表面积、pH值、电导率为参考值，具体范围由供需双方协商。

4.2  表1中对红色荧光粉的色品坐标只规定偏差值，中心值由供需双方协商确定；表2中对铕锰共激活铝酸盐蓝色荧光粉的ym值只规定偏差值，中心值由供需双方协商确定；

4.3  灯用稀土三基色红色、绿色、蓝色荧光粉及混合荧光粉颗粒特性（包括中心粒径、比表面积）在表1、表2、表3、表4中只规定偏差值，中心粒径中心值d50、比表面积中心值SW由供需双方协商确定。

- 4.4  灯用稀土三基色混合荧光粉的牌号及主要光学性能应符合表4的规定。色品坐标中心值（xm、ym表示色品坐标中心值, d50表示中心粒径）由需方按自身的生产工艺向供方提出。

- 4.5  产品为白色粉末，必须洁净，无目视可见的夹杂物。

- 4.6  数值修约规则按GB/T 1250的规定进行。

表1  灯用稀土三基色红色荧光粉光学性能、颗粒特性

| 数字牌号 |  | 200000 |
| --- | --- | --- |
| 字符牌号 |  | G27 |
| 相对亮度 / ( %) |  | ≥99.0 |
| 色品坐标 | x | xm±0.005 |
|  | y | ym±0.005 |
| 发射峰值波长 / (nm) |  | 611±1 |
| 密度 /（g/cm3） |  | 5.1±0.2 |
| 中心粒径（d50）/ (μm) |  | d50±0.50 |
| 比表面积 / （cm2/g） |  | SW±200 |
| pH值 |  | 7.0±1.0 |
| 电导率 / (μS/cm) |  | ＜15 |
| 参考化学组成（不作验收依据） |  | Y2O3：Eu |
| xm、ym值由供需双方协商确定。 |  |  |

表2  灯用稀土三基色蓝色荧光粉光学性能、颗粒特性

| 数字牌号 |  |  | 200101A | 200101B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字符牌号 |  |  | G26—1 | G26—2 |
| 相对亮度 / （%） |  |  | ≥99.0 | ≥99.0 |
| 色品坐标 | x |  | 0.150±0.010 | 0.150±0.010 |
|  | y |  | ≤0.065 | ym±0.010 |
| 发射峰值波长 / （nm） |  |  | 450±5 | 450±5；515±5（次峰） |
| 热稳定性 (600℃，0.5h) | Bs / (%) |  | ≥94.0 | ≥91.0 |
|  | Δx |  | ≤0.002 | ≤0.002 |
|  | Δy |  | ≤0.005 | ≤0.007 |
| 密度 / （g/cm3） |  |  | 3.7±0.2 | 3.7±0.2 |
| 中心粒径（d50）/ (μm) |  |  | d50±0.50 | d50±0.50 |
| 比表面积 / （cm2/g） |  |  | SW±300 | SW±300 |
| pH值 |  |  | 7.0±1.0 | 7.0±1.0 |
| 电导率 / (μS/cm) |  |  | ＜20 | ＜20 |
| 参考化学组成（不作验收依据） |  |  | BaMgAl10O17：Eu | BaMgAl10O17：(Eu·Mn) |
| ym值由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

表3  灯用稀土三基色绿色荧光粉光学性能、颗粒特性

| 数字牌号 |  | 200202 |
| --- | --- | --- |
| 字符牌号 |  | G25 |
| 相对亮度 / % |  | ≥99.0 |
| 色品坐标 | x | 0.325±0.005 |
|  | y | 0.595±0.005 |
| 发射峰值波长 / nm |  | 543±2 |
| 密度 / （g/cm3） |  | 4.3±0.2 |
| 中心粒径（d50）/μm |  | d50±0.50 |
| 比表面积 /（cm2/g） |  | SW±200 |
| pH值 |  | 7.0±1.0 |
| 电导率 / (μS/cm) |  | ＜15 |
| 参考化学组成（不作验收依据） |  | CeMgAl11O19: Tb |

表4   灯用稀土三基色混合荧光粉光学性能、颗粒特性

| 数字牌号 | 字符牌号 | 色品坐标 |  | 中心粒径（d50）/μm | 显色指数 Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |  |  |
| 200303A | G-RD | xm±0.003 | ym±0.003 | d50±0.50 | ≥80 |
| 200303B | G-RN | xm±0.003 | ym±0.003 | d50±0.50 | ≥83 |
| 200303C | G-RB | xm±0.003 | ym±0.003 | d50±0.50 | ≥85 |
| 200303D | G-RL | xm±0.003 | ym±0.003 | d50±0.50 | ≥85 |
| 200303E | G-RZ | xm±0.003 | ym±0.003 | d50±0.50 | ≥85 |
| 200303F | G-RR | xm±0.003 | ym±0.003 | d50±0.50 | ≥85 |
| 注：混合荧光粉的产品牌号与荧光灯色调及代表牌号对应关系见附录A。 |  |  |  |  |  |

  - 试验方法

    - 相对亮度的测定按GB/T 14634.1的规定进行。

    - 色品坐标、发射峰值波长（蓝粉次峰）、显色指数的测定按GB/T 14634.2的规定进行。

    - 热稳定性的测定按GB/T 14634.3的规定进行。

- 5.4 密度的测定按GB/T 14634.5的规定进行。

- 5.5  比表面积的测定按GB/T 14634.6的规定进行。

- 5.6  中心粒径的测定按GB/T 20170.1的规定进行，仲裁分析方法采用方法2。

5.7  pH值的测定按GB/T

5.8  电导率的测定按GB/T

- 5.9外观检验：称取10g试样，均匀地平摊在白色瓷板或白色油光纸上，其摊开面积不小于200cm2，

- 在日光下用目视观察。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或定货合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准规定不符时，可在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

    - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

    - 检验项目

每批产品出厂前应进行相对亮度、色品坐标、发射峰值波长、热稳定性、比表面积、中心粒径、pH值、电导率和外观的检验。其他性能由供方根据生产情况进行定期检测或抽检，但供方应以工艺保证产品可达到本标准的质量要求，如用户要求按批做这些性能的出厂检验，应在合同中注明。

    - 取样和制样

仲裁取样按表5的规定进行。每件(袋)取样量不少于10g。将试样充分混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入试样袋密封。

表5  取样数量

| 件(袋)数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件(袋)数 | 件(袋)数的100% | 5 | 件(袋)数的10%取整数 | 件(袋)数的平方根取正整数 |

6.5  检验结果判定

仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则该批产品为不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

- 7.1  每箱（桶）外应注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、出厂日期及“防潮”标志或字样。

- 7.2  产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重为5kg、10kg、20kg、25kg。袋（瓶）置于钙塑箱（或纸箱、木箱或铁桶、塑料桶）中。

- 7.3  产品存放于干燥处，不得露天放置。运输时严防受潮。

- 7.4  每批产品应附质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 各项分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

出厂日期

- （资料性附录）
灯用稀土三基色混合荧光粉字符牌号表示方法

为了与GB/T 17262中的牌号表示方法相对应，灯用稀土三基色混合荧光粉字符牌号表示方法见表A.1。

表 A.1

| 色调 | 字符牌号 |
| --- | --- |
| F6500（日光色） | RR |
| F5000（中性白色） | RZ |
| F4000（冷白色） | RL |
| F3500（白色） | RB |
| F3000（暖白色） | RN |
| F2700（白炽灯色） | RD |