ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

铝、锰、镍、锌、铅、钍量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Chemical analysis methods of rare earth chloride and carbonate

Determination of Al、Mn、Ni、Zn、Pb、Th contents

Inductively coupled plasma mass spectrum method

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 16484.18—200×

前    言

GB/T 16484-200X《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》共分21个部分：

第1部分：GB/T16484.1-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铈量的测定

第2部分：GB/T16484.2-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铕量的测定

第3部分：GB/T16484.3-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  15个稀土元素配分量的测定

第4部分：GB/T16484.4-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  钍量的测定

第5部分：GB/T16484.5-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中氧化钡量的测定

第6部分：GB/T16484.6 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化钙量的测定

第7部分：GB/T16484.7-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镁量的测定

第8部分：GB/T16484.8-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化钠量的测定

第9部分：GB/T16484.9-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍量的测定

第10部分：GB/T16484.10-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锰量的测定

第11部分：GB/T16484.11-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铅量的测定

第12部分：GB/T16484.12-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  硫酸根量的测定

第13部分：GB/T16484.13 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化铵量的测定

第14部分：GB/T16484.14-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  磷酸根量的测定

第15部分：GB/T16484.15-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中氯量的测定

第16部分：GB/T16484.16-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中水不溶物的测定  重量法

第17部分：GB/T16484.17-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中灼减量的测定  重量法

第18部分：GB/T16484.18-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定

第19部分：GB/T16484.19-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铁量的测定

第20部分：GB/T16484.20-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锌量的测定

第21部分：GB/T16484.21-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中酸不溶物量的测定

本部分为第18部分。

本部分为首次制定。

本部分由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由北京有色金属研究总院、包钢稀土高科技股份有限公司参加起草。

- 本部分主要起草人：潘建忠、钟道国。

本部分主要验证人：邵荣珍、刘鹏宇。

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

铝、锰、镍、锌、铅、钍量的测定

电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本部分规定了氯化稀土、碳酸轻稀土中铅、锌、镍、锰、铝、钍量的测定方法。

本部分适用于氯化稀土、碳酸轻稀土中铅、锌、镍、锰、铝、钍含量的测定。测定范围见表1。

表1

| 氧化物 | 质量分数 / % | 氧化物 | 质量分数 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化铝 氧化镍 氧化铅 | 0.0020~0.10 0.0010~0.010 0.0010~0.010 | 氧化锰 氧化锌 氧化钍 | 0.0010~0.10 0.010~0.20 0.0005~0.30 |

2  方法原理

试样以硝酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行质谱测定，测定时以内标法进行校正。

3 试剂和材料

所用试剂均为电子级，所用水为超纯水，电阻率大于18MΩ·cm。

3.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2  硝酸溶液（1+1）。

3.3  硝酸稀释液（1+199）。

3.4  铝标准贮存溶液：准确称取1.0000g纯金属铝片[w(Al)≥99.99%]于300mL烧杯中，加入50mL盐酸（1+1），1滴Hg，加热溶解，冷却，定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含铝1mg。

3.5  锰标准贮存溶液：准确称取1.0000g纯金属锰[w(Mn)≥99.95%]于300mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.2），加热溶解，冷却，定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含锰1mg。

3.6  镍标准贮存溶液：准确称取0.2000g纯金属镍[w(Ni)≥99.95%]于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.2），加热溶解，冷却，定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含镍200µg。

3.7  锌标准贮存溶液：准确称取1.0000g纯金属锌[w(Zn)≥99.99%]于300mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.2），加热溶解，冷却，定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含锌1mg。

3.8  铅标准贮存溶液：准确称取0.2500g纯金属铅[w(Pb)≥99.99%]于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.2），加热溶解，冷却，定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含铅250µg。

3.9  氧化钍标准贮存溶液：准确称取0.1000g二氧化钍[w(ThO2)≥99.95%，在110℃烘干过]于250mL烧杯中，加入10mL盐酸和0.5mL氢氟酸，加热溶解，加入2mL高氯酸蒸发至冒白烟直至湿盐状，冷却，用盐酸（1+2）溶解并用盐酸（1+2）定容于100mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含二氧化钍1mg。

3.10 混合标准溶液：分别移取1.00mL铝标准贮存溶液（3.4），1.00mL锰标准贮存溶液（3.5），0.50mL镍标准贮存溶液（3.6），1.60mL锌标准贮存溶液（3.7），0.40mL铅标准贮存溶液（3.8），3.00mL氧化钍标准贮存溶液（3.9），于1000mL容量瓶中，加入20mL硝酸（3.2），用水定容，混匀，此溶液1mL分别含铝1µg，锰1µg，镍0.1µg，锌1.6µg，铅0.1µg，二氧化钍3µg。

3.11 铟标准储存溶液：准确称取1.0000g金属铟[w(In)≥99.9%]于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（1+1），置于水浴上加热溶解，冷却，定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含铟1mg。

3.12 铯标准储存溶液：准确称取1.2668g氯化铯[w(Cs)≥99.99%,在110℃烘干过]于250mL烧杯中，溶于少量水中，定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含铯1mg。

3.13 混合内标溶液：分别移取1.00mL 铟标准储存溶液（3.11）和1.00mL 铯标准储存溶液（1.1.12）于1000mL容量瓶中, 加入100mL硝酸溶液（1.1.2），用水定容，混匀，此溶液1mL分别含铟1µg、铯1µg。

3.14 氩气[w(Ar)≥99.99%]。

4  仪器

电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于（0.8±0.1）amu。

5  试样

5.1 氯化稀土试样的制备：将试样破碎，迅速置于称量瓶中，立即称量。

5.2 碳酸轻稀土试样的制备：直接称取试样。

6  分析步骤

6.1  试料

按表2称取试样（5），精确至0.0001g。

表2

| 稀土杂质（质量分数）/ % | 试样量 /g |
| --- | --- |
| 0.0001~0.10 | 2.00 |
| > 0.10~0.30 | 1.00 |

6.2  测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 分析试液的制备

将试料（6.1）置于100 mL烧杯中，加入5mL水、5mL硝酸（3.1），低温加热至试样溶解完全， [如果样品样品溶解不完全，可加入1mL~2mL过氧化氢]，冷却至室温。定容到100mL容量瓶中，混匀。

移取1.00mL样品溶液于100mL容量瓶中，加入1.00mL混合内标溶液（3.13），以硝酸稀释液（3.3）定容，混匀。

6.5 标准系列溶液的配制

分别准确移取混合标准溶液（3.10）0mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL于一系列100mL容量瓶中，加入1.00mL混合内标溶液（3.13），以硝酸稀释液（3.3）定容，混匀。配成系列标准溶液见表3。

表3

| 标准溶液编号 | 各被测元素浓度，×10-3µg/mL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Mn | Ni | Zn | Pb | ThO2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25.0 | 25.0 | 2.5 | 40.0 | 2.5 | 75.0 |
| 3 | 50.0 | 50.0 | 5.0 | 80.0 | 5.0 | 150.0 |
| 4 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 160.0 | 10.0 | 300.0 |

6.6  测定

6.6.1  测量元素同位素质量数见表4。

表4

| 元素 | 测定同位素的质量数 | 元素 | 测定同位素的质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al Ni Pb Cs | 27 60 208 133 | Mn Zn Th In | 55 66 232 115 |

6.6.2  将空白试验溶液 (6.3)、分析试液（6.4）与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体质谱测定。

7  分析结果的计算

将标准系列溶液（6.5）的浓度直接输入计算机，用内标校正法校正，由计算机计算并输出空白试验溶液(6.3)、分析试液（6.4）中待测元素的浓度。

按式（1）计算试料中被测元素的质量分数，数值以%表示：

k ·( ρ-ρ0 ) · V2 · V0 × 10-9

w（X）=                             × 100  …………………… (1 )

m ·V1

式中：

k ——各元素单质与其氧化物的换算系数见表5；

ρ——计算机输出的分析试液（6.4）中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——计算机输出的空白试验溶液(6.3)中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V2——分析试液（6.4）的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

表5

| 元素 | Al (Al2O3) | Mn (MnO2) | Ni (NiO) | Zn (ZnO) | Pb (PbO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 1.8895 | 1.5825 | 1.2728 | 1.2447 | 1.0772 |

8   精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表6数据采用线性内插法求得。

表6

| 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化铝 | 0.0183 | 0.0025 | 氧化锰 | 0.0243 | 0.0037 |
|  | 0.0446 | 0.0029 |  | 0.0347 | 0.0058 |
|  | 0.105 | 0.0094 |  | 0.0858 | 0.0056 |
| 氧化镍 | 0.0032 | 0.00039 | 氧化锌 | 0.0715 | 0.0054 |
|  | 0.0065 | 0.00038 |  | 0.101 | 0.0062 |
|  | 0.0101 | 0.00078 |  | — | — |
| 氧化铅 | 0.0032 | 0.00018 | 氧化钍 | 0.0100 | 0.00098 |
|  | 0.0055 | 0.00023 |  | 0.101 | 0.0068 |
|  | 0.0085 | 0.00043 |  | 0.205 | 0.0107 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表7所列允许差。

表7

| 氧化物 | 质量分数 / % | 允许差 / % | 氧化物 | 质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化铝 | 0.0020～0.020 | 0.0030 | 氧化锰 | 0.0010～0.020 | 0.0010 |
|  | >0.020～0.050 | 0.0040 |  | >0.020～0.050 | 0.0050 |
|  | >0.050～0.10 | 0.010 |  | >0.050～0.10 | 0.0080 |
| 氧化镍 | 0.0010～0.0030 | 0.0004 | 氧化锌 | 0.010～0.10 | 0.0025 |
|  | >0.0030～0.0050 | 0.0006 |  | >0.10～0.20 | 0.0040 |
|  | >0.0050～0.010 | 0.0010 | 氧化钍 | 0.0005～0.010 | 0.0005 |
| 氧化铅 | 0.0010～0.0030 | 0.0004 |  | >0.010～0.020 | 0.0010 |
|  | >0.0030～0.0050 | 0.0006 |  | >0.020～0.10 | 0.010 |
|  | >0.0050～0.010 | 0.0008 |  | >0.10～0.30 | 0.020 |

9质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。