GB/T 16484.5—200×

代替GB/T16484.5-1996

前    言

本目前尚未查到与本标准相应的国际标准和国外先进标准。本标准是为了满足相应产品标准的需要而制定的。

GB/T16484-200X《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》共分为如下21个部分：

GB/T16484.1-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铈量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

GB/T16484.2-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铕量的测定  电感耦合等离子体质谱法

GB/T16484.3-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  15个稀土元素配分量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T16484.4-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  钍量的测定  偶氮胂Ⅲ分光光度法

GB/T16484.5-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中氧化钡量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T16484.6 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.7-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.8-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.9-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.10-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.11-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.12-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  硫酸根量的测定  方法1 硫酸钡比浊法、方法2 硫酸钡重量法

GB/T16484.13 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化铵量的测定

GB/T16484.14-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  磷酸根量的测定  磷锑钼蓝分光光度法

GB/T16484.15-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中氯量的测定  硝酸银比浊法

GB/T16484.16-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中水不溶物的测定  重量法

GB/T16484.17-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中灼减量的测定  重量法

GB/T16484.18-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍，氧化锰，氧化铅，氧化铝，氧化锌，氧化钍量的测定  电感耦合等离子体质谱法

GB/T16484.19-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铁量的测定  1，10-二氮杂菲分光光度法

GB/T16484.20-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.21-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中酸不溶物量的测定  重量法

本部分为第5部分。

本标部分是对GB/T16484.5—1996《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化钡》的修订。

本部分与GB/T 16484.5-1996相比，主要有如下变动：

——原方法采用火焰原子吸收光谱法测定氧化钡，此次修订为电感耦合等离子体发射光谱法；

——测定范围从0.40%～2.0%变为0.10%～2.0%；

——本部分的精密度采用重复性和允许差来表示，而GB/T 16484.5-1996只采用允许差来表示；

——根据GB/T1.1-2000中6.1.3规定和GB/T20001.4进行了规范性进行编写。

——增加了质量保证和控制。

——取消了GB/T 16484.5—1996中的附加说明。

本部分由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分由山东淄博加华新材料资源有限公司参加起草。

# 本部分主要起草人：高新秀，李娜，佟玲。

本部分主要验证人：

本部分由全国稀土标准化技术委员会负责解释。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 16484.5-1996

氯化稀土中氧化钡量的测定

电感耦合等离子体光谱法

- 范围

本标准规定了氯化稀土、碳酸稀土中氧化钡含量的测定方法。

本标准适用于氯化稀土、碳酸稀土中氧化钡含量的测定。测定范围：氧化钡0.10%—2.0%。

- 方法原理

试料用无水碳酸钠熔融，水浸取，过滤，滤渣中的钡用硝酸、高氯酸溶解。在稀硝酸介质中，直接以氩等离子光源激发，进行光谱测定。

- 试剂和材料

  - 无水碳酸钠。

  - 硝酸（ρ1.42 g／mL）。

  - 硝酸（1+1）。

  - 高氯酸（ρ1.67 g／mL）。

  - 无水乙醇。

  - 盐酸（1+1）。

  - 碳酸钠溶液（20g/L）。

  - 氯化钡溶液（250g/L）。

  - 氩气（＞99.99％）。

  - 钡标准溶液：称取1.4371g经110℃烘1h并在干燥器中冷却至室温的基准碳酸钡，置于100mL烧杯中，加20mL水，滴加盐酸(3.6)至完全溶解，低温加热煮沸驱除二氧化碳，冷却至室温。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000(g钡。

  - 对硝基酚指示剂（1g/L）。

- 仪器

4.1  电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm）。

4.2  光源：氩等离子体光源。

- 试样

  - 氯化稀土试样的制备：将试样破碎，迅速置于称量瓶中，立即称量。

  - 碳酸稀土试样的制备：试样开封后立即称量。

- 分析步骤

- 试料

称取0.50g试样(5)，精确至0.0001g。

- 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

- 空白试验

随同试料做空白试验。

- 分析试液的配制

6.4.1  将试料（6.1）置于预先盛有4g无水碳酸钠（3.1）的30ml镍坩埚中，复盖4g无水碳酸钠（3.1）。置于1000℃高温炉中熔融至流体状，摇匀。继续熔融15min取出，冷却。

6.4.2  将坩埚（6.4.1）置于250ml烧杯中，加100ml水。低温加热溶解，微沸数分钟，待熔块完全溶解后，用水洗出坩埚，再次煮沸后取下，冷却至室温。用定量滤纸过滤，用碳酸钠溶液（3.7）洗沉淀和滤纸4～5次，水洗至无硫酸根为止。弃去液氯。

注：检验方法：取10ml滤液置于25ml比色管中，加1滴对硝基酚指示剂（3.11）用盐酸（3.6）调至黄色刚消失，并过量1滴，加2ml无水乙醇（3.5），混匀。加3ml氯化钡溶液（3.8），混匀。10min后溶液应透明无混浊。

6.4.3  将沉淀连同滤纸（6.4.2）置于100ml烧杯中，加30ml硝酸（3.2），5ml高氯酸（3.3）。盖上表面皿，加热至冒高氯酸浓烟，直至近干，稍冷，加10ml硝酸（3.3），吹水，加热溶解至清，冷却至室温。移入250ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 标准系列溶液的配制

移取0、0.10、0.50、1.00、3.00、4.00mL钡标准溶液 (3.10)于一组100mL容量瓶中，加4mL硝酸(3.3)，用水稀释至刻度，混匀。

- 测定

推荐分析线为Ba233.5nm。以Ba455.4nm为辅助线。

将分析试液(6.4)与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子光谱测定。

- 分析结果的表述

将标准系列溶液（6.5）的含量直接输入计算机，根据标准系列溶液（6.5）和分析试液（6.4）的强度，由计算机计算、校正并输出分析试液（6.4）中待测元素的质量浓度。

按式（1）计算氧化钡的质量分数（%）：

（1）

式中：c——自工作曲线上查的待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——试液的测定体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

1.1165——由钡量换算成氧化钡量的系数。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中质量分数的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 元素 | 质量分数，% | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| 氧化钡 | 0.10 | 0.01 |
|  | 1.12 | 0.02 |
|  | 2.01 | 0.03 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 元素 | 含量，% | 允许差，% |
| --- | --- | --- |
| 氧化钡 | 0.10～0.50 | 0.02 |
|  | ＞0.50～1.00 | 0.03 |
|  | ＞1.00～2.00 | 0.05 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

______________________

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

氯化稀土中氧化钡的测定

电感耦合等离子体光谱法

Chemical analysis methods of rare earth chloride and light carbonate

Determination of barium oxide content

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布