ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

氯化稀土中氧化钡的测定

电感耦合等离子体光谱法

Chemical analysis methods of rare earth chloride and light carbonate

Determination of barium oxide content

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 16484.5—200×

代替GB/T16484.5-1996

前    言

本目前尚未查到与本标准相应的国际标准和国外先进标准。本标准是为了满足相应产品标准的需要而制定的。

GB/T16484-200X《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》共分为如下21个部分：

GB/T16484.1-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铈量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

GB/T16484.2-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铕量的测定  电感耦合等离子体质谱法

GB/T16484.3-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  15个稀土元素配分量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T16484.4-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  钍量的测定  偶氮胂Ⅲ分光光度法

GB/T16484.5-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中氧化钡量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T16484.6 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.7-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.8-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.9-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.10-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.11-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.12-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  硫酸根量的测定  方法1 硫酸钡比浊法、方法2 硫酸钡重量法

GB/T16484.13 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化铵量的测定

GB/T16484.14-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  磷酸根量的测定  磷锑钼蓝分光光度法

GB/T16484.15-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中氯量的测定  硝酸银比浊法

GB/T16484.16-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中水不溶物的测定  重量法

GB/T16484.17-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中灼减量的测定  重量法

GB/T16484.18-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍，氧化锰，氧化铅，氧化铝，氧化锌，氧化钍量的测定  电感耦合等离子体质谱法

GB/T16484.19-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铁量的测定  1，10-二氮杂菲分光光度法

GB/T16484.20-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.21-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中酸不溶物量的测定  重量法

本部分为第5部分。

本标部分是对GB/T16484.5—1996《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化钡》的修订。

本部分与GB/T 16484.5-1996相比，主要有如下变动：

——原方法采用火焰原子吸收光谱法测定氧化钡，此次修订为电感耦合等离子体发射光谱法；

——测定范围从0.40%～2.0%变为0.10%～2.0%；

——本部分的精密度采用重复性和允许差来表示，而GB/T 16484.5-1996只采用允许差来表示；

——根据GB/T1.1-2000中6.1.3规定和GB/T20001.4进行了规范性进行编写。

——增加了质量保证和控制。

——取消了GB/T 16484.5—1996中的附加说明。

本部分由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分由山东淄博加华新材料资源有限公司参加起草。

- 本部分主要起草人：高新秀，李娜，佟玲。

本部分主要验证人：

本部分由全国稀土标准化技术委员会负责解释。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 16484.5-1996

氯化稀土中氧化钡量的测定

电感耦合等离子体光谱法

- 范围

本标准规定了氯化稀土、碳酸稀土中氧化钡含量的测定方法。

本标准适用于氯化稀土、碳酸稀土中氧化钡含量的测定。测定范围：氧化钡0.10%—2.0%。

- 方法原理

试料用无水碳酸钠熔融，水浸取，过滤，滤渣中的钡用硝酸、高氯酸溶解。在稀硝酸介质中，直接以氩等离子光源激发，进行光谱测定。

- 试剂和材料

  - 无水碳酸钠。

  - 硝酸（ρ1.42 g／mL）。

  - 硝酸（1+1）。

  - 高氯酸（ρ1.67 g／mL）。

  - 无水乙醇。

  - 盐酸（1+1）。

  - 碳酸钠溶液（20g/L）。

  - 氯化钡溶液（250g/L）。

  - 氩气（＞99.99％）。

  - 钡标准溶液：称取1.4371g经110℃烘1h并在干燥器中冷却至室温的基准碳酸钡，置于100mL烧杯中，加20mL水，滴加盐酸(3.6)至完全溶解，低温加热煮沸驱除二氧化碳，冷却至室温。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000g钡。

  - 对硝基酚指示剂（1g/L）。

- 仪器

4.1  电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm）。

4.2  光源：氩等离子体光源。

- 试样

  - 氯化稀土试样的制备：将试样破碎，迅速置于称量瓶中，立即称量。

  - 碳酸稀土试样的制备：试样开封后立即称量。

- 分析步骤

- 试料

称取0.50g试样(5)，精确至0.0001g。

- 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

- 空白试验

随同试料做空白试验。

- 分析试液的配制

6.4.1  将试料（6.1）置于预先盛有4g无水碳酸钠（3.1）的30ml镍坩埚中，复盖4g无水碳酸钠（3.1）。置于1000℃高温炉中熔融至流体状，摇匀。继续熔融15min取出，冷却。

6.4.2  将坩埚（6.4.1）置于250ml烧杯中，加100ml水。低温加热溶解，微沸数分钟，待熔块完全溶解后，用水洗出坩埚，再次煮沸后取下，冷却至室温。用定量滤纸过滤，用碳酸钠溶液（3.7）洗沉淀和滤纸4～5次，水洗至无硫酸根为止。弃去液氯。

注：检验方法：取10ml滤液置于25ml比色管中，加1滴对硝基酚指示剂（3.11）用盐酸（3.6）调至黄色刚消失，并过量1滴，加2ml无水乙醇（3.5），混匀。加3ml氯化钡溶液（3.8），混匀。10min后溶液应透明无混浊。

6.4.3  将沉淀连同滤纸（6.4.2）置于100ml烧杯中，加30ml硝酸（3.2），5ml高氯酸（3.3）。盖上表面皿，加热至冒高氯酸浓烟，直至近干，稍冷，加10ml硝酸（3.3），吹水，加热溶解至清，冷却至室温。移入250ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 标准系列溶液的配制

移取0、0.10、0.50、1.00、3.00、4.00mL钡标准溶液 (3.10)于一组100mL容量瓶中，加4mL硝酸(3.3)，用水稀释至刻度，混匀。

- 测定

推荐分析线为Ba233.5nm。以Ba455.4nm为辅助线。

将分析试液(6.4)与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子光谱测定。

- 分析结果的表述

将标准系列溶液（6.5）的含量直接输入计算机，根据标准系列溶液（6.5）和分析试液（6.4）的强度，由计算机计算、校正并输出分析试液（6.4）中待测元素的质量浓度。

按式（1）计算氧化钡的质量分数（%）：

（1）

式中：c——自工作曲线上查的待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——试液的测定体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

1.1165——由钡量换算成氧化钡量的系数。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中质量分数的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 元素 | 质量分数，% | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| 氧化钡 | 0.10 | 0.01 |
|  | 1.12 | 0.02 |
|  | 2.01 | 0.03 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 元素 | 含量，% | 允许差，% |
| --- | --- | --- |
| 氧化钡 | 0.10～0.50 | 0.02 |
|  | ＞0.50～1.00 | 0.03 |
|  | ＞1.00～2.00 | 0.05 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

______________________