ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

### 碳酸稀土中酸不溶物量的测定

### ——重量法

Chemical analysis methods of rare earth chloride and light carbonate

Determination of acid insoluble substance of rare

earth light carbonate—Gravimetry

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 16484.21-200X

前    言

本目前尚未查到与本标准相应的国际标准和国外先进标准。本标准是为了满足相应产品标准的需要而制定的。

GB/T16484-200X《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》共分为如下21个部分：

GB/T16484.1-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铈量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

GB/T16484.2-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铕量的测定  电感耦合等离子体质谱法

GB/T16484.3-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  15个稀土元素配分量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T16484.4-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  钍量的测定  偶氮胂Ⅲ分光光度法

GB/T16484.5-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中氧化钡量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T16484.6 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.7-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.8-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.9-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.10-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.11-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.12-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  硫酸根量的测定  方法1 硫酸钡比浊法、方法2 硫酸钡重量法

GB/T16484.13 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化铵量的测定

GB/T16484.14-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  磷酸根量的测定  磷锑钼蓝分光光度法

GB/T16484.15-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中氯量的测定  硝酸银比浊法

GB/T16484.16-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中水不溶物的测定  重量法

GB/T16484.17-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中灼减量的测定  重量法

GB/T16484.18-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍，氧化锰，氧化铅，氧化铝，氧化锌，氧化钍量的测定  电感耦合等离子体质谱法

GB/T16484.19-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铁量的测定  1，10-二氮杂菲分光光度法

GB/T16484.20-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.21-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中酸不溶物量的测定  重量法

本部分为第21部分。

本部分是对《氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 重量法测定酸不溶物》的首次制定。

——根据GB/T1.1-2000中6.1.3规定和GB/T20001.4进行了规范性进行编写。

——本标准的精密度采用重复性和允许差来表示。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本标准由包钢稀土高科技股份有限公司、江苏江阴加华新材料资源有限公司           参加起草。

本标准主要起草人：刘兵，刘鹏宇。

本标准主要验证人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分为首次发布。

碳酸稀土中酸不溶物量的测定

重量法

1．范围

本标准方法规定了碳酸稀土中酸不溶物量的测定方法。

本标准方法适用于碳酸稀土中酸不溶物量的测定，测定范围：0.01%～0.50%

2. 原理

试样经盐酸溶解，过滤分离其不溶物，干燥后的质量值即为酸不溶物量。

3. 试剂

分析中，除另有说明外，仅使用分析纯的试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水。

3.1盐酸，1+1。

4 仪器设备

4.1 分析天平  感量0.1mg。

4.2 电热恒温干燥箱：200℃±2℃。

4.3 玻璃砂漏斗：G4

5 分析步骤

5.1 试料

称取试样5.00g，精确至0.0001g。

5.2 测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

5.3 测定

将试料（5.1）置于250mL烧杯中，加盐酸（3.1）20mL，加热溶解试样并蒸发到2~3mL，袈裟30~50mL，微热，用玻璃砂漏斗（4.3）过滤，用水洗烧杯3~5次，不溶物8~10次，洗液全部转入玻璃砂漏斗（4.3）中，抽干。把玻璃砂漏斗（4.3）放入干燥箱中（4.2），于105~110℃干燥1.5h，冷却，称重，重复操作，直至相邻两次质量差不超过1mg。

6. 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算酸不溶物的质量分数（%）：

（1）

式中：m0—玻璃砂漏斗质量，g；

m1—玻璃砂漏斗与酸不溶物两者的质量和，g；

m—试料的质量，g。

7. 精密度

7.1 重复性

表2

| 碳酸稀土 | 质量分数/ % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- |
|  | 0.016 | 0.001 |

7.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表4所列的允许差：

表3

| 酸不溶物质量分数，（%） | 允许差（%） |
| --- | --- |
| 0.01~0.05 | 0.003 |
| ＞0.05~0.10 | 0.005 |
| ＞0.10~0.50 | 0.01 |

8　质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

————————————————