GB/T 16484.15—200×

代替GB/T 16484.15-1996

前    言

GB/T16484-200X《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》共分21个部分：

第1部分：GB/T16484.1-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铈量的测定

第2部分：GB/T16484.2-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铕量的测定

第3部分：GB/T16484.3-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  15个稀土元素配分量的测定

第4部分：GB/T16484.4-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  钍量的测定

第5部分：GB/T16484.5-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中氧化钡量的测定

第6部分：GB/T16484.6 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化钙量的测定

第7部分：GB/T16484.7-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镁量的测定

第8部分：GB/T16484.8-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化钠量的测定

第9部分：GB/T16484.9-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍量的测定

第10部分：GB/T16484.10-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锰量的测定

第11部分：GB/T16484.11-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铅量的测定

第12部分：GB/T16484.12-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  硫酸根量的测定(一)比浊法

第12部分：GB/T16484.12-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  硫酸根量的测定（二）重量法

第13部分：GB/T16484.13 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化铵量的测定

第14部分：GB/T16484.14-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  磷酸根量的测定

第15部分：GB/T16484.15-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中氯量的测定

第16部分：GB/T16484.16-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中水不溶物的测定  重量法

第17部分：GB/T16484.17-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中灼减量的测定  重量法

第18部分：GB/T16484.18-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定

第19部分：GB/T16484.19-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铁量的测定

第20部分：GB/T16484.20-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锌量的测定

第21部分：GB/T16484.21-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中酸不溶物量的测定

本部分为第12部分。

本部分是对GB/T16484.12—1996《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 硫酸根量的测定》的修订。

本部分与GB/T 16484.12-1996相比，主要有如下变动：

——原标准（一）在0.025~0.050%称样量1.000g移取体积20mL，现称样量2.000g移取体积10mL；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改。

——增加了重量法测试方法

本部分由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分（一）由淄博加华新材料资源有限公司起草。

本部分（一）由包钢稀土高科技股份有限公司、北京有色金属研究总院参加起草。

本部分主要起草人：刘延谟、王琳玉。

本标准主要验证人：马永亮  张桂梅  董三立 陈云红 杨萍

本部分（二）由淄博加华新材料资源有限公司起草。

本部分（二）由包钢稀土高科技股份有限公司、北京有色金属研究总院参加起草。

本部分主要起草人：刘延谟、王琳玉。

本标准主要验证人：马永亮  张桂梅  董三立 陈云红 杨萍

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 16484.12-1996

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

硫酸根含量的测定

（一）比浊法

- 范围

本标准规定了氯化稀土 碳酸稀土中硫酸根含量的测定方法。

本标准适用于氯化稀土 碳酸稀土中硫酸根含量的测定。测定范围：0.025~0.50%

- 方法原理

试料用无水碳酸钠熔融，水浸取，干过滤。移取部分试液，用盐酸调节酸度至PH1.5~2.0。用氯化钠 丙三醇 乙醇作稳定剂，硫酸根与钡形成硫酸钡悬浊液，于分光光度计波长400nm处测量其吸光度。

- 试剂和材料

3.1无水碳酸钠

3.2 盐酸（ρ1.19g/mL）

3.3 盐酸（1+19）

3.4 氨水（1+1）

3.5 氯化钠溶液（300g/L）

3.6 丙三醇（1+1）

3.7 无水乙醇

3.8 氯化钡溶液（250g/L）

3.9 硫酸根标准贮存溶液：称取1.4786g经110oC烘1h并在干燥器中冷却至室温的基准硫酸钠，置于100mL烧杯中，加50mL水溶清后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含1mg硫酸根。

3.10 硫酸根标准溶液：移取10.00mL硫酸根标准贮存溶液（4.9），置于100mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含100ug硫酸根。

3.11 对硝基酚指示剂（1g/L）

- 仪器

分光光度计。

- 试样

5.1氯化稀土试样的制备：将试样破碎，迅速置于称量瓶中，立即称量。

5.2碳酸稀土试样的制备：试样开封后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 试样含SO42-量% | 称样量g | 溶液总体积mL | 移取体积mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.025~0.050 | 2.00 | 100 | 10 |  |
| >0.050~0.100 | 1.00 | 100 | 10 |  |
| >0.10~0.50 | 0.50 | 100 | 10 |  |

6.2  测定数量

称取两份试样进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试样做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 按表1将试料（6.2）置于预先盛有4g无水碳酸钠（3.1）的30mL镍坩埚中，覆盖4g无水碳酸钠（3.1）。置于1000oC高温炉中熔融至流体状，摇匀。继续熔融15min取出，冷却。

6.4.2 将坩埚（6.4.1）置于250mL烧杯中，加90mL水。低温加热浸取，微沸数分钟，待溶块完全浸出后，用水洗出坩埚，再次煮沸后，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。试液干过滤于干燥的250mL三角烧瓶中。

6.4.3 按表1移取滤液（6.4.2）置于25mL比色管中，加1滴对硝基酚指示剂（3.11），滴加盐酸（3.1）至淡黄色（开始在每加一滴盐酸时摇动比色管，使二氧化碳充分释放），再用盐酸（3.3）调至黄色刚消失，用水稀释至15mL，混匀。

6.4.4 加1.0mL盐酸（3.3），混匀。加2mL丙三醇溶液（3.6），混匀。加2mL无水乙醇（3.7），混匀，放置1min。加4mL氯化钡溶液（3.8），用水稀释到刻度，混匀。放置10min。

6.4.5比色前再摇动1~2次，移取部分溶液（6.4.4）于3cm比色皿中，以试料空白溶液为参比，于分光光度计波长400nm处测量其吸光度。从工作曲线上查得相应的硫酸根量。

6.5  标准曲线的绘制

6.5.1移取0.00，0.50，1.00，1.50，2.00，2.50硫酸根标准溶液（4.10）分别置于一组25mL比色管中，用水稀释至10mL，加5mL氯化钠溶液（4.5），混匀，以下按7.4.4条进行。

6.5.2 移取部分试液（7.5.1）于3cm比色皿中，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长400nm处测量其吸光度。以硫酸根量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按式（1）计算待测元素硫酸根的质量分数（%）：

式中：

ρ1——曲线上求出溶液（6.4.1）的硫酸根含量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 硫酸根（质量分数） / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.050 | 0.008 |
| 0.213 | 0.014 |
| 0.522 | 0.061 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 硫酸根（质量分数） / % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 0.025～0.050 | 0.010 |
| ＞0.050～0.100 | 0.015 |
| ＞0.100～0.30 | 0.024 |
| ＞0.30～0.50 | 0.040 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

硫酸根含量的测定

（二）重量法

- 范围

本标准规定了氯化稀土 碳酸稀土中硫酸根含量的测定方法。

本标准适用于氯化稀土 碳酸稀土中硫酸根含量的测定。本法不适用磷酸根大于0.1%的试样分析。测定范围：0.4~5.0.%。

- 方法原理

试料用盐酸溶解，在强酸性溶液中氯化钡与硫酸根离子定量地产生硫酸钡沉淀，经过滤洗涤称重后，求出硫酸根离子的含量。磷酸盐会产生相应的钡盐沉淀，干扰本法。。

- 试剂和材料

4.1盐酸：（1+1）

4.2盐酸：（1+9）

4.3 硝酸

4.4 甲基红溶液：称取0.1g甲基红，溶于100mL60%乙醇溶液中。

4.5 5氯化钡溶液（200g/L）：称取5g氯化钡（BaCl2·2H2O）,溶于纯水中，并稀释到100mL。

4.6 硝酸银溶液(10g/L)：称取4.25g硝酸银，加0.25mL浓硝酸，再加250mL纯水中。

- 仪器

3.1恒温水浴

3.2高温炉：1000oC

3.3瓷坩埚 20mL

- 试样

5.1氯化稀土试样的制备：将试样破碎，迅速置于称量瓶中，立即称量。

5.2碳酸稀土试样的制备：试样开封后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 试样含SO42-量% | 称样量g | 溶液总体积mL | 移取体积mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4~2.0 | 10.00 | 100 | 20 |  |
| >2.0~5.0 | 5.00 | 100 | 10 |  |

6.2  测定数量

称取两份试样进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试样做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 按表1将试料（6.2）置于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（4.1）溶解，加热至完全溶解，将溶液移入100mL容量瓶中，定容摇匀。

6.4.2 按表1移取溶液，移入300mL烧杯中，稀释到150mL，加入2滴甲基红指示剂(4.4)，滴加盐酸（4.2）使水样溶液变红后，再过量15mL。

6.4.3 加热溶液至近沸，在不断搅拌下，徐徐滴加10mL热的氯化钡溶液(4.5)，一直滴至溶液上部澄清液不再出现白色混浊，再多加2mL氯化钡溶液，然后将烧杯放在80~90oC水浴中，保温2h以上，放置4h。

6.4.4 用定量慢速滤纸过滤，用热的纯水将沉淀全部转移至滤纸上，洗涤沉淀。一直洗至滤液加一滴硝酸银溶液不产生混浊为止。

6.4.5将滤纸连同沉淀放在预先已恒重（m1）的坩埚内，在电炉上灰化，然后移入高温炉内，在800oC灼烧1h。将坩埚放入干燥器内冷至室温，称其质量。直至恒重(m2)。

- 分析结果的计算

按式（1）计算待测元素硫酸根的质量分数（%）：

式中：

m1----空坩埚重，g；

m2----坩埚加试样重，g;

V------试液总体积，ml;

V1----移取试液体积，ml;

m-----试料的质量，g.

0.4116---BaSO4和SO42-的换算系数。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 硫酸根（质量分数） / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.514 | 0.039 |
| 3.02 | 0.098 |
| 5.04 | 0.25 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 硫酸根（质量分数） / % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 0.40～2.0 | 0.050 |
| ＞2.0～3.0 | 0.15 |
| ＞3.0～5.0 | 0.30 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

碳酸稀土中硫酸根量的测定

（一）比浊法（二）重量法

Chemical analysis methods of rare earth chloride and carbonate

Determination of sulfate radical in rare earth carbonate

（1）turbidimetric method（2）Gravimetric method

预审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布