贵金属及其合金丝、线、棒材

编制说明

（送审稿） 二OO八年六月

贵金属及其合金丝、线、棒材编制说明

1  工作简况

2007年7月中国有色金属工业标准计量质量研究所以中色协综字[2007]132号文下达修订该标准的任务，项目起止时间为2007年7月～2008年12月，技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为贵研铂业股份有限公司。

本标准主要起草人：张庆国、马丽华、杨崇俊、杨东。

2  修订原则

YS/T203-1994(GBn67-83)、YS/T204-1994(GBn68-79)、YS/T205-1994(GBn69-79)从发布至今已有二十多年，在这二十多年中，随着科学技术的进步，不断地开发了新的贵金属合金材料，原有一些贵金属合金材料被新材料所替代，导致原标准所列合金牌号、几何尺寸等已不能满足现有的生产技术和使用要求，因此亟需对行业标准YS/T203-1994(GBn67-83)、YS/T204-1994(GBn68-79)、YS/T205-1994(GBn69-79)进行修订。通过此次修订，新标准既能体现生产方的技术水平，又能满足使用方的技术要求。

贵研铂业股份有限公司自2007年7月接到修订任务，首先对原标准内容进行全面审查，认真分析和研究国内、外相关标准的基本内容和特点，以YS/T203-1994(GBn67-83)、YS/T204-1994(GBn68-79)、YS/T205-1994(GBn69-79)为基础，参考国外标准,既考虑标准的先进性，也考虑标准的适用性和可操作性，并根据我国原材料加工能力、分析水平等实际情况，力求使该标准与国外先进标准接轨。

本标准严格按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则》的要求进行编写，以范围—规范性引用文件—要求等内容的顺序编写，内容规范。

3  修订内容

3.1 增加规范性引用文件;

3.2 增加Ag60Pd、Ag95Pd、Ag99Pd、Ag98SnCeLa、Ag75CuNi、Ag70Pd、Ag80Pd、Au75CuAgZn、Au72AgNi、Pd40AuPtAgCu、Pd47AgCuAu、Au83NiIn等20个合金牌号。

3.3  标准对产品的状态按照变形率的多少作了细致的划分。如:5Y、10Y、15Y、20Y等。

3.4  根据生产过程的实测数据，对Au93.2NiFeZr、Au60.5AgCuMn两个材料的最大力、每米电阻要求进行了合理的调整，调整前、后的具体数值见表1、表2。

表1原标准中Au93.2NiFeZr、Au60.5AgCuMn的最大力、每米电阻

| 合金牌号 | 直径，毫米 | 拉断力，克 | 电阻，欧姆/米 |
| --- | --- | --- | --- |
| Au93.2NiFeZr | 0.030 | 55~70 | 622~680 |
|  | 0.038 | 90~108 | 388~423 |
|  | 0.040 | 100~120 | 350~382 |
|  | 0.050 | 150~188 | 224~244 |
|  | 0.060 | 222~318 | 140~170 |
| Au60.5AgCuMn | 0.04 | 90~130 | 176~215 |
|  | 0.05 | 150~200 | 113~135 |
|  | 0.06 | 200~283 | 79~93 |
|  | 0.08 | 360~470 | 43.5~50.5 |

表2新修订标准中Au93.2NiFeZr、Au60.5AgCuMn的最大力、每米电阻

| 合金牌号 | 直径 mm | 最大力 cN | 每米电阻 Ω/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Au93.2NiFeZr | 0.030 | 54.0~82 | 560~680 |
|  | 0.035 | 68.5~106 | 387~500 |
|  | 0.038 | 88.5~127 | 349~423 |
|  | 0.040 | 98.0~141.6 | 315~380 |
|  | 0.050 | 154~218.4 | 201~244 |
|  | 0.060 | 222~318 | 140~170 |
| Au60.5AgCuMn | 0.04 | 69．6~120 | 176~233 |
|  | 0.05 | 112~190 | 113~143 |
|  | 0.06 | 152~265 | 77~100 |
|  | 0.08 | 280~450 | 44~56 |

3.5  增加了4种热加工产品Ir99.99、Ir99.90、Rh99.90、Ir60Rh；

3.6 本标准采用GB/T 17684《贵金属及其合金术语》中的相关术语。

3.7 本标准按照GB/T 18035《贵金属及其合金牌号表示方法》规定的方法表示合

金牌号。

3.8  杂质元素含量：

严格控制合金原料中杂质元素Fe、Pb、Sb、Bi、Au等的含量。产品中杂质

元素含量不做出厂分析。需方如有需求，供需双方协商，并在订货合同中注明，可做产品中杂质元素的出厂分析。

杂质元素总量不做出厂分析。

4  与国内、外同类标准水平的对比分析

HB 5191—1996航空用贵金属及其合金线材含有25个合金牌号，GJB947A-2003贵金属及其合金丝、线、棒材含有22个合金牌号，本标准含有137个合金牌号，覆盖面更广，所规定的基本内容及有关技术指标更为完整、合理。

5  与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，与现行标准相比，技术参数要求更合理，格式更规范，可取代原标准。

6  参考标准

1) Q/6S765-89  航空航天传感器绕组用钯金铂银铜合金裸线

2) GBn67-83   贵金属及其合金线材

3) GBn68-79   电刷用贵金属及其合金线材

4) GBn69-79   贵金属合金绕组裸线材

5) HB 5191—96  航空用贵金属及其合金线材

6) GBn67－79 贵金属及其合金线材

7) GJB947-90 航空航天用贵金属及其合金线材

8) GJB954-90 航空航天用贵金属及其合金电刷线材

9) GJB955-90 航空航天用贵金属及其合金电位器绕组裸线材

10)GJB947A-2003贵金属及其合金丝、线、棒材

11) ASTM B 477：1997（2002）  金-银-镍电接点合金

12) ASTM B 522：2002  金-银-铂电接点合金

13) ASTM B541 ：2002  金电接点合金

14) ГOCT  18389：1973  铂及铂合金丝技术条件

15) ГOCT  18390：1973   钯及钯合金丝技术条件

16) ГOCT  19351：2006    铱、铑丝材规范