《

前    言

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由赣州华兴钨制品有限公司负责起草。

本标准由崇义章源钨业股份有限公司、赣州有色冶金研究所参加起草。

本标准主要起草人：

本标准主要验证人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准是首次制定。

偏钨酸铵化学分析方法

水不溶物量的测定

重量法

1 范围

本标准规定了偏钨酸铵中水不溶物量的测定方法。

本标准适用于偏钨酸铵中水不溶物量的测定。测定范围:0.0025%-2%

2 方法提要

试样用水溶解，过滤分离其不溶物，干燥后的质量值即为水不溶物量。

3 试剂与材料

3.1蒸馏水(或去离子水)(控制在25±5℃)。

3.2玻璃砂芯坩锅：G4。

4  试样

偏钨酸铵样品无需经过特殊处理，可直接用于分析。

5 分析步骤

5.1试料

按表1称取试样，精确到0.01g。

表1

| 偏钨酸铵牌号 | 试料量，g |
| --- | --- |
| AMT-1 | 71.4 |
| AMTJ-1 | 79.3 |

5.2测定数量

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3 测定

5.3.1将试料（5.1）溶于70mL～80mL水（3.1）中,待溶解清亮后,移入100mL容量瓶中,用水（3.1）稀释至刻度,摇匀。

5.3.2 将试液（5.3.1）于已经干燥、恒重的4号砂芯坩埚（3.2）中过滤，以蒸馏水洗涤，直至洗涤后的水中不含钨为止（以硫氢酸盐显色法检验,见附录1）。将砂芯坩埚放入105℃～110℃恒温干燥箱中保温1h，取出后置于干燥器中冷却至室温，称量。再放入105℃～110℃恒温干燥箱中保温30min，取出后置于干燥器中冷却至室温，称重。重复此操作至恒重。

6分析结果的计算

按式(1)计算水不溶物的质量分数，数值以％表示：

…………………………（1）

式中：

m1—干燥后试样与砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

m0—砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

m—样品的质量，单位为克（g）。

7　精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

水不溶物的质量分数(％)：   0.0032      0.23      1.79

重复性限r         (％)：  0.00043     0.021     0.094

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差

表2

| 水不溶物的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.0025～0.050 | 0.0008 |
| ﹥0.050～0.10 | 0.012 |
| ﹥0.10～0.30 | 0.040 |
| ﹥0.30～0.50 | 0.070 |
| ﹥0.50～1.00 | 0.10 |
| ﹥1.00～2.00 | 0.15 |

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，每周或两周至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附录A

资料性附录

硫氰酸钾显色法检验滤液中的钨

1 方法提要

方法基于在盐酸介质中，用三氯化钛还原钨（Ⅵ）至钨（Ⅴ），与硫氰酸钾显色，若溶液呈黄绿色，则说明有钨存在。

2 所用试剂

2.1硫氰酸钾（350g/L）。

2.2三氯化钛-盐酸混合液:移取0.5mL三氯化钛溶液(150 g/L）,用盐酸(2+3)稀释至100mL,混匀。用时现配。

3 检验步骤

量取10毫升滤液于50毫升比色管中，加入2毫升硫氰酸钾（2.1），以三氯化钛-盐酸混合液稀释至刻度。若溶液呈黄绿色，则说明有钨存在。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

偏钨酸铵化学分析方法

水不溶物量的测定

重量法

Methods for chemical analysis of Ammonium  Metatungstate

Determination of water insoluble content

Gravimetric  method

（送审稿）

GB/T XXXXX—200X

代替 GB

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63