前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由赣州华兴钨制有限公司负责起草。

本标准由崇义章源钨业股份有限公司、赣州有色冶金研究所参加起草。

本标准主要起草人：

本标准主要验证人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准是首次制定。

偏钨酸铵化学分析方法

锌量的测定

火焰原子吸收光谱法

1　范围

本标准规定了偏钨酸铵中锌量的测定方法。

本标准适用于偏钨酸铵中锌量的测定。测定范围：0.0003%～0.020%。

2　方法提要

试样经氨水分解后，以柠檬酸络合钨，在选定的条件下用标准加入法测定偏钨酸铵中的锌量。

3  试剂

3.1 柠檬酸溶液（500g/L）。

3.2 盐酸（1+1）。

3.3 盐酸（5+95）。

3.4 氨水（ρ0.90 g/mL），GR。

3.5 锌标准贮存溶液：称取0.1000g金属锌[w(Zn)≥99.99%]于250mL烧杯中，加入20mL盐酸(3.2)低温加热溶解，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，以盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含锌100μg。

3.6  锌标准溶液：移取10.00mL锌标准贮存溶液（3.5）置于100mL容量瓶中，用盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含锌10μg。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，锌的特征浓度应不大于0.0041μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

5  试样

偏钨酸铵样品无需经过特殊处理，可直接用于分析。

6 分析步骤

6.1试料

按表1称取试样，精确到0.0001g。

表1

| 锌的质量分数，% | 试料量，g |
| --- | --- |
| ≤0.0015 | 1.00 |
| 0.0015-0.0030 | 0.50 |
| 0.0030-0.0080 | 0.20 |
| 0.0080-0.020 | 0.10 |

6.2测定数量

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 分别同时称取四份试料（6.1），将试料置于四个150mL烧杯中，用水润湿，加入2.0mL氨水（3.4），2.0mL柠檬酸溶液（3.1），20mL水，低温加热至试样溶解完全，取下烧杯，用水吹洗杯壁，冷却，移入50mL容量瓶中，分别准确加入锌标准溶液（3.6）0mL, 1.00mL, 2.00mL, 4.00mL用水稀至刻度，混匀。

6.4.2使用空气—乙炔火焰，在原子吸收光谱仪波长213.9nm处，以水调零测量试液（6.4.1）的吸光度。以锌浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制标准加入曲线，用外推法从标准加入曲线上查得被测溶液的锌浓度。

7  分析结果的计算

按式（1）计算锌的质量分数，数值以％表示：

W(Zn)=………………（1）

式中：ρ1——从工作曲线上查得试样溶液的锌浓度，单位为微克每毫升（μg／mL）；

ρ0——从工作曲线上查得随同试样所做空白的锌浓度，单位为微克每毫升（μg／mL）；

V—— 试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——-试样量，单位为克（g）。

8　精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

锌的质量分数(％)：   0.0013      0.0062      0.016

重复性限r   (％)：  0.0001       0.0003      0.0005

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差

表2

| 锌的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.0005～0.0015 | 0.0002 |
| ﹥0.0015～0.0025 | 0.0004 |
| ﹥0.0025～0.0040 | 0.0007 |
| ﹥0.0040～0.0080 | 0.0010 |
| ﹥0.0080-0.020 | 0.0020 |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

偏钨酸铵化学分析方法

锌量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of Ammonium  Metatungstate

——Determination of zinc content

——Flame atomic absorption spectrometric method

（送审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63

GB/T ×××××—200×