YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/TXXXX---XXXX

代替GB/T 15080.1---94

_____________________

锑精矿化学分析方法

硫量的测定  燃烧中和法

Methods for chemical analysis of antimony concentrates

—Determination of sulfur content

—Burning and Sodium hydroxide titration method

（送审稿）

××××-××-××发布                           ××××-××-××实施

————————————————————————————————————

国 家 发 展 改 革 委 员 会 发布

### 前    言

SY/T XXXX 《锑精矿化学分析方法》共有16个部分：

----SY/T XXXX.1－XXXX  锑精化学分析方法  锑量的测定  硫酸铈滴定法

----SY/T XXXX.2－XXXX  锑精化学分析方法  砷量的测定  砷钼蓝分光光度法

----SY/T XXXX.3－XXXX  锑精化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

----SY/T XXXX.4－XXXX  锑精化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

----SY/T XXXX.5－XXXX  锑精化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

----SY/T XXXX.6－XXXX  锑精化学分析方法  硒量的测定  原子荧光光谱法

----SY/T XXXX.7－XXXX  锑精化学分析方法  汞量的测定  原子荧光光谱法

----SY/T XXXX.8－XXXX  锑精化学分析方法  硫量的测定  燃烧中和法

----SY/T XXXX.9－XXXX  锑精化学分析方法  金量的测定  火试金法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

本部分为第8部分。

本部分代替GB/15080.8-94《锑精矿化学分析方法 硫量的测定》.与GB/15080.8-94相比，本部分有如下变动:

---对文本格式进行了修改；

---补充了精密度与质量保证和控制条款；

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由锡矿山闪星锑业有限责任公司负责起草。

本部分由锡矿山闪星锑业有限责任公司起草。

本部分由北京矿冶研究总院、湖南辰州矿业股份有限公司。

本部分主要起草人：崔德海、宋应球、XXXX

锑精矿化学分析方法
硫 量 的 测 定

1  范围

本标准规定了锑精矿中硫量的测定方法。

本标准适用于锑精矿中硫量的测定。测定范围：1%～30%。

2  方法提要

试料在高温空气流中燃烧,使硫转化为二氧化硫,用过氧化氢吸收并氧化成硫酸，以甲基红-次甲基蓝溶液为混合批示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液由紫红色转变为亮绿色即为终点。

3  试剂

3.1  氢氧化钾。

3.2  无水氯化钙。

3.3  过氧化氢吸收溶液（1+19)。

3.4 酚酞指示剂（10g/L乙醇溶液）。

3.5  甲基红-次甲基蓝混合指示剂：20份甲基红乙醇溶液（0.3g/L）与3份次甲基蓝溶液（1g/L）混合。

3.6  氢氧化钠标准滴定溶液[c（NaOH）约0.2mol/L]。

3.6.1  配制： 称取8g氢氧化钠，置于250mL烧杯中，用煮沸后冷却的水溶解，移入1000mL容量瓶中，并用煮沸后冷却的水稀释至刻度,混匀。贮于塑料瓶中。

3.6.2  标定：  称取三份1.0000g预先在100-105℃烘干2h的邻苯二甲酸氢钾（基准试剂），置于300mL锥形瓶中，加60mL水溶解，加入2滴酚酞指示剂（3.4），用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至微红色即为终点。

随同标定做空白试验。

按式⑴计算氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的实际浓度。

................(1)

式中：c-----氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m-----邻苯二甲酸氢钾的质量，单位为克(g)；

V1-----滴定邻苯二甲酸氢钾溶液所消耗氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的体积，单位为毫升（mL）；

V0-----标定中空白溶液所消耗氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的体积，单位为毫升（mL）；

0.2042-----与1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液[c（NaOH ）=1.000 mol/L]相当的，以克表示的邻苯二甲酸氢钾的质量。

取三份标定结果的平均值为氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的实际浓度。平行标定所消耗氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）体积的极差值不超过0.10mL。

4  装置

所用装置如图1：

图1 装置图

1 — 氧气瓶：附氧气表。减压阀。

2 — 洗气瓶：盛有用氢氧化钾溶液（400g/L）配制的高锰酸钾溶液（40g/L）。

3 — 干燥塔：下部盛无水氯化钙，上部盛干燥的氢氧化钾，中隔玻璃棉，塔顶和塔底都铺有玻璃棉。

4 — 玻璃转子流量计（2L/min）。

5 — 三通活塞：辅助调节氧气流量。

6 — 管式电炉：装有硅碳棒的卧式电炉，附有调压器、电流计、电压计、铂锗热电偶和高温计。

7 — 无釉瓷舟：使用前应在约1000℃中通入氧气灼烧30min，冷却后，置于磨口处不涂凡士林之类物质的干燥器中备用。

8 — 无釉瓷管：新瓷管在使用前应于1000℃中通氧气灼烧10min。

9 — 除尘器：内装干燥脱脂棉。

10 — 圆筒形玻璃吸收器：盛过氧化氢吸收液。

11 — 25mL滴定管。

5  试样

5.1  试样粒度应小于0.100mm。

5.2  试样应在100℃~105℃烘干1h，置于干燥器中冷却至室温。

6 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1 试料量

| 硫含量，% | 试料量，g |
| --- | --- |
| 1.00-10.00 | 0．50 |
| ＞10.00 | 0．20 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  测定

6.3.1  将试料（6.1）均匀地置于燃烧瓷舟中，放入干燥器中。

6.3.2  接通电源，使炉温升至900℃，并处于自动控制状态中。

6.3.3  加入50-60mL过氧化氢吸收液（3.3）和1mL甲基红-次甲基蓝混合指示剂（3.5）于玻璃吸收器中。

6.3.4  按图联接好装置，开启真空泵，调节空气流量至2L/min，检查定硫装置的密封性。然后调节空气流量至0.5L/min，用氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）滴定至溶液恰呈亮绿色，不计读数。

6.3.5  将盛有试料的瓷舟（6.3.1）推入燃烧瓷管的温度最高处，迅速塞紧瓷管，以0.5L/min的流量通入空气，燃烧试料，并用氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）进行滴定，保持溶液恰呈亮绿色，燃烧10min后，增大空气流量至2L/min，继续燃烧2min，然后用水洗涤玻璃吸收器的导气管，继续用氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）滴定至溶液由紫红色转变为亮绿色即为终点。

7  分析结果的计算

按式（2）计算硫的质量分数，数值以%表示：

----------------------（2）

式中：c-----氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V-----滴定试液所消耗氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的体积，单位为毫升（mL）；

M0-----试料的质量，单位为克(g)；

0.01603-----与1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液[c（NaOH）=1.000mol/L]相当的，以克表示的硫的质量。

所得结果应表示至二位小数。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| ω（S）／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |

重复性（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

| ω（S）／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |

再现性（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。

9 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

_______________________________