《连铸结晶器用铜板》国家标准编制说明

1、工作简况

根据中国有色金属工业协会，中色协字【2007】237号文《关于下达2007年第二批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》，序号61，计划编号20079097-T-610《连铸结晶器用铜板》国家标准的制订，由西峡龙成特种材料有限责任公司负责起草。

本标准起草人及工作如下：

朱书成、王希彬：标准执笔人，资料和数据的收集，整理，汇总，验证。

曹国超、白金立、闫荣浩：标准中主要技术标准的验证，试验方法的试验、验证。

本标准为首次制订。我公司是国内生产连铸结晶器用铜板的最大生产厂家，在接受此标准项目前已进行了八年多的市场调查跟踪，从目前的国内外标准看，国内有YB/T4119-2004《连铸结晶器用铜板技术规范》，尚无其他国家标准及行业标准。我公司通过各种途径，收集了德国KME公司，日本中越合金铸工株式会社公司的产品性能介绍，以及我公司从事多年生产、检测分析、试验研究，着手编制了本标准。

为了考证标准中有些技术指标的合理性，我公司做了大量的试验和试制，跟踪市场调研反馈，从而使标准的制订更趋合理，具有科学性、可操作性。也使我们生产出的产品更稳定可靠，满足市场需求。

2、编制原则、主要技术指标确定原则

结晶器用铜板2000年以前主要以依赖进口，尤其是高强度CrZrCu材质，兼有高导电，高热传导特性，成为较理想的铜板用材。这种材质制造作为高新技术成为国内争相研制开发的热点。我公司是较早关注这项高新技术的厂家之一，通过与国内有关院校的合作，迅速研制开发成功，得以快速发展，成为国内最大的结晶器用铜板全流程专业生产厂家。目前国内虽然已出台行业标准（YB/T4119-2004），但此标准与国际上先进企业的技术指标相比，某些性能指标有些偏低，不能满足连铸企业对拉速提高的期盼，过钢量（使用寿命）不稳定，给连铸企业生产组织带来了困扰。因此，无论是从产品制造方面，还是从连铸企业方面，都迫切需要有一个国家标准来指导，规范市场。

表一 化学成分对比

| 标准 材质` | YB/T4119-2004 | 日本中越合金 (产品性能介绍) | 德国KME (产品性能介绍) | 我公司产品 (产品性能介绍) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuCrZr | Cr:0.5～1.5% Zr:0.08～0.28% Cu:其余 | Cr:0.5～1.5% Zr:0.08～0.30% Cu: ≥98% | Cr:0.65% Zr:0.1% Cu;其余 | Cr:0.5～0.70% Zr:0.07～0.12% Cu;其余 |
| CuAg | Ag:0.08～0.12% P:0.004～0.015% Cu:其余 | Ag:0.07～0.12% P:0.004～0.015% Cu:其余 | Ag:0.09% P:0.006% Cu;其余 | Ag:0.08～0.12% P:0.004～0.007% Cu;其余 |
| CuNiBeZr | Ni:1.4～2.0% Be:0.2～0.6% Cu:其余 | Ni:0.5～1.5% Be:0.10～0.30% Zr:0.10～0.30% Mg:0.03～0.06% Cu: ≥98% | Ni:1.5% Be:0.2% Cu;其余 | Ni:0.5～0.8% Be:0.10～0.25% Zr:0.10～0.15% Mg:0.03～0.06% Cu;其余 |

表二 室温及高温力学性能对比

表2.1 YB/T4119-2004室温力学性能（20℃）

| 牌号 | 项目 |
| --- | --- |
|  | Rm(N/mm2) | Rp0.2(N/mm2) | A(%) | 硬度(HB) |
| Ⅰ | CuCrZr | ≥400 | ≥280 | ≥15 | ≥110 |
|  | CuAg | ≥280 | ≥265 | ≥17 | ≥90 |
|  | CuNiBe | ≥630 | ≥510 | ≥14 | ≥200 |
| Ⅱ | CrZrCu | ≥345 | ≥235 | ≥25 | ≥100 |
|  | CuAg | ≥250 | ≥200 | ≥12 | ≥85 |

表2.2 日本中越合金室温力学性能（20℃）

| 牌号 | 项目 |
| --- | --- |
|  | Rm(N/mm2) | Rp0.2(N/mm2) | A(%) | 硬度(HB) |
| CuCrZr | ≥400 | ≥280 | ≥15 | ≥110 |
| CuAg | ≥250 | ≥200 | ≥15 | ≥80 |
| CuNiBeZr | ≥550 | ≥400 | ≥15 | ≥150 |

表2.3 德国KME室温及高温力学性能

| 牌 号 | 项 目 |
| --- | --- |
|  | Rm(N/mm2) | Rp0.2(N/mm2) | A(%) | 硬度(HB) |
| CuCrZr | 20℃ | 410 | 270 | 25 | 120 |
|  | 200℃ | 350 | 255 | 24 |  |
|  | 350℃ | 295 | 230 | 22 |  |
|  | 500℃ | 230 | 200 | 20 |  |
| CuAg | 20℃ | 275 | 265 | 17 | 90 |
|  | 200℃ | 240 | 235 | 13 |  |
|  | 350℃ | 200 | 195 | 10 |  |
|  | 500℃ | 90 | 30 | 40 |  |
| CuNiBe | 20℃ | 630 | 510 | 14 | 200 |
|  | 200℃ | 580 | 500 | 11 |  |
|  | 350℃ | 540 | 495 | 7 |  |
|  | 500℃ | 465 | 440 | 3 |  |

表2.4 我公司产品室温及高温力学性能

| 牌号 | 项目 |
| --- | --- |
|  | Rm(N/mm2) | Rp0.2(N/mm2) | A(%) | 硬度(HB) |
| CuCrZr | 20℃ | 410～380 | 330～300 | 25～17 | ≥120 |
|  | 200℃ | 370～340 | 320～290 | 23～16 |  |
|  | 350℃ | 350～320 | 310～280 | 22～15 |  |
|  | 500℃ | 320～290 | 300～270 | 18～14 |  |
| CuAg | 20℃ | 280～250 | 265～245 | 19～15 | ≥85 |
|  | 200℃ | 240～210 | 235～195 | 18～14 |  |
|  | 350℃ | 220～190 | 215～180 | 15～11 |  |
|  | 500℃ | 190～160 | 190～160 | 14～10 |  |

标准的分析

一、材质化学成份分析

1、CuCrZr材质化学成份分析：

我们知道，Cr在Cu中的化学成份最大固溶度为0.65%，Zr 在Cu中的化学成份最大固溶度为0.15%。两元素在Cu中的固溶度随温度下降而急剧减少，经高温淬火形成亚稳态过饱和固容体，再经时效处理，使过饱和固溶体发生分解，析出弥散分布的第二相，均匀分布于基体上，均布的质点对位错移动产生很大阻力，从而使合金得到强化。但Cr和Zr均不同程度地降低导热性和导电性，其主要原因是固容处理使固溶体晶格产生畸变，增大电子波的散射，使铜的导电性和导热性降低较多。因此，在满足CuCrZr合金的性能要求前提下,尽量减少元素的加入量，从而达到合金强化，又使其导热性、导电性降低较少的目的。根据多年的实验、统计、Cr含量控制在0.5～0.7%，Zr含量控制在0.07～0.12%之间，既能保证CuCrZr合金具有优良的机械性能，又能使合金具有优良的导热性和导电性。

2、铜银合金的化学成份分析

CuAg合金中的Ag在Cu中的最大固溶度为7.9%，虽然Ag在Cu中的固溶度也有类似Cr和Zr在Cu中随温度下降而急剧减少，有固溶、时效强化的特征，但Ag属于贵金属，加多很不经济，市场难以接受，所以从长期人们对该金属的综合分析，以Ag加入0.1%左右为宜，所以我们取Ag含量为0.08～0.12%为标准。

3、CuNiBeZr或CuNiBe材质原来主要用于超薄板坯窄面铜板，因原来大多设计没有镀层，为了增加基材的硬度，增加耐磨性而设计的。现在大多增加了镀层设计，过钢量已超过CuNiBe本身的过钢量，而用CuCrZr加镀层，不仅导热性好于CuNiBe，而且过钢量又提高了。专门生产CuNiBe或CuNiBeZr材质需要量太少，我们建议取消。

二、材质机械性能分析

1、CuCrZr材质的机械性能分析

YB/T4119-2004分两种，第一类强度较高，延伸率相对较低。第二类强度稍低，延伸率较高，这种分类不无道理，但截然分开也不合适。结晶器用铜板随连铸机不同，拉速不同，尤其是随着各钢厂增产增效的强烈愿望，拉速提高愿望就越强烈，拉速的提高加速铜板热负荷的提高，铜板热面温度由原来的300℃左右提高到350℃左右，甚至达到400℃，铜板热面与冷面的温差扩大了50℃左右，热胀冷缩量在加大，而为了使铜板与水箱密封好，用螺栓把合，使铜板的热胀冷缩受到极大的限制，这就迫使铜板受热时发生塑性变形，而在冷却时受到拉应力，反复的热冷产生疲劳应力，当拉应力超过其疲劳极限时，铜板工作面产生裂纹，随着过钢量的增加，裂纹扩展速度加快。我们通过各钢厂对我公司铜板的使用跟踪，总结分析发现：并非强度越高越好，高拉速连铸场合，铜板材质延伸率稍好点更能满足现场要求，而延伸率稍好点，强度便会稍低一点。这是因为增加铜板的强度一是靠合金加入量相对增加，二是靠增加铜板材质的冷变形量。这两种作用均增大晶格的畸变量，延伸率便会下降。但强度不可过低，过低会造成铜板易变形，同样造成过钢量低。结晶器用铜板高温力学性能非常重要，因铜板正常过钢时，铜板的热面温度处于250～400℃的高温环境，高温综合力学性能好，铜板持久耐用。我们按GB/T4338-1995金属材料高温拉伸试验方法，方法要求试样保温时间不低于10分钟，我们按保温30分钟进行测试，测试的结果高温力学性能均好于KME推荐书上的高温力学性能。我们认为高温力学性能的提高很有必要。从以上综述提出结晶器用铜板的国家标准指标如下：

铜板母材室温及高温力学性能

| 牌号 | 项目 |
| --- | --- |
|  | Rm(N/mm2) | Rp0.2(N/mm2) | A(%) | 硬度(HB) |
| CuCrZr | 20℃ | 410～380 | 330～300 | 25～17 | ≥120 |
|  | 200℃ | 370～340 | 320～290 | 23～16 |  |
|  | 350℃ | 350～320 | 310～280 | 22～15 |  |
|  | 500℃ | 320～290 | 300～270 | 18～15 |  |
| CuAg | 20℃ | 280～250 | 265～245 | 19～15 | ≥85 |
|  | 200℃ | 240～210 | 235～195 | 19～15 |  |
|  | 350℃ | 220～190 | 215～180 | 15～11 |  |
|  | 500℃ | 190～160 | 190～160 | 14～11 |  |

对结晶器用铜板镀层材料及性能的分析比较。

铜板镀层对铜板过钢量的提高具有重要作用，镀层硬度较铜板硬度明显提高，耐磨能力显著增强，单位时间（万吨过钢量）工作面磨损明显减少，所以过钢量就相对提高。目前除薄板坯连铸CSP铜板外，均用镀层铜板。

铜板工作面镀层的发展由最初镀纯Cr，逐渐变为镀Ni、Ni-Cr，后又发展为镀NiFe、NiCo、CoNi合金。纯Cr镀层因其内应力高，安全厚度受限制，并与母材热膨胀系数差异大，镀层结合力较差，易剥落，因此已基本不用。Ni-Cr复合镀层工艺较复杂，并也存在镀层间电位差等原因，也基本不采用。

纯镍镀层化学稳定性较好，与母材结合力强，镀层应力低，但硬度低，高温耐磨性差，目前仅在薄板坯连铸中的FTSR及ISP结晶器铜板中使用。

NiFe合金镀层是结晶器铜板较早采用的合金镀层，其特点是硬度高，耐磨，可达到较高的过钢量，并价格较低。其缺点是：热稳定性差，韧性低，高温下易产生裂纹，使用于一般中低拉速连铸，目前大多数普通板的连铸均采用。

NiCo合金是在NiFe基础上的延伸镀层。NiCo镀层与NiFe相比，其稳定性好，高温机械性能强，耐磨，表面不易产生裂纹。在使用中，镀层表面产生一种含CoO的玻璃质氧化薄膜，使磨损系数降低，振动阻抗小，耐磨性增加，过钢量相应增加。使用于普通板坯的中高拉速工艺条件，目前使用较为普遍。

CoNi镀层为Ni与Co比例调整，镀层玻璃质更强，耐磨性能均优于前者，但其成本高。镀层应力大于NiCo，产生热裂纹的可能性也大于NiCo，使用于普通板坯的高拉速工艺。目前，部分用于大板坯高拉速连铸，以及少量特殊钢种连铸。

镀层的结合力由于目前还没有抗拉强度较好的粘接剂，定量试制目前还不具备条件。