高钛渣、金红石化学分析方法

二氧化硅量的测定 重量法、硅钼蓝分光光度法

(YS/T514.04-╳╳╳╳)

编 制 说 明

遵义钛业股份有限公司

2008年11月

1 任务来源及制订经过

随着高钛渣产品行业标准的不断制（修）订，对制订一套完整的高钛渣、金红石化学分析方法标准提出了迫切要求。目前我国的现行标准中只有YS/T 514.1～12-2006《高钛渣、金红石化学分析方法》可以使用。但该方法由于是由原国家标准GB/T4102.1～.12-1983《高钛渣、金红石化学分析方法》变更而来，已不能满足高钛渣、金红石的分析需要。基于此，全国有色金属标准化技术委员会稀有金属、粉末冶金、贵金属分标委会于2006年4月25日至28日在浙江省杭州市召开了会议，提出由遵义钛业股份有限公司负责起草制订高钛渣、金红石化学分析方法标准，以满足高钛渣、金红石化学分析的要求。经文献调研、方法试验研究后，经两个标准验证单位（金川集团有限公司和抚顺钛业有限公司）验证，于2008年4月形成征求意见稿。

2 试验情况

本部分采用重量法、硅钼蓝分光光度法测定高钛渣、金红石中二氧化硅量。重量法测定二氧化硅量，是对现行行业标准YS/T 514.7-2006《高钛渣、金红石化学分析方法  重量法测定二氧化硅量》的编辑性修改。钼蓝分光光度法测定二氧化硅量是新增方法，其基本原理是：试样中的二氧化硅经碱熔酸浸后转化为硅酸，在适当的条件下与钼酸铵生成黄色的硅钼杂多酸络合物（硅钼黄），用还原剂还原成蓝色的络合物（硅钼蓝），其颜色深度与被测溶液中硅的浓度成正比。

测定范围：重量法1.00～10.00%，钼蓝分光光度法适用于高钛渣、金红石中全铁量的测定，相对标准偏差：重量法0.39%～1.20%，钼蓝分光光度法1.99%～2.65%。加标回收率：重量法98.70%～100.86%，钼蓝分光光度法 93.3%～105.0%。

由遵义钛业股份有限公司提供相应的高钛渣、金红石样品，起草单位和验证单位对实验的精密度、重复性限进行了实验，并规定了不同实验室间的允许差。

3 遵守标准

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1-2000　标准化工作导则　第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 20001.4-2001　标准编写规则　第4部分：化学分析方法

GB/T17433-1998　冶金产品化学分析基础术语

GB/T11792-1989　测试方法的精密度　在重复性或再现性条件下所得测试结果可接受的检查和最终测试结果的确定

GB/T3101-1993　有关量、单位和符号的一般原则

GB/T3102.8-1993　物理化学和分子物理学的量和单位

GB/T1467-1978　冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T7729-1987　冶金产品化学分析　分光光度法通则

GB/T8170-1987　数字修约规则

4 起草、验证人员

起草单位：遵义钛业股份有限公司

主要起草人：╳╳╳、╳╳╳

参加起草单位：金川集团有限公司、抚顺钛业有限公司

主要验证人： ╳╳╳、╳╳╳

本部分已达到国内先进水平。

建议颁布本部分为推荐性行业标准。