前  言

本标准包括10个部分：

第1部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化钛量的测定  硫酸铁铵容量法

第2部分  高钛渣、金红石化学分析方法  全铁量的测定      重铬酸钾容量法

第3部分  高钛渣、金红石化学分析方法  硫量的测定 高频感应炉燃烧后红外线吸收法

第4部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化硅量的测定  重量法、钼蓝分光光度法

第5部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化铝量测定      EDTA容量法

第6部分  高钛渣、金红石化学分析方法  一氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分  高钛渣、金红石化学分析方法  磷量的测定        锑钼兰分光光度法

第9部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定 ICP-AES法

第10部分  高钛渣、金红石化学分析方法  碳量的测定  高频感应炉燃烧后红外线吸收法

本部分为第8部分。

本部分代替YS/T 514.3-2006《高钛渣、金红石化学分析方法  萃取钼蓝光度法测定磷量》。

本部分与YS/T 514.3-2006相比，主要变化如下：

─—方法由萃取—钼兰光度法改为锑钼兰分光光度法；

─—30mL银坩埚改为30mL镍坩埚；

─—称样量0.4000 g；

─—氢氧化钠改为4g；

─—波长由680nm改为710nm；

─—方法由基体匹配法改为标准曲线法；

─—重新确定称样量；

─—重新确定各个试验条件及干扰离子；

─—不使用有机试剂；

─—不使用萃取，缩短了分析时间；

─—增加了重复性限和质量保证与控制条款；

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由遵义钛业股份有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司、抚顺钛业有限公司参加起草。

本部分主要起草人：×××、×××、×××。

本部分主要验证人：×××、×××。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

─—GB/T 4102.3-1983、YS/T 514.3-2006。

高钛渣、金红石化学分析方法

磷量的测定  锑钼兰分光光度法

- 范围

本部分规定了高钛渣、金红石中磷的测定方法。

本部分适用于高钛渣、金红石中磷的测定。测定范围：0.001～0.100%。

本部分适用于含硅、砷量小于3mg试液中磷的测定。

2  方法提要

试料用氢氧化钠—过氧化钠熔融,热水浸取并分离除去钛、铁等杂质元素。在0.6mol/L的硫酸介质中，磷与锑、钼生成兰色的三元缔合物，于分光光度计波长710nm处测量其吸光度。

- 试剂（若无特殊说明，所使用试剂均为分析纯或分析纯配制和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水）

3.1  氢氧化钠 。

3.2  过氧化钠 。

3.3  无水乙醇 。

3.4  硫酸  （1＋5）溶液，由GR级硫酸配制。

3.5  酚酞   1g/L(用乙醇配制)。

3.6  硫酸——钼酸铵溶液：称取18.00g钼酸铵于100mL水中加热溶解完全，冷却稀释至500mL，然后加入硫酸(密度1.84×103kg/m3)100mL，混匀。

  - 酒石酸锑钾——酒石酸溶液：称取0.300g酒石酸锑钾，20.00g酒石酸，加20mL乙醇(3.3)，加100mL水使其完全溶解，稀释至600mL，摇匀。

3.8  抗坏血酸  20g/L。

3.9  混合显色溶液：取(3.6)、(3.7)、(3.8)按1:1:1的比例混合摇匀，用时现配制；

3.10  磷标准贮存溶液：称取4.3937g预先在105～110℃烘2h并置于干燥器中冷至室温的优级纯磷酸二氢钾，置于200mL烧杯中，加水溶解后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1.0mg磷。

3.11  磷标准溶液：移取10.00mL磷标准贮存溶液(3.10)，置于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含0.01mg磷。

- 仪器

可见分光光度计

- 试料

5.1   试料粒度应不大于90μm。

5.2   试料需预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷至室温。

- 分析步骤

- 试料

按表1称取试料（5）质量，精确至0.0001g。

表1

| 磷质量分数,% | 试料质量，g | 移取试液量，mL |
| --- | --- | --- |
| 0.001～0.02 >0.02～0.05 >0.05～0.1 | 0.4 0.4 0.4 | 50.00 25.00 10.00 |

- 测定次数

独立地进行2次测定，取其平均值。

- 空白试验

随同试料做空白试验。

- 测定

- 于30mL镍坩埚中加入4g氢氧化钠(3.1)，放入400℃的马弗炉中除去水份，冷却后，放入试料(6.1)。加入0.5～1g过氧化钠(3.2)覆盖于试料的表面，将坩埚置于750--800℃的马弗炉中熔融8—10min，取下冷却。

- 用水冲洗净镍坩埚(6.4.1)外壁，将坩埚放入250mL塑料杯中，用热水浸取熔块；加入2～3mL乙醇(3.3)，再用热水洗净坩埚。在沸水浴上煮沸3—5min；取下用水冷却至室温。

- 将试液(6.4.2)移入100mL量瓶中，定容、混匀。立即倒回原杯中，用中速滤纸干过滤，保留滤液。

- 取滤液 10.00mL～50.00mL（6.4.3）于100mL量瓶中，加一滴酚酞(3.5)，用硫酸(3.4)中和至红色恰好消失。加水稀释至约60mL，加入15mL混合显色液(3.9)，用水稀释至刻度，混匀。放置15min后用3cm比色皿，在分光光度计波长710nm处，以水调零，以试料空白为参比，测量试液的吸光度。

- 工作曲线的绘制

移取0.00mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL磷标准溶液(3.11)，置于一组100mL量瓶中，加水稀至体积约60mL，加入15mL混合显色液(3.9)，用水稀释至刻度，混匀。放置15min后用3cm比色皿，在分光光度计波长710nm处，以水调零，测量试液的吸光度。

减去系列标准中“零”浓度溶液的吸光度，以磷的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 分析结果计算

按式（1）计算试料中磷的质量分数，数值以%表示：

……………………（1）

式中：

m1——工作曲线上查得的磷量，mg；

m0——试料的质量，g；

V0––––溶液总体积；mL；

V1——分取试液体积，mL。

分析结果保留小数点后两位有效数字。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果差的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

磷的质量分数/%：  　    0.0027 　  0.0031　　0.0034　   0.021    0.029

重复性限 r　/%：        0.0005　   0.0006　  0.0008 　  0.005　　0.005

8.2 允许差

各实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 磷含量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0010～0.0050 | 0.0005 |
| 0.0050～0.010 | 0.001 |
| 0.010～0.030 | 0.003 |
| 0.030～0.050 | 0.005 |
| 0.050～0.10 | 0.008 |

- 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.90

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 514.08—××××

高钛渣、金红石化学分析方法

磷量的测定  锑钼蓝分光光度法

High－titanium slag and rutile

——Determination of phosphorus  content

——Antimony salt — molybdenum blue spectrophotometric mothod

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布