前  言

本标准包括10个部分：

第1部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化钛量的测定  硫酸铁铵容量法

第2部分  高钛渣、金红石化学分析方法  全铁量的测定  　　重铬酸钾容量法

第3部分  高钛渣、金红石化学分析方法  硫量的测定    高频感应炉燃烧后红外线吸收法

第4部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化硅量的测定  重量法、钼蓝分光光度法

第5部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化铝量测定　　　EDTA容量法

第6部分  高钛渣、金红石化学分析方法  一氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分  高钛渣、金红石化学分析方法  磷量的测定  　　　锑钼兰分光光度法

第9部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定 ICP-AES法

第10部分  高钛渣、金红石化学分析方法碳量的测定  高频感应炉燃烧后红外线吸收法

本部分为第10部分。

本部分代替YS/T 514.4-2006《高钛渣、金红石化学分析方法  燃烧－库仑法测定碳量》。

本部分与YS/T 514.4-2006相比，主要变化如下：

─—改变了测定方法，由燃烧－库仑法修改为高频红外吸收法。

─—方法快速、稳定，扩大了检测限；

─—测定范围由0.010～0.500%修改为0.0010%～3.50%。

─—分析方法技术先进，提高了工作效率。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由遵义钛业股份有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司，抚顺钛业有限公司参加起草。

本部分主要起草人：×××、×××、×××。

本部分主要验证人：×××、×××。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

─—GB/T 4102.4-1983、YS/T 514.4-2006。

高钛渣、金红石化学分析方法

碳量的测定

高频感应炉燃烧后红外线吸收法

- 范围

本标准规定了高钛渣、金红石中碳含量的测定方法。

本标准适用于高钛渣、金红石中碳含量的测定。测定范围：0.0010%～3.50%。

- 方法原理

试料在适量的助熔剂存在条件下，于通入氧气的高频感应炉中燃烧。试料中的碳以气体（CO和CO2）形式释放，并随载气氧气经过催化剂氧化成CO2。气流流经CO2 红外池检测池时，检测池通过测量能量的变化检测到CO2的浓度，在一个周期内试料中的碳量以CO2形式被检测出。

- 试剂与材料

- 钨粒（粒度为0.4mm-0.8mm，碳的质量分数小于0.001 %）。

- 高氯酸镁 试剂级 粒度0.7mm～1.2mm，用于吸收水气。

- 镀铂硅胶

- 氧气 高纯（质量分数大于99.5%）

- 纤维棉  用于吸收三氧化硫

- 仪器                                                                                                                        4.1瓷坩埚（25mm×25mm或24mm×24mm，使用前应预处理于1000℃马弗炉中灼烧2h以上）

4.2高频红外碳硫分析仪（由红外气体吸收池.高频感应加热炉.气路.电路.微机及电子天平组成）                                                                                                                                                    4.3坩埚钳

- 试样                                                                                                                                                                                 5.1试样粒度应不大于90μm 。

5.2 试样需在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷至室温。

5.3试料不应有油、油脂及其他污染物

- 分析步骤

6.1确认工作条件

6.1.1开启测量气（氧气），确定载气（氧气）和动力气(氩气)的流量满足仪器分析要求。

6.1.2 开机及参数确认

6.1.2.1 合上稳压电源开关，待输出电压稳定后，开启主机电源和高频感应炉电源，进入分析软件。

6.1.2.2 预热10分钟后，查看仪器的有关参数，并确认仪器满足测定要求。

6.2  空白的设置（对不同批次的钨粒，使用前须进行空白试验）

6.2.1输入分析空白的标识以及称取1.5g的钨粒（3.1），置与坩埚（4.1）中，启动自动分析周期。

6.2.2运行上述（6.3.1）4次以上，完毕后进行空白的设置。

6.3  校正系数的设置

6.3.1输入标准样品的标识

6.3.2称取标准样品0.1g，精确至0.001g。

6.3.3将标准样品（6.3.2）置与坩埚（4.1）中，加入1.5g钨粒（3.1）均匀地覆盖在标样表面，运行自动分析过程。

6.3.4重复操作（6.3.2～6.3.3）4次以上，完毕后，进行标准校正过程，设置校正系数。

6.4试样分析

6.4.1输入试样的有关标识，

6.4.2称取试料0.1g，精确至0.001g。

6.4.3把试料（6.4.2）置与坩埚（4.1）中，加入1.5g钨粒（3.1）均匀地覆盖在试料表面，运行自动分析过程。每批试样分析不少于2次，必要时可增加。

6.5结果统计

选择所需要的带有样品标识的结果，屏幕自动显示所需要的统计结果。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

| 碳的质量分数/％： | 0.013 | 0.208 | 3.50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性r/％： | 0.005 | 0.005 | 0.030 |

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| C含量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| ＜0.0010 | 0.0010 |
| 0.0010～0.010 | 0.0020 |
| 0.010～0.030 | 0.0040 |
| 0.030～0.080 | 0.010 |
| 0.080～0.10 | 0.015 |
| 0.10～1.0 | 0.020 |
| 1.0～3.5 | 0.030 |

- 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.90

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 514.10—××××

高钛渣、金红石化学分析方法

碳量的测定

高频感应炉燃烧后红外线吸收法

High－titanium slag and rutile

——Determination of manganous monoxide content

——infrared absorption method after combustion in an induction furnace

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布