ICS 77.120.90

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 514.05—××××

高钛渣、金红石化学分析方法

氧化铝量的测定  EDTA容量法

High－titanium slag and rutile

——Determination of aluminium oxide content

——EDTA  titrimetric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

前  言

本标准包括10个部分：

第1部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化钛量的测定  硫酸铁铵容量法

第2部分  高钛渣、金红石化学分析方法  全铁量的测定      重铬酸钾容量法

第3部分  高钛渣、金红石化学分析方法  硫量的测定  高频感应炉燃烧后红外线吸收法

第4部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化硅量的测定  重量法、钼蓝分光光度法

第5部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化铝量测定      EDTA容量法

第6部分  高钛渣、金红石化学分析方法  一氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分  高钛渣、金红石化学分析方法  磷量的测定        锑钼兰分光光度法

第9部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定 ICP-AES法

第10部分  高钛渣、金红石化学分析方法  碳量的测定  高频感应炉燃烧后红外线吸收法

本部分为第5部分。

本部分代替YS/T 514.8-2006《高钛渣、金红石化学分析方法  EDTA容量法测定氧化铝量》。

本部分与YS/T 514.8-2006相比，主要变化如下：

─—将溶解样品部分中使用的银坩埚改为镍坩埚，将氢氧化钠熔融试料改为氢氧化钠-过氧化钠熔融试料；

─—将熔融时间由10～15min改为8～10min；

─—将0.4000克称样量定容于200毫升体积改为0.2000克称样量定容于100毫升体积；

─—增加了重复性限试验以及增加了质量保证与控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由遵义钛业股份有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司、抚顺钛业有限公司参加起草。

本部分主要起草人：×××、×××、×××。

本部分主要验证人：×××、×××。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

─—GB/T 4102.8-1983、YS/T 514.8-2006。

高钛渣、金红石化学分析方法

氧化铝量的测定  EDTA容量法

- 范围

本部分规定了高钛渣、金红石中氧化铝量的测定方法。

本部分适用于高钛渣、金红石中氧化铝量的测定。测定范围0.50～5.00%

- 方法提要

试料以氢氧化钠熔融，稀盐酸浸取。六次甲基四胺沉淀铝、钛和铁,并分离除去镁、钙和锰等元素。将沉淀低温灰化，再以氢氧化钠熔融，热水浸取。分离除去钛、铁等元素。移取部分试液，在弱酸性溶液中，加入过量EDTA络合铝。于pH6.O左右，以二甲酚橙为指示剂，用锌标准溶液滴定过量的 EDTA。然后用氟化钠取代络合物中的EDTA，再用锌标准溶液滴定，从而求得氧化铝量。

锡量小于0．2mg，铬量小于1 mg，钒(V)量小于O．05mg不影响测定。钒(V)量大于O．05mg时，用硫酸亚铁铵消除干扰。

- 试剂（若无特殊说明，所用试剂均为分析纯或由分析纯试剂配制而成）

3.1  氢氧化钠(优级纯)。

3.2  过氧化钠

3.3  乙醇。

3.4  氢氧化铵(约 0.90g/mL)。

3.5  氢氧化铵(1+1)。

3.6  盐酸(1+1)。

3.7  六次甲基四胺溶液(250g/L)。

3.8  氯化铵洗涤液(20g/L)：每100mL洗涤液中加入l～2滴氢氧化铵(3.5)。

3.9  硫酸亚铁铵溶液(1g/L)。用时现配。

3.10  乙二胺四乙酸二钠(EDTA)溶液(O.02mol／L)：称取3.72 g乙二胺四乙酸二钠(Na2C10H16O8N2·2H2O)，溶于1000mL水中，混匀。

3.11  甲基橙溶液(1g/L)。

3.12  二甲酚橙溶液(2 g/L):贮存于棕色瓶中，一周内有效。

3.13  氟化钠溶液(40 g/L)。

3.14  乙酸一乙酸铵缓冲溶液(pH6.0±0.2)：称取300g乙酸铵溶于500mL水中，过滤，加入12.3mL冰乙酸，用水稀释至1000mL，混匀。(用酸度计校正)。

3.15  锌标准溶液(0.01000mol／L)：称取1.3076g纯锌(99.99%以上)，置于300mL烧杯中，以水润湿，加入20mL盐酸(3.6)，缓慢加热溶解，并蒸发至体积约为3～5mL，移入2000mL容量瓶中，加入2～3滴甲基橙溶液(3.11)，缓慢滴加氢氧化铵(3.5)至溶液呈黄色，再滴加盐酸(3.6)至溶液呈红色并过量5—6滴，用水稀释至刻度，混匀。

- 试料

4.1  试料粒度应不大于90微米。

4.2  试料需预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷至室温。

- 分析步骤

  - 试料

称取0.2g试料,精确至0.0001g。

  - 测定次数

做3份试料的平行测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

5.4.1  钙镁含量高的试料

5.4.1.1  预先称取4.0g氢氧化钠（3.1）于30mL镍坩埚中，在高温炉中除去水分，取出稍冷，将试料(5.1)置于此坩埚中，移人750℃高温炉中熔融8～10min。取出，冷却。

5.4.1.2  用滤纸擦净坩埚外壁，置于250mL聚四氟乙烯烧杯中，盖上表皿。用70mL盐酸(3.6)浸取并用热水洗净坩埚，煮沸3～5min，稍冷，得到试液。

5.4.1.3  在试液（5.4.1.2）中加入4mL六次甲基四胺溶液(3.7)，在搅拌下加入10mL氢氧化铵(3.4)，控制溶液体积约为170mL，加入4～5滴甲基橙溶液(3.11)，滴加氢氧化铵(3.4)至溶液恰呈黄色，滴加盐酸(3.6)至溶液由黄色变成红色并过量4～5滴。在搅拌下加入20mL六次甲基四胺溶液(3.7)，煮沸1～2 min，取下。待沉淀沉降后，用快速滤纸过滤，用热的氯化铵洗涤液(3.8)洗涤烧杯4～5次，洗涤沉淀8～10次，得到沉淀。

5.4.1.4  将滤纸连同沉淀(5.4.1.3)移入原镍坩埚中，置于约200℃高温炉内灰化，取出，稍冷。加入4.0 g氢氧化钠(3.1)，烘去水分，置于750℃高温炉内熔融8～10min至熔融物呈红色流体状。取出，冷却。用滤纸擦净坩埚外壁。将坩埚置于250mL聚四氟乙烯烧杯中。

5.4.1.5  沿烧杯嘴加入沸水，浸取熔融物，用热水洗出坩埚，加入1～2 mL乙醇(3.3)，煮沸2～3 min。取下，以流水冷至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。用双层慢速定量滤纸干过滤于250mL塑料杯中，得到滤液。

5.4.1.6  移取50.00滤液(5.4.1.5)，置于300 mL烧杯中，加入l～2滴甲基橙溶液(3.11)，滴加盐酸(3.6)至溶液呈红色并过量1～2mL，加入3mL硫酸亚铁铵溶液(3.9)。加入10～20mLEDTA溶液(3.10)，滴加氢氧化铵(3.5)．至溶液呈黄色，再滴加盐酸(3.6)至溶液变成微红色并过量2～4滴，加热至近沸，取下。滴加氢氧化铵(3.7)至溶液再呈黄色，加入10mL缓冲溶液(3.14)。混匀，煮沸2～3 min，取下，以流水冷至室温。加入4～5滴二甲酚橙溶液(3.12)，用锌标准溶液(3.15)滴定至紫红色为终点(不计读数)。加入20mL氟化钠溶液(3.13)，混匀，煮沸2～3min。取下，以流水冷至室温。补加1～2滴二甲酚橙溶液(3.12)，用锌标准溶液(3.15)滴定至紫红色即为终点，记下消耗的体积V(mL)。

5.4.2   氧化镁低于1%，氧化钙低于2%的试料

5.4.2.1  预先称取4.0g氢氧化钠（3.1）于30mL镍坩埚中，在高温炉中除去水分，取出稍冷，将试料(5.1)置于此坩埚中，再加入0.5～1克过氧化钠（3.2），移入750℃高温炉中熔融8～10min。取出，冷却。

5.4.2.2  将坩埚置于250mL聚四氟乙烯烧杯中，以下按5.4.1.5～5.4.1.6项进行。

- 分析结果的计算

按式（1）计算氧化铝的百分含量：

… ……… …(1)

式中：

c——锌标准溶液摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol／L）；

V——滴定试液所消耗锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定随同试料所做空白所消耗锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——移取试液相当于试料的量，单位为克（g）；

101.96——氧化铝的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

分析结果表示到小数点后二位。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果差的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

氧化铝的质量分数/%：0.80    1.94　　 2.56

重复性限 r/%：      0.060　 0.105　　0.099

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差：

表1

| 氧化铝量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| O．50～1.00 | 0.07 |
| >1.00～3.00 | 0.10 |
| 3.00～5.00 | 0.15 |

- 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。