H30

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××X-XXXX

铝合金建筑型材表面处理专用材料

第2部分：阳极电泳涂料

# Material for surfacetreatment on architectural aluminum alloy profiles

——Part 2：Anion Electrodeposition Paint

（预审稿）

××-××-××发布

××-××-××实施

YS

- 前    言

YS/T    《铝合金建筑型材表面处理专用材料》分为三个部分：

——第1部分：粉末涂料

——第2部分：阳极电泳涂料

——第3部分：氟碳漆

本部分为YS/T    的第2部分。

本部分的附录A、附录B、附录C、附录D为规范性附录。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要起草单位：天津开发区艾隆化工有限公司、江阴恒兴化工有限公司。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铝合金建筑型材表面处理专用材料

第2部分：阳极电泳涂料

1  范围

本部分规定了铝合金建筑型材用阳极电泳涂料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本部分适用于铝合金建筑型材用丙烯酸树脂或改性丙烯酸树脂或氟碳树脂阳极电泳涂料（以下简电泳漆）。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 622-2006 化学试剂 盐酸

GB/T 679-2002 化学试剂 乙醇(95%)

GB/T 1723-1993  涂料粘度测定法

GB/T 4472  化工产品密度、相对密度测定通则

GB 5237.1-2008 铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB 5237.2-2008 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB 5237.3-2008  铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 8005.3铝及铝合金术语 第3部分：表面处理

GB/T 9278  涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9750  涂料产品包装标志

GB/T 9758.1-1988	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第一部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法

GB/T 9758.4-1988	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第四部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法

GB/T 9758.5-1988	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第五部分:液体色漆的颜料部分或粉末状色漆中六价铬含量的测定 二苯卡巴肼分光光度法

GB/T 9758.6-1988	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第六部分:色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 9758.7-1988	色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第七部分:色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸收光谱法

GB/T 10729-1989？

GB/T 13491  涂料产品包装通则

- 术语和定义

GB/T 8005.3中确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

3.1

阳极电泳涂装 anode electrophoretic painting

利用外加电场使悬浮与电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于阳极基底表面的涂装方法。

3.2

固化  curing

涂料树脂与固化剂发生交联反应形成聚合物膜层的过程。

3.3

丙烯酸涂料acrilic

丙烯酸树脂配合固化剂为主要基料的涂料。

3.4

固体份 solid content

在规定的实验条件下，涂料中非挥发物所占的百分含量。

3.5

漆膜  film

铝表面的有机聚合物覆盖层。

- 要求

4.1 电泳漆重金属含量、表观质量、固体份、粘度、密度、酸值、胺值

电泳漆重金属含量、表观质量、固体份、粘度、密度、酸值、胺值应符合表1规定。

表1

| 项目 | 重金属含量/（ppm） |  |  |  | 表观质量 | 固体份 | 粘度、密度、酸值、胺值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可溶性铅 | 可溶性镉 | 可溶性铬 | 可溶性汞 |  |  |  |
| 要求 | ≤1000 | ≤100 | ≤1000 | ≤1000 | 透明淡黄色液体或乳白色均一乳液，无夹杂。（清漆） | 视具体涂料或按合同约定而定。一般为33%～63%。 | 视具体涂料或按合同约定而定 |

4.2  涂装性能

阳极电泳涂装后的试板，表面复合膜符合GB 5237.3-2008第4.4和4.5条的规定。

5  试验方法

5.1  重金属含量

采用等离子体发射光谱仪或紫外-可见光分光光度计，按GB/T 9758.1-1988、GB/T 9758.4-1988、GB/T 9758.5-1988、GB/T 9758.6-1988、GB/T 9758.7-1988中规定的方法进行重金属含量的检测，按EPA 3060A 7196A进行评定。

5.2  表观质量

打开容器，用搅棒伸入样品中，目视观察原漆质量。

5.3  固体份

固体份的试验按附录A的规定进行。

5.4  粘度

粘度的试验按GB/T 1723-1993的规定或按具体的粘度测量仪器操作规定进行。

5.5  密度

按GB/T 4472中的比重瓶法测定密度。

5.6酸值（以干基计）

按附录B规定的方法进行酸值测试试验。

5.7胺值（以干基计）

按附录C规定的方法进行胺值测试试验。

5.8  涂装性能

5.8.1阳极电泳涂装试板

5.8.1.1试板的选用与预处理

标准试板采用尺寸为300mm×80mm、基材应符合GB 5237.1的有关规定，涂漆前型材的氧化膜及外观质量应符合GB 5237.2的有关规定。涂漆前最后一道水洗必须使用去离子水清洗到中性。清洗水在25℃时的电导率不超过30us/cm,pH≥6.0。预处理与涂装之间的时间间隔不能超过0.5h，原则上应在清洗干净后立即涂装。

5.8.1.2试板的阳极电泳涂装

将按照5.8.1.1处理好的底材按涂料工艺进行涂装。按照涂料固化条件将涂装好的试板放入热风循环恒温烘箱中进行固化。制作好的试板应符合GB 5237.3的有关规定。

5.8.2涂装性能检测

从恒温烘箱中取出试板（5.8.1.2）,在漆膜固化并放置24h后,在GB/T 9278标准中规定的条件下，按GB 5237.3-2008第5.4条和5.5条规定的方法检测标准试板的表面复合膜。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  电泳漆应由供方进行检验，保证电泳漆质量符合本部分（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方可对收到的电泳漆按本部分的规定进行检验，检验结果与本部分或订货单（或合同）的规定不符时，可以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应在需方，由供需双方共同进行。

6.2  组批

电泳漆应成批提交验收，每批应由同一生产日期、同一类型的电泳漆组成，批重不限。

6.3  检验项目

电泳漆的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表2。新产品试制鉴定时，或材料、规格、工艺等方面发生影响膜层性能的改变时，应随即开展定期检验项目的检验。型式检验至少每1年进行一次。

表2

| 检验项目 |  | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属含量 |  | — | √ |
| 表观质量 |  | √ | √ |
| 固体份 |  | √ | √ |
| 粘度 |  | √ | √ |
| 密度 |  | — | √ |
| 酸值 |  | √ | √ |
| 胺值 |  | √ | √ |
| 涂装性能 | 漆膜外观质量 | √ | √ |
|  | 漆膜硬度 | √ | √ |
|  | 漆膜附着性（干式/湿式） | √ | √ |
|  | 耐碱性 | √ | √ |
|  | 耐沸水性、耐磨性、耐盐酸性、耐砂浆性、耐溶剂性、耐洗涤剂性、耐盐雾腐蚀性、耐湿热性和耐候性 | — | √ |
| 注：表中“√”表示“选择”；“-” 表示“不选择”。 |  |  |  |

6.4 取样

取样应符合表3的规定。

表3

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属含量 |  | 每批随机取样200mL | 4.1 | 5.1 |
| 表观质量 |  | 每批随机取样500mL |  | 5.2 |
| 固体份 |  | 每批随机取样200mL |  | 5.3 |
| 粘度 |  | 每批随机取样500mL |  | 5.4 |
| 密度 |  | 每批随机取样500mL |  | 5.5 |
| 酸值 |  | 每批随机取样200mL |  | 5.6 |
| 胺值 |  | 每批随机取样200mL |  | 5.7 |
| 涂装性能 | 漆膜外观质量 | 对受检前的其他涂装性能检测用标准试板，逐一进行外观质量的检验 | 4.2 | 5.8 |
|  | 漆膜硬度、漆膜附着性、耐碱性、耐沸水性、耐磨性、耐盐酸性、耐砂浆性、耐溶剂性、耐洗涤剂性、耐盐雾腐蚀性、耐湿热性和耐候性 | 2个标准试板/检验项目 |  |  |

6.5  检验结果的判定

有任意检验结果不合格时，判该批电泳漆不合格。

7  标志、包装、运输、贮存

7.1  标志

电泳包装标志应符合GB/T 9750的规定。

7.2  包装

产品包装按GB/T 13491的规定进行。

  - 运输

7.3.1 产品在运输时应按GB/T 13491的规定进行，同时，国家关于危险品运输的相关法规需得到遵守。在运输时应防止雨淋、日光曝晒、受热，运输应在35℃以下进行。

7.3.2 在电泳涂料运抵铝型材厂以后，铝型材厂需准备以下工作：

7.3.2.1指定专门的几个人，对电泳涂料的接收、标识、存放熟悉的人负责接收工作。

7.3.2.2完善公司关于电泳涂料的安全运输规则，这个规则中应对电泳涂料的包装、标识，放置和文件记录等做出严格规定。

7.3.3 在供方运输溶剂型电泳涂料之前，应确认运输公司有危险品运输许可证。

7.3.4 电泳涂料生产厂家应准备以下工作：

7.3.4.1包装桶应使用铁桶或硬塑桶，同时保证该包装桶有良好的抗压性能，以保证运输过程中不会产生泄漏。

7.3.4.2 除非是小型塑料桶或铁桶（25kg以下），否则运输时不应码放。

7.3.4.3包装需有螺丝扣盖或其它形式的密封盖，以保证涂料在运输或搬运时不能泄漏。

7.3.4.4溶剂型涂料应有明确的防火标识（乳液型不需要）。

7.3.4.5随着涂料的运输或交货，必须附有本厂出具的安全数据清单（MSDS）

7.4 贮存

7.4.1 产品贮存按GB/T 13491和国家关于危险品储存的相关法规的规定进行。

7.4.2 丙烯酸类型的产品应在大于5℃小于35℃的环境温度下存放。其他产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，应隔绝火源、远离热源。夏季温度过高（超过35℃时）应设法降温。

7.4.3 涂料必须有专门的、固定的区域存放，不能与其它化学药品混杂。

7.4.4 溶剂型涂料的存放地上方，必须有防火喷淋装置（乳液型不需要）

7.4.5 此固定区域周围需有围栏或围墙围住，此围栏或围墙不能用易燃物品制造，上面需有标识“非专业人员不得进入”警告字样。

7.4.6 涂料存放地必须有储存泄漏的围堤，围堤中所围体积是其中涂料最大储存量的110%。

7.4.7 涂料存放地应有急救电话，此急救电话，应直通厂应急指挥部或120。

7.4.8涂料存放地应有喷淋/洗眼装置，以便在涂料泄漏时，不慎头部或眼睛接触到涂料的人员，可迅速用大量的清水冲洗。此喷淋/洗眼装置需易于操作，且需定期检查。

7.4.9溶剂型涂料存放地中，以任何一点为圆心，20m为半径，都应该能找到一支干粉灭火器（乳液型涂料不需要）

7.4.10溶剂型涂料存放地中的任何电门或照明装置均需装有防爆装置（乳液型涂料不需要）

7.4.11涂料存放地内外的大门上均应有火灾逃生路线图。

7.5 有效期

符合以上包装、运输、及贮存的规定下，涂料自生产之日期起有效期为12个月。超过有效期可按本部分规定的项目进行检测，如结果符合要求，仍可使用。

7.6  质量保证书

每批电泳漆应附有产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 批号和生产日期；

- 各项分析检验结果和供方质检部门印记；

e) 本部分编号。

7.7 合同 (或订货单)内容

订购本部分电泳漆的合同(或订货单)应包括下列内容：

- 产品名称；

b) 类型；

c) 重量；

d) 本部分编号；

e) 其他要求。

附录A

(规范性附录)

电泳漆固体份测定方法

A.1 范围

本附录规定了电泳漆固体份的测定方法。

本附录适用于电泳漆固体份的测定。

A.2方法提要

将电泳漆试样置于105℃±2℃烘箱中烘干，根据试样烘干后与烘干前的质量百分比计算电泳漆固体份。

A.3 仪器

A.3.1铝质平底盘：直径不小于50mm。

A.3.2 回形针。

A.3.3 鼓风恒温烘箱：温度能控制在105℃±2℃。

A.3.4 玻璃干燥器：内置干燥剂。

A.3.5 天平：感量为0.001g。

A.4试验步骤

A.4.1 将回行针（A.3.2）放在铝质平底盘（A.3.1）上一起置入已预先加热到105℃±2℃(或其他商定温度)的烘箱（A.3.3）内加热，随后移入干燥器内（A.3.4）冷却至室温。

A.4.2 取出带有回行针的铝质平底盘（A.4.1），立即用天平（A.3.5）称量质量（m1），准确至0.001g。随即向铝质平底盘内加入电泳漆试样，使质量（m2）增量（电泳漆试样质量）约2g（或其他双方认为合适的数量）。电泳漆试样应均匀地分散在盘面上。

A.4.3 将盛有回形针和试样的铝质平底盘（A.4.2）一起放入已预先加热到105℃±2℃（或其他商定温度）的烘箱（A.3.3）内，经短时间的加热后从烘箱内取出铝质平底盘（A.4.3），用盘中的回形针搅拌试样，破碎表面结皮，随即将盛有回形针和试样的铝质平底盘再放回105℃±2℃的烘箱（A.3.3）中，保持3h（或其他商定时间）。

A.4.4 加热至规定的时间后，将盛有回形针和试样的铝质平底盘移入干燥器（A.3.4）内冷却至室温。

A.4.5 取出盛有回形针和试样的铝质平底盘（A.4.6），立即用天平（A.3.5）称量质量（m3）。精确到0.001g。

A.4.6 重复A.4.1～A.4.5，进行第二次试验。

A.5 结果计算

A.5.1按公式（A.1）分别计算两次试验的固体份(NV)。

m3- m1

NV(%) = ──────  ×100 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄（A.1）

m2-m1

式中：

NV——固体份，用质量百分数（%）表示；

m1 ┄┄带有回行针的铝质平底盘质量，单位为克（g）；

m2 ┄┄盛有回形针和试样的铝质平底盘烘干前的质量，单位为克（g）；

m3 ┄┄盛有回形针和试样的铝质平底盘烘干后的质量，单位为克（g）。

A.5.2  如两次试验结果的相对误差不大于0.2%，取算术平均值作为测定结果。否则，应进行第三次试验（重复A.4.1～A.4.5）,计算三次测量结果的算术平均值。如第三次与前两次试验结果的相对差值仍大于0.2%，应在试验报告中说明此情况，并列出各个试验结果。

A.6  试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

  - 试样名称、牌号、编号；

  - 试样来源、送样日期；

  - 测试结果；

  - 测试人员、测试日期。

附录 B

(规范性附录)

酸碱滴定法测定电泳漆的酸值

B.1 范围

本附录规定了电泳漆酸值的测定方法。

本附录适用于电泳漆酸值的测定。

B.2 方法原理

电泳漆样品用无水乙醇溶解后，使存在于其中的酸转移到电泳漆的乙醇溶液中，在酚酞乙醇指示剂存在下，用规定浓度的氢氧化钾乙醇标准溶液滴定到终点，根据电泳漆样品的质量、固体份及所用氢氧化钾乙醇标准溶液的体积就可计算出电泳漆样品的酸值。

B.3 试验仪器

B.3.1 分析天平：感量为0.0001g。

B.3.2 250mL的锥形瓶。

B.3.3 25mL碱式滴定管。

B.4  试剂和溶液

B.4.1 氢氧化钾乙醇标准溶液（C(KOH)=0.1mol/L）：称取5.6g氢氧化钾，溶于1000mL无水乙醇中，摇匀，取上层清液并按GB/T 601-2002规定标定。

B.4.2酚酞乙醇指示剂（GB/T 10729-1989）10g/L。

B.4.3 无水乙醇(GB/T 679-2002)。

B.5  试验步骤

B.5.1 测定

用分析天平（B.3.1）称取约1g（精确到0.0001）试样置于250mL的锥形瓶(B.3.2)中,用50mL的无水乙醇（B.4.3）完全溶解后，加入3-5滴酚酞指示剂（B.4.2），用氢氧化钾乙醇标准溶液（B.4.1）滴定至溶液呈淡粉红色为终点。

B.5.2 测定次数

独立地进行两次平行测定，取其算术平均值。

B.5.3 空白试验

随同试样做空白试验，测定50mL酒精之酸值。

B.6 试验结果

B.6.1按公式（B.1）分别计算两次试验的酸值。

56.105× C ×（V1-V2）

酸值(mgKOH/g) =  ——————————————┄┄┄┄┄┄（B.1）

M ×NV

式中：

V2 ------空白实验消耗氢氧化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1 ------滴定试样消耗氢氧化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

C ------氢氧化钾标准溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M ------试样的质量，单位为克（g）；

NV------固体份，用质量百分数（%）表示；

56.105------氢氧化钾摩尔质量的数值，（g/mol）

B.6.2  如两次试验结果的相对误差不大于0.2%，取算术平均值作为测定结果。否则，应进行第三次试验（按B.5.1 测定）,计算三次测量结果的算术平均值。如第三次与前两次试验结果的相对差值仍大于0.2%，应在试验报告中说明此情况，并列出各个试验结果。

B.7 试验报告

试验报告应至少包括下列内容：

a)  试样名称、牌号、编号；

b)  试样来源、送样日期；

c)  测试结果；

d)  测试人员、测试日期。

附录 C

(规范性附录)

酸碱滴定法测定电泳漆的胺值

C.1 范围

本附录规定了电泳漆胺值的测定方法。

本附录适用于电泳漆胺值的测定。

C.2 方法原理

电泳漆样品用无水乙醇溶解后，使存在于其中的胺转移到电泳漆的乙醇溶液中，在溴甲酚绿指示剂存在下，用规定浓度的盐酸标准溶液滴定到终点，根据电泳漆样品的质量、固体份及所用盐酸乙醇标准溶液的体积就可计算出就可计算出电泳漆样品的胺值。

C.3 试验仪器

C.3.1 分析天平：感量为0.0001g。

C.3.2 250mL的锥形瓶。

C.3.3 25mL酸式滴定管。

C.4  试剂和溶液

C.4.1 盐酸(GB/T622-1989)标准滴定溶液:C(HCl)=0.1mol/L:量取9mL盐酸，溶于1000mL无水乙醇中，摇匀，并按GB/T601-2002规定标定。

C.4.2 溴甲酚绿指示剂(1g/L)：称取0.1 g溴甲酚绿溶于100ml无水乙醇中。

C.4.3 无水乙醇(GB/T 679-2002)。

C.5. 试验步骤

C.5.1 测定

用分析天平（C.3.1）称取约1g（精确到0.0001）试样置于250mL的锥形瓶(C.3.2)中,用50mL的无水乙醇（C.4.3）完全溶解后，加入3-5滴溴甲酚绿指示剂（C.4.2），用氢氧化钾乙醇标准溶液（C.4.1）滴定至溶液由绿色至黄色为终点。

C.5.2 测定次数

独立地进行两次平行测定，取其算术平均值。

C.5.3 空白试验

随同试样做空白试验，测定50mL酒精之胺值。

C.6 试验结果

C.6.1按公式（C.1）分别计算两次试验的胺值。

36.454× C ×（V1-V2）

胺值(mgHCl/g) =  ——————————————┄┄┄┄┄┄（C.1）

M ×NV

式中：

V2------空白实验消耗盐酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1------滴定试样消耗盐酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

C ------盐酸标准溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M------试样的质量，单位为克（g）；

NV----固体份，用质量百分数（%）表示；

36.454------盐酸的摩尔质量数值，（g/mol）。

C.6.2  如两次试验结果的相对误差不大于0.2%，取算术平均值作为测定结果。否则，应进行第三次试验（C.5.1 测定）,计算三次测量结果的算术平均值。如第三次与前两次试验结果的相对差值仍大于0.2%，应在试验报告中说明此情况，并列出各个试验结果。

C.7.试验报告

试验报告应至少包括下列内容：

a)  试样名称、牌号、编号；

b)  试样来源、送样日期；

c)  测试结果；

d)  测试人员、测试日期。