中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

中华人民共和国国家标准

GB XXXX-XXXX

2007-xx-xx发布

2007-xx-xx实施

ICS 77.120

F 01

铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per  unit products for

wrought aluminium alloy extruded profiles for architecture

（报批稿）

前      言

本标准4.1、4.2条属强制性条款，其他为推荐性条款。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业一部、中国有色金属工业协会提出。

本标准负责起草单位：广东凤铝铝业有限公司。

本标准参加起草单位：中国有色金属工业标准计量质量研究所、福建省南平铝业有限公司、东北轻合金有限责任公司、广东兴发集团有限公司、广东坚美铝型材厂有限公司、辽宁忠旺铝业集团公司、广东新合铝业有限公司、西南铝业（集团）有限公司、中国铝业西北铝加工分公司、福建闽发铝业有限公司、华北铝业有限公司。

本标准主要起草人： 刘志铭、李文武、葛立新、李亚娟、李瑞山、林  洁、吴锡坤、卢继延、夏启明、侯  波、张流峰、黄长远、刘  坚。

铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额

  - 范围

本标准规定了铝合金建筑型材单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的要求、计算原则、计算范围及计算方法。

本标准适用于铝合金建筑型材企业产品能耗的计算和考核评定1），以及新建项目的能耗控制。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，但鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2589   综合能耗计算通则。

GB/T 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则。

  - 术语、定义和符号

下列术语、定义适用于本标准。

3.1

工序能源单耗 unit energy consumption in working procedure

工序能源单耗是指工序生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量

3.2

工艺能源单耗  unit energy consumption of technology

工艺能源单耗是指报告期内生产某种产品时主要生产系统的综合能耗与报告期内产出的合格品总量的比值。

3.3

综合能源单耗 unit consumption of integrate energy

综合能源单耗是指直接综合能源单耗与间接综合能源单耗之和，即工艺能源单耗与辅助能源单耗及损耗分摊量之和。

3.4

间接综合能源单耗 unit consumption of indirect integrate energy

间接综合能源单耗是指企业的辅助生产系统和附属生产系统在产品生产的时间内实际消耗的各种能源以及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及计量供应（包括外销）中的损耗，分摊到该产品上的能耗量。

3.5

企业综合能耗 enterprise integrate energy consumption

企业综合能耗是指报告期内企业的主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。

  - 要求

- 1）企业产品能耗以报告期内企业生产的各类合格产品的产量与对应单位产品能耗限额的乘积之和为限额进行考核评定。

  - 现有铝合金建筑型材生产企业，单位铝合金建筑型材产品的能耗限额值应符合表1的规定。企业位处长江以北时，表中能耗限额值应乘以修正系数K（山海关以南，取K=1.1；山海关以北，取K=1.2）；企业位处海拔高度超过1500m时，表中能耗限额值应乘以1.03进行修正。

        - 现有铝合金建筑型材生产企业单位产品能耗限额值

| 产品分类 | 原料 | 生产工艺流程 | 能耗限额/（kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |  |
|  |  |  | 不大于 |  |  |
| 基材 | 圆铸锭 | 图2 | 145 |  | 160 |
|  | 电解铝液、重熔用铝锭等熔炼炉喂给料 | 图1+图2 | 3701）2） |  | 4101）2） |
| 成品 | 基材 | 图3 | 165 |  | 180 |
|  | 圆铸锭 | 图2+图3 | 310 |  | 340 |
|  | 电解铝液、重熔用铝锭等熔炼炉喂给料 | 图1+图2+图3 | 5401）2） |  | 5901）2） |
| 1）若圆铸锭生产（生产工艺流程简图见图1）时，未100%进行熔体静置处理，能耗限额值为表中数值减去静置能耗基数J （J =40×未经过熔体静置处理的合格圆铸锭产量/全部合格圆铸锭产量）。 2）若圆铸锭生产（生产工艺流程简图见图1）时，未100%进行均匀化处理，能耗限额值为表中数值减去均匀化能耗基数U （U =50×未经过均匀化处理的合格圆铸锭产量/全部合格圆铸锭产量）。 |  |  |  |  |  |

将电解铝液、重熔用铝锭等原料投入熔炼炉中熔炼

熔体静置

铸造

均匀化处理

圆铸锭

图1圆铸锭生产工艺流程简图

将圆铸锭加热并

置于挤压机中

进行热挤压

淬火

基材

时效

- 图2  基材生产工艺流程简图

基材表面处理

（通过静电喷涂、阳极氧化、电解着色、电泳涂漆等表面处理方式）

铝合金建筑型材成品

型材复合处理

图3  铝合金建筑型材成品生产工艺流程简图

  - 新建铝合金建筑型材生产企业, 单位铝合金建筑型材产品的能耗限额准入值应符合表2的规定，企业位处长江以北时，表中能耗限额准入值应乘以修正系数K（山海关以南，取K=1.1；山海关以北，取K=1.2）；企业位处海拔高度超过1500m时，表中能耗限额准入值应乘以1.03进行修正。

        - 新建铝合金建筑型材生产企业单位产品能耗限额准入值

| 产品分类 | 原料 | 生产工艺流程 | 能耗限额准入值/（kgce/t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
|  |  |  | 不大于 |  |
| 基材 | 圆铸锭 | 图2 | 140 | 150 |
|  | 电解铝液、重熔用铝锭等熔炼炉喂给料 | 图1+图2 | 3401）2） | 3701）2） |
| 成品 | 基材 | 图3 | 150 | 170 |
|  | 圆铸锭 | 图2+图3 | 290 | 320 |
|  | 电解铝液、重熔用铝锭等熔炼炉喂给料 | 图1+图2+图3 | 4901）2） | 5401）2） |
| 1）若圆铸锭生产（生产工艺流程简图见图1）时，未100%进行熔体静置处理，能耗限额准入值为表中数值减去静置能耗基数J（J=40×未经过熔体静置处理的合格圆铸锭产量/全部合格圆铸锭产量）。 2）若圆铸锭生产（生产工艺流程简图见图1）时，未100%进行均匀化处理，能耗限额准入值为表中数值减去均匀化能耗基数U（U=50×未经过均匀化处理的合格圆铸锭产量/全部合格圆铸锭产量）。 |  |  |  |  |

  - 铝合金建筑型材生产企业, 单位铝合金建筑型材产品的能耗限额先进值如表3所示。企业位处长江以北时，表中能耗限额先进值应乘以修正系数K（山海关以南，取K=1.1；山海关以北，取K=1.2）；企业位处海拔高度超过1500m时，表中能耗限额先进值应乘以1.03进行修正。

        - 铝合金建筑型材生产企业单位产品能耗限额先进值

| 产品分类 | 原料 | 生产工艺流程 | 能耗限额先进值/（kgce/t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
|  |  |  | 不大于 |  |
| 基材 | 圆铸锭 | 图2 | 130 | 140 |
|  | 电解铝液、重熔用铝锭等熔炼炉喂给料 | 图1+图2 | 3101）2） | 3401）2） |
| 成品 | 基材 | 图3 | 140 | 160 |
|  | 圆铸锭 | 图2+图3 | 270 | 30 |
|  | 电解铝液、重熔用铝锭等熔炼炉喂给料 | 图1+图2+图3 | 4501）2） | 5001）2） |
| 1）若圆铸锭生产（生产工艺流程简图见图1）时，未100%进行熔体静置处理，能耗限额先进值为表中数值减去静置能耗基数J（J=40×未经过熔体静置处理的合格圆铸锭产量/全部合格圆铸锭产量）。 2）若圆铸锭生产（生产工艺流程简图见图1）时，未100%进行均匀化处理，能耗限额先进值为表中数值减去均匀化能耗基数U（U=50×未经过均匀化处理的合格圆铸锭产量/全部合格圆铸锭产量）。 |  |  |  |  |

- 能耗计算原则、计算范围及计算方法

  - 能耗计算原则

- 5.1.1企业生产的能源消耗

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源。它包括：一次能源（如：原煤、原油、天然气等）、二次能源（如：电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（如：水、氧气、压缩空气等）和余热资源。包括能源及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及计量供应（包括外销）中的损耗。其主要用于生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活用能(宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面的用能)和批准的基建项目用能。

    - 企业报告期内的燃料实物消耗量

企业报告期内的某种燃料实物消耗量按公式(1) 计算：

Eh=Ea1+Ea2-Ea3-Ea4-Ea5………………………………………………………（1）

式中：

Eh──企业的燃料实物消耗量；

Ea1──企业购入燃料实物量；

Ea2──库存燃料实物增减量（库存减少为正，库存增加为负）；

Ea3──外销燃料实物量；

Ea4──生活用燃料实物量；

Ea5──企业工程建设燃料实物量。

    - 企业报告期内的燃料能源消耗量

企业报告期内的能源消耗量按公式(2) 计算，所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中应保持一致。设备大修的能源消耗也应计算在内，且按大修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T 2589的规定进行。

E =Eb1＋Eb2－Eb3－Eb4－Eb5   …………………………………………………（2）

式中：E──企业报告期内能源消耗量；

Eb1──购入能源量；

Eb2──库存能源增减量（库存减少为正，库存增加为负）；

Eb3──外销能源量；

Eb4──生活用能源量；

Eb5──企业工程建设用能源量。

5.1.4  能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合GB/T 17167的规定。

    - 能源计量单位

企业消耗的各种主要能源计量单位如表4所示。

        - 各种能源的计量单位

| 能源种类 | 能源计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg | t | 104t | kW·h | 104kW·h | kJ | GJ | m3 | 104 m3 |
| 煤、焦炭、重油、柴油 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - |
| 电 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| 蒸汽 | √ | √ | - | - | - | √ | √ | - | - |
| 天然气、煤气、压缩空气、氧气 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
| 水 | - | √ | √ | - | - | - | - | √ | √ |

    - 能源折算原则

- 5.1.6.1单位产品能耗用千克标准煤（kgce）或吨标准煤（tce）表示，应用基低（位）发热量等于29.3076兆焦称为1kg标准煤。

- 5.1.6.2外购燃料能源、二次能源及耗能工质采用国家统计部门规定的折算系数（参见附录A）折算为标准煤。

- 5.1.6.3企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物量折算标准煤量；

- 5.1.6.4由集中生产单位外销供应时，按国家统计部门规定的折算系数（参见附录A）折算标准煤。

- 5.1.6.5企业回收的余热按热力的折算系数，余热发电，统一按电力的折算系数。

- 5.1.7余热资源计算原则

- 5.1.7.1企业余热利用装置用能计入企业能耗。

- 5.1.7.2企业回收的余热能源自用部分，计入自用工序；转供其他工序时，在所用工序以正常消耗计入。

- 5.1.7.3企业回收的余热能源应在回收余热的工序、工艺中扣除。

- 5.1.8其他原则

辅助、附属生产系统的能源及耗能工质的损耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各个产品。

5.2能耗计算范围

本标准能耗计算范围如表5所示。

表5 能耗计算范围

| 能耗计算范围 | 实物单耗 | 工艺能源单耗 | 综合能源单耗 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 能源单耗代号 |  |  |
| 从电解铝液、重熔用铝锭等原料投入熔炼炉中熔炼至产出圆铸锭 工序（工序代号:Z，图1为其生产工艺流程简图）的能源消耗 | EsZ | EGZ | EZZ |
| 从圆铸锭加热并置于挤压机中进行热挤压至产出基材 工序（工序代号：J，图2为其生产工艺流程简图）的能源消耗 | EsJ | EGJ | EZJ |
| 从电解铝液、重熔用铝锭等原料投入熔炼炉中熔炼至产出基材 工序（工序代号：ZJ，图1+图2为其生产工艺流程简图）的能源消耗 | EsZJ | EGZJ | EZZJ |
| 从基材表面处理至产出铝合金建筑型材成品 工序（工序代号：B，图3为其生产工艺流程简图）的能源消耗 | ESB | EGB | EZB |
| 从圆铸锭加热并置于挤压机中进行热挤压至产出铝合金建筑型材成品 工序（工序代号：JB，图2+图3为其生产工艺流程简图）的能源消耗 | ESJB | EGJB | EZJB |
| 从电解铝液、重熔用铝锭等原料投入熔炼炉中熔炼至产出铝合金建筑型材成品 工序（工序代号：ZJB，图1+图2+图3为其生产工艺流程简图）的能源消耗 | ESZJB | EGZJB | EZZJB |

5.3能耗计算方法

    - 实物单耗

实物单耗按式（3）计算:

EsI=MsIPzI …………………………………………………（3）

式中：I ——工序代号（Z、J、ZJ、B、JB、ZJB）；

EsI——I工序报告期内的实物单耗；

MsI——I工序报告期内直接消耗的某种能源实物总量；

PZI——I工序报告期内产出的合格产品总量。

    - 工艺能源单耗

工艺能源单耗按式（4）计算：

EGI=EHIPZI…………………………………………………（4）

式中：

I——工序代号（Z、J、ZJ、B、JB、ZJB）；

EGI——I工序报告期内的工艺能源单耗；

EHI——I工序报告期内直接消耗的各种能源实物量折标煤之和，当含回收余热时，按5.1.7条规定；

PZI——I工序报告期内产出的合格产品总量。

    - 综合能源单耗

综合能源单耗按式（5）计算：

EZI= EG I+ EF I …………………………………………（5）

式中：

I——工序代号（Z、J、ZJ、B、JB、ZJB）；

EZI——I工序报告期内的综合能源单耗；

EGI——I工序报告期内的工艺能源单耗；

EFI——I工序报告期内产出的合格产品间接辅助能源单耗及损耗分摊量。

- 6 节能管理与措施

6.1 节能管理

6.1.1 通过制订本标准，推动铝合金建筑型材企业积极响应国家节能号召，开展科学节能管理。特别是电力资源、水资源及燃料等能源的管理，共享节能技术，达到行业节能的目的。

6.2 具体措施

6.2.1 通过改进工艺，推广和提倡从“电解铝到圆铸锭”，减少再生重熔工序，实现节能目的。提倡短工序流程的工艺路线，

6.2.2 大力推行节能燃烧技术和余热回收技术，最大限度地提高热效率。

6.2.3 推广使用循环水，减少新水取水量，大力推广再生中水再利用措施，实现环保、节能双赢举措。

6.2.4 通过技术更新，使用节能电机，鼓励企业使用变频节能装置，使用绿色环保节能照明，搞好无功功率补偿。

6.2.5 提高能源转换效率，加强能源转换管理，改进设备效率以减少能源损失，提高能源利用效率。

6.2.6 加强工艺控制，使产品做到既满足国家标准又不过度生产，减少浪费能源和资源的现象。

6.2.7 提高工业窑炉热能利用率，加强窑炉保温、密封，减少热能损失。

附录A

（资料性附录）

常用能源品种现行折标煤系数和耗能工质能源等价值

A.1常用能源品种的现行折标煤系数如表A .1 所示，如若国家统计部门规定的折标煤系数发生变化，应以其最新规定为准。

表A.1  常用能源品种现行折标煤系数

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 单 位 | 系 数 | 单 位 |
| 原煤 | 吨（t） | 0.7143 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 无烟煤 | - 吨（t） | 0.900 | 吨标煤/吨（ tce/t ） |
| 洗精煤 | 吨（t） | 0.900 | 吨标煤/吨（ tce/t ） |
| 重油 | 吨（t） | 1.4286 | 吨标煤/吨（ tce/t ） |
| 柴油 | 吨（t） | 1.4571 | 吨标煤/吨（ tce/t ） |
| 汽油 | 吨（t） | 1.4714 | 吨标煤/吨（ tce/t ） |
| 焦炭 | 吨（t） | 0.9714 | 吨标煤/吨（ tce/t ） |
| 液化石油气 | 吨（t） | 1.7143 | 吨标煤/吨（ tce/t ） |
| - 电力 | 万千瓦小时（104（kW·h）） | 1.229 | 吨标煤/万千瓦小时；（ tce /104（kW·h）） |
| 热力1） | 百万千焦 （GJ） | 0.0341 | 吨标煤/百万千焦（ tce /GJ） |
| 煤气（热值为1 250×4.186 8kJ/m3） | 万立方米（104m3） | 1.786 | 吨标煤/万立方米（ tce /104m3） |
| 天然气 | 千立方米（103m3） | 1.3300 | 吨标煤/千立方米（ tce /103m3） |
| 1）蒸汽折标煤系数按热值计。 |  |  |  |

A.2 耗能工质能源等价参考值如表A.2所示，如若国家统计部门规定的能源等价值有变化，应以其最新规定为准。

表A.2 常用耗能工质能源等价值

| 序号 | 名 称 |  | 单 位 | 能源等价值 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热值MJ（兆焦） | 折标煤 kgce(千克标煤) |  |
| 1 | 液体 | 新鲜水 | 吨（t） | 7.5350 | 0.2571 | 指尚未使用过的自来水，按平均耗电计算 |
| 2 |  | 软化水 | 吨（t） | 14.2347 | 0.4857 |  |
| 3 | 气体 | 压缩空气 | 立方米（m3） | 1.1723 | 0.0400 | - |
| 4 |  | 二氧化碳 | 立方米（m3） | 6.2806 | 0.2143 |  |
| 5 |  | 氧气 | 立方米（m3） | 11.7230 | 0.4000 |  |
| 6 |  | 氮气 | 立方米（m3） | 11.7230 | 0.4000 | 当副产品时 |
|  |  |  |  | 19.6771 | 0.6714 | 当主产品时 |
| 7 |  | 乙炔 | 立方米（m3） | 243.6722 | 8.3143 | 按耗电石计算 |
| 8 | 固体 | 电石 | 千克（m3） | 60.9188 | 2.0786 | 按平均耗焦炭、电等计算 |