ICS XX

H

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-200X/ISO10226:1991

铝土矿

取样偏差的检测方法

Aluminium ores —

Experimental methods for checking the bias of sampling

（ISO 10226:1991，Aluminium ores — Experimental methods

for checking the bias of sampling，IDT）

（审定稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

前    言

本标准等同采用ISO 10226:1991(E)《铝土矿 — 取样偏差的检测方法》。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本标准由中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所起草。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准为首次发布。

铝土矿

取样偏差的检测方法

1  范围

本标准规定了按照GB/T XXXXX-200X/ISO 8685:1992程序规定取样时，对铝土矿取样偏差的检测方法。

本标准适用于对铝土矿取样偏差的检测。

注：这些方法也适用于按照GB/T XXXXX-200X/ISO 6140：1991的规定进行样品制备时，对标准样品制备的偏差检测。

2  规范性引用文件

本标准引用下列标准的有关条款。本标准发布时，这些引用标准均为有效版本。所有标准都将被修订。因此，鼓励依据本标准达成协议的各方尽可能采用下列标准的最新版本，IEC和ISO各成员均持有现行有效的国际标准。

GB/T XXXXX-200X/ISO 6140:1991  铝土矿 样品制备

GB/T XXXXX-200X/ISO 8685:1992  铝土矿 取样程序

3  总则

3.1 在本标准给出的试验方法中，把被检测方法（称为方法B）所得的结果与标准方法（称为方法A）的结果进行比较，从技术和经验上看，认为方法A的试验结果没有产生偏差。

在方法B和方法A获得的统计结果没有明显的差异的情况下，方法B可作为常规方法。

注：在本标准中，用t分布（单峰）在5%显著性水平下评定偏差，确定方法B和方法A之间试验结果的差异是随机偶然差异或是统计差异。

成对的测试样品数量不少于20组。所要求数据组的数量取决于20组数据差值的标准偏差和根据第6条款测定的偏差值δ。品质特性可以采用任何化学量或者物理量，最常用的是氧化铝、二氧化硅和水分。不能总是针对某一个参数设定偏差，那些以后比较关注的一些参数应确保不出现偏差。品质特性要求在试验开始前确定。当方法A和方法B的份样取自邻近铝土矿堆时，样品的制备和试验应该在每一个缩分的份样上进行。

本标准不适用于对份样、次样或总体样本的混合数据进行比较。

第6条款描述的试验数据分析方法也适用于在不同地点（如装料地和卸料地）采集的同一批料的样品结果可能出现的明显偏差。

3.2 在进行系列的试验之后，还应每隔一定的时间和在铝土矿品质有变化时，进行重复试验；当设备或铝土矿供应有变化时，也需要进行重复试验。

4  取样和样品制备方法

4.1 取样

检测取样偏差的标准方法（方法A）是传送带静态取样法。用相同的材料将被检测的方法（方法B）与方法A进行比较。

举例：机械取样方法（GB/T XXXXX-200X/ISO 8685）

方法A：传送带静态取样法；

方法B：用机械取样器从传送带上动态抽取每一份样。

4.2 样品制备

组成样品对的方法、样品的制备和试验应符合4.2.1和4.2.2中的规定。

4.2.1 按照方法A和B从同一批中获取的份样组成两个样品A和B。

4.2.2 按照GB/T XXXXX-200X/ISO 6140:1991的规定，用同样的方式制备样品A和B，分别按照相关标准的规定进行分析测试，得到一对测试数据。上述试验程序是在20对或更多对的样品（见3.1）上进行的。

5  试验数据分析

5.1 确定差值的标准偏差

5.1.1 记录按方法A和方法B获得的单一测量值分别为XAi......XBi。

5.1.2 用下列等式计算XAi和XBi之间的差值di：

di=XBi−XAi     其中：i=1、2、3…、…、k ……………………………………………(1)

式中：

k——数据组的组数。

5.1.3  计算差值得平均值d−，比测量值多保留一位小数。

d−=1kdi…………………………………………………………………………………(2)

5.1.4 计算差值得平方和SSd和标准偏差sd：

SSd=di2−1k(di)2 …………………………………………………………………(3)

sd=SSd(k−1)  ………………………………………………………………………(4)

5.2 利用试验的数据组数确定nr

用式（5）计算标准差值D：

D=δsd……………………………………………………………………………………(5)

在表1中查找相应的D值，确定nr。

当nr≤k时，按5.3进行；

当nrk时，在（nr−k）个数据组上进行附加试验。

重复本步骤直至数据组数等于或大于表1规定的nr值为止。

表1  用标准差值D确定要求的数据组数量nr

| 标准差值范围（D） | 要求的数据组数量（nr） | 标准差值范围（D） | 要求的数据组数量（nr） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.30≤D＜0.35 | 122 | 0.95≤D＜0.1.00 | 14 |
| 0.35≤D＜0.40 | 90 | 1.00≤D＜1.10 | 13 |
| 0.40≤D＜0.45 | 70 | 1.1≤D＜1.2 | 11 |
| 0.45≤D＜0.50 | 55 | 1.2≤D＜1.3 | 10 |
| 0.50≤D＜0.55 | 45 | 1.3≤D＜1.4 | 8 |
| 0.55≤D＜0.60 | 38 | 1.4≤D＜1.5 | 8 |
| 0.60≤D＜0.65 | 32 | 1.5≤D＜1.6 | 7 |
| 0.65≤D＜0.70 | 28 | 1.6≤D＜1.7 | 6 |
| 0.70≤D＜0.75 | 24 | 1.7≤D＜1.8 | 6 |
| 0.75≤D＜0.80 | 21 | 1.8≤D＜1.9 | 6 |
| 0.80≤D＜0.85 | 19 | 1.9≤D＜2.0 | 5 |
| 0.85≤D＜0.90 | 17 | 2.0≤D | 5 |
| 0.90≤D＜0.95 | 15 | —— | —— |
| 注：本表取自1956年Owen L Davies 出版的《工业设计试验与分析》第606页和第607页。表中对应于D的nr值的显著性水平α=0.05，β=0.05。α是假设没有统计偏差的可能性（即，单峰t分布的显著性水平）。β是假设出现偏差δ时没有统计偏差的可能性。 |  |  |  |

5.3 统计试验

计算保留t0值至第三位小数，修约至第四位小数：

t0=d−sdk…………………………………………………………………………………(6)

当t0的绝对值小于表2中相应组数k的t值时，其结论为差值不明显，方法B可以作为常规方法。

表2  5%显著性水平时的t值（单峰t分布）

| 成对数据组数量（k） | t | 成对数据组数量（k） | t |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.729 | 39 | 1.686 |
| 21 | 1.725 | 40 | 1.685 |
| 22 | 1.721 | 41 | 1.684 |
| 23 | 1.717 | 42 | 1.683 |
| 24 | 1.714 | 43 | 1.682 |
| 25 | 1.711 | 44 | 1.681 |
| 26 | 1.708 | 45 | 1.680 |
| 27 | 1.706 | 46 | 1.679 |
| 28 | 1.703 | 47 | 1.679 |
| 29 | 1.701 | 48 | 1.678 |
| 30 | 1.699 | 49 | 1.677 |
| 31 | 1.697 | 50 | 1.677 |
| 32 | 1.696 | 51 | 1.676 |
| 33 | 1.694 | 61 | 1.671 |
| 34 | 1.692 | 81 | 1.664 |
| 35 | 1.691 | 121 | 1.658 |
| 36 | 1.690 | 241 | 1.651 |
| 37 | 1.688 | ∞ | 1.645 |
| 38 | 1.687 |  |  |

注：表2取自《计算机应用的统计表与公式》（日本标准协会，东京，1972）

6  试验的数据举例

6.1 数据举例1（δ：0.2% 氧化铝含量）

表3给出的数据举例是按照4.1机械取样器得到的试验结果。试验测得偏差值为0.2% 氧化铝含量。

表3  数据举例1

| 数据组号 | 氧化铝含量，（%） |  | di=xBi−xAi | di2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xBi | xAi |  |  |
| 1 | 59.20 | 59.00 | 0.20 | 0.0400 |
| 2 | 59.75 | 59.67 | 0.08 | 0.0064 |
| 3 | 62.00 | 61.74 | 0.26 | 0.0676 |
| 4 | 62.62 | 63.16 | -0.54 | 0.2916 |
| 5 | 62.96 | 63.26 | -0.30 | 0.0900 |
| 6 | 60.02 | 59.92 | 0.10 | 0.0100 |
| 7 | 63.17 | 63.11 | 0.06 | 0.0036 |
| 8 | 63.91 | 63.87 | 0.04 | 0.0016 |
| 9 | 59.98 | 60.42 | -0.44 | 0.1936 |
| 10 | 61.21 | 61.13 | 0.08 | 0.0064 |
| 11 | 61.26 | 61.30 | -0.04 | 0.0016 |
| 12 | 58.98 | 59.22 | -0.24 | 0.0576 |
| 13 | 58.95 | 59.09 | -0.14 | 0.0196 |
| 14 | 61.97 | 61.89 | 0.08 | 0.0064 |
| 15 | 59.36 | 58.88 | 0.48 | 0.2304 |
| 16 | 63.74 | 64.24 | -0.50 | 0.2500 |
| 17 | 62.74 | 63.14 | -0.40 | 0.1600 |
| 18 | 60.47 | 60.33 | 0.14 | 0.0196 |
| 19 | 62.55 | 63.03 | -0.48 | 0.2304 |
| 20 | 63.80 | 63.94 | -0.14 | 0.0196 |
| 总量 |  |  | -0.17 | 1.7060 |

d−=1kdi=−1.7020=−0.085

Sd=di2−1k(di)2=1.7060−(−1.70)220=1.5615

sd=Sd(k−1)=1.561519=0.287

D=δsd=0.20.287=0.696

表1中给出nr=28，则试验中数据组数不够。因此，应增加采集8组数据，然后对所有28组数据进行有效试验。

6.2 数据举例2（δ：0.15% 氧化铝含量）

表4给出的数据举例是按照5.1机械取样器获得的试验结果。试验测得的偏差值为0.15% 氧化铝含量。

表4  数据举例2

| 数据组号 | 氧化铝含量，（%） |  | di=xBi−xAi | di2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xBi | xAi |  |  |
| 1 | 49.50 | 49.00 | 0.50 | 0.2500 |
| 2 | 50.05 | 49.67 | 0.38 | 0.1444 |
| 3 | 52.10 | 51.74 | 0.36 | 0.1296 |
| 4 | 53.32 | 53.16 | 0.16 | 0.0256 |
| 5 | 53.26 | 53.06 | 0.20 | 0.0400 |
| 6 | 50.32 | 49.92 | 0.40 | 0.1600 |
| 7 | 53.47 | 53.11 | 0.36 | 0.1296 |
| 8 | 53.91 | 53.57 | 0.34 | 0.1156 |
| 9 | 50.28 | 50.02 | 0.26 | 0.0676 |
| 10 | 51.51 | 51.13 | 0.38 | 0.1444 |
| 11 | 51.56 | 51.30 | 0.26 | 0.0676 |
| 12 | 49.28 | 49.02 | 0.26 | 0.0676 |
| 13 | 48.95 | 48.75 | 0.20 | 0.0400 |
| 14 | 51.97 | 51.59 | 0.38 | 0.1444 |
| 15 | 49.36 | 48.88 | 0.48 | 0.2304 |
| 16 | 54.04 | 53.75 | 0.29 | 0.0841 |
| 17 | 53.04 | 52.80 | 0.24 | 0.0576 |
| 18 | 50.77 | 50.42 | 0.35 | 0.1225 |
| 19 | 52.85 | 52.62 | 0.23 | 0.0529 |
| 20 | 53.80 | 53.53 | 0.27 | 0.0729 |
| 总量 |  |  | 6.30 | 2.1468 |

d−=1kdi=+6.3020=+0.315

SSd=di2−1k(di)2=2.1468−6.3020=1.1623

sd=SSd(k−1)=1.162319=0.092

得出：

D=δsd=0.150.092=1.63

表1中给出的nr=6，因此，试验数据组数足够。

t0=d−sdk=+0.3150.09220=+15.312

t0t

由此可以得出结论：方法B有明显的偏差，应采取措施消除这种偏差。

6.3 数据举例3（δ：0.3% 水分含量）

表5给出的最终数据举例是颗粒尺寸和试样品重量对水分含量影响的试验结果。在本试验中，把重量小于1kg和颗粒尺寸小于10mm的样品（方法B）与重量小于5kg和颗粒尺寸小于22.4mm的样品（方法A）进行了比较。

试验测得的偏差值为0.3% 水分含量。

d−=1kdi=−0.5720=−0.028

SSd=di2−1k(di)2=1.6095−(−0.57)220=1.5933

sd=SSd(k−1)=1.593319=0.290

得出：

D=δSd=0.30.290=1.03

表1给出的nr=13，因此，试验数据组数足够。

t0=d−sdk=−0.0280.29020=−0.432

t=1.729(查表2中k=20时)，

|t0|。

因此在5%显著性水平下，差值d=-0.028不明显，可以忽略不计。方法可以作为常规方法。

表5 数据举例3

| 数据组号 | 水分含量，（%） |  | di=xBi−xAi | di2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xBi | xAi |  |  |
| 1 | 12.64 | 12.99 | -0.35 | 0.1225 |
| 2 | 11.47 | 11.60 | -0.13 | 0.0169 |
| 3 | 12.35 | 12.27 | 0.08 | 0.0064 |
| 4 | 12.70 | 12.75 | -0.05 | 0.0025 |
| 5 | 10.64 | 10.59 | 0.05 | 0.0025 |
| 6 | 11.78 | 11.63 | 0.15 | 0.0225 |
| 7 | 10.55 | 10.91 | -0.36 | 0.1296 |
| 8 | 12.92 | 13.29 | -0.37 | 0.1369 |
| 9 | 12.75 | 12.85 | -0.10 | 0.0100 |
| 10 | 12.09 | 12.36 | -0.27 | 0.0729 |
| 11 | 13.73 | 13.38 | 0.35 | 0.1225 |
| 12 | 12.93 | 12.83 | 0.10 | 0.0100 |
| 13 | 12.37 | 12.68 | -0.31 | 0.0961 |
| 14 | 12.09 | 12.27 | -0.18 | 0.0324 |
| 15 | 11.94 | 12.02 | -0.08 | 0.0064 |
| 16 | 12.24 | 11.54 | 0.70 | 0.4900 |
| 17 | 12.11 | 11.62 | 0.49 | 0.2401 |
| 18 | 10.36 | 10.46 | -0.10 | 0.0100 |
| 19 | 11.80 | 12.07 | -0.27 | 0.0729 |
| 20 | 12.14 | 12.06 | 0.08 | 0.0064 |
| 总量 |  |  | -0.57 | 1.6095 |