前    言

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由西北有色金属研究院、西安华泰有色金属实业有限责任公司负责起草。

本标准由西部金属材料股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：冯生、艾建玲、包杰、吴秦健、杨清海、朱梅生。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

一次柱式锂电池绝缘子

范围

本标准规定了ER（锂-亚硫酰氯电池）系列一次柱式锂电池绝缘子产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存及合同（订货单）内容。

本标准适用于ER系列一次柱式锂电池绝缘子产品。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1   计数抽样检查程序 第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T3280      不锈钢冷轧钢板和钢带

YB/T5240      玻封铁铬合金4J28

SJ/T11369-2007  电子玻璃技术数据

术语

绝缘子：用玻璃将盖板和芯柱联接在一起的电池配件，也称封接盖组。

要求

绝缘子的结构及型号

绝缘子的结构见图1。

绝缘子结构图

绝缘子的系列及型号见表1。

表 1

| 系列号 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 25 | 26 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | ER10280 ER10450 | ER13150 ER13180T | ER14250 ER14250-9V ER14250T ER14250M ER14335 ER14505 ER14505T ER14505M | ER17335 ER17335T ER17505 | ER18505 ER18505M | ER20505 | ER25175 | ER26500 ER26500T | ER34175 ER34615 ER34615T ER34615M |

型号标志

ER××××××

电池性能

电池长度

电池外径

锂-亚硫酰氯电池

绝缘子材料牌号见表2。

表2

| 零件名称 | 材料牌号 | 标准/技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 盖板 | 0Cr18Ni9 | GB/T3280 |
| 极柱 | 4J28 | YB/T5240 |
|  | 4J28A | 化学成分（质量分数），% | 膨胀系数/ 10-6/℃ |
|  |  | Fe | Cr | Ni | C | P | S | Mn | Si | N | 20℃-530℃ |
|  |  | 余量 | 26.0- 30.0 | 1.0- 2.0 | ≤0.09 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.25 | 9.6-11.8 |
| 玻璃体 |  | 烧结密度/ g/cm3 | 熔化密度/ g/cm3 | 玻化温度/℃ | 烧结温度/℃ |
|  | Elan公司13粉 | 2.4~2.6 | 2.3~2.6 | 620~650 | 920~1050 |
|  | Elan公司19粉 | 2.3~2.5 | 2.2~2.5 | 622~660 | 950~1050 |
|  | DM305 | SJ/T11369-2007 |
|  | DM308 | SJ/T11369-2007 |

绝缘子外形尺寸、允许公差见表3。

外观质量

盖板：无锈斑、无划伤、无凹坑、无缺口。

极柱：无锈斑、无划伤、无弯曲、无毛刺。

玻璃体：表面光滑、圆润，无裂纹、无气泡、无凹陷、无石墨灰点。

封接部位气密性≤1×10-10Pa.m3/s。

封接拉力≥1250N。

试验方法

绝缘子外形尺寸检验用相应精度的卡尺、外径千分尺测量。

表 3                             单位：毫米

| 系列号 | 型号 | φ | H | h1 | h2 | φ1 | φ2 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ER10280 | 9.60+0.03 | 22±0.2 | 1.5±0.2 | 2.8±0.1 | 1.0±0.2 | 1.10+0.06 1.2±0.02 | 2.8±0.1 |
|  | ER10450 | 9.60+0.03 | 40±0.2 |  |  |  | 1.10+0.06 1.2±0.02 |  |
| 13 | ER13150 | 12.20+0.03 12.30+0.03 | 10.8±0.2 11.5±0.2 | 1.5±0.2 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 | 4.0±0.1 |
|  | ER13180T | 12.30+0.03 | 15±0.2 |  |  |  |  |  |
| 14 | ER14250 ER14250-9V ER14250T ER14250M | 13.20+0.04 13.50+0.04 | 21±0.2 22±0.2 | 0.5±0.2 1.1±0.2 1.5±0.2 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 1.2±0.02 | 4.5±0.1 |
|  | ER14335 | 13.50+0.04 | 28.5±0.2 29.5±0.2 30±0.2 31±0.2 | 1.5±0.2 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 1.2±0.02 | 4.5±0.1 |
|  | ER14505 ER14505T ER14505M | 13.50+0.04 | 45±0.2 46±0.2 47.2±0.2 | 0.5±0.2 1.1±0.2 1.5±0.2 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 1.2±0.02 | 4.5±0.1 |
| 17 | ER17505 | 15.80+0.07 15.90+0.03 | 46±0.2 46.5±0.2 | 0.5±0.2 1.1±0.2 1.5±0.2 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 1.2±0.02 | 5.5±0.1 |
|  | ER17335 ER17335T | 15.80+0.07 15.90+0.03 | 28.5±0.2 29.5±0.2 31±0.2 | 1.1±0.2 1.5±0.2 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 1.2±0.02 | 5.5±0.1 |
| 18 | ER18505 ER18505M | 17.50+0.03 | 45±0.2 46±0.2 47+0.3 | 0.5±0.2 1.1±0.2 1.5±0.2 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 1.2±0.02 | 6.0±0.1 |
| 20 | ER20505 | 18.50+0.06 | 45±0.2 46±0.2 | 0.5±0.2 1.5±0.2 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 1.2±0.02 | 6.0±0.1 |
| 25 | ER25175 | 24+0.04+0.06 | 14.8±0.2 | 0.1+0.2 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 | 7.5±0.1 |
| 26 | ER26500 ER26500T | 24.50+0.08 | 45±0.2 46±0.2 46.5±0.2 | 0.5±0.2 1.1±0.2 1.5±0.2 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 1.2±0.02 | 7.5±0.1 8.5±0.1 |
| 34 | ER34175 | 30.60+0.04 | 14.8±0.2 | 0.1 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 | 10.0±0.1 |
|  | ER34615 ER34615M ER34615T | 31.50+0.08 | 55±0.2 56±0.2 56.5±0.2 57±0.2 | 0.5±0.2 1.1±0.2 1.5±0.2 | 2.8±0.1 | 2.0±0.2 | 1.10+0.06 1.2±0.02 | 10.0±0.1 |

外观检验在光线充足的地方，用目视检验。

封接部位气密性试验按附录A方法进行。

封接拉力试验在电子拉力试验机上进行，当芯柱长度小于30mm时，采用芯柱长度大于30mm 的随炉样品进行封接拉力试验检测。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方处共同进行。

组批

产品应成批提交验收。

每批产品应由同一型号、相同的加工工艺、烧结周期不超过24小时的产品组成。

检验项目

每批产品应进行外观质量、尺寸及公差、封接部位气密性、封接拉力试验的检验。

产品的抽样方案及合格质量水平

产品的抽样方案及合格质量水平见表4。

表 4

| 序号 | 检验项目名称 | 要求的章条号 | 试验方法 | 抽样方案或数量 | 合格质量水平（AQL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸及公差 | 4.3 | 5.1 | GB/T2828.1一般检验水平Ⅱ, 正常检验一次抽样方案 | 1.0 |
| 2 | 外观质量 | 4.4 | 5.2 |  |  |
| 3 | 封接部位气密性 | 4.5 | 5.3 | GB/T2828.1特殊检验水平S-2, 正常检验一次抽样方案 | 1.0 |
| 4 | 封接拉力 | 4.6 | 5.4 | 每批抽取0.5‰，不少于3只且不大于10只 | 6.4.2 |

封接拉力试验试验结果若有1个样品不合格，则另取相同数量样品进行重复试验，若第二次试验仍有一个样品不合格，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存

包装、标志

产品先装入小纸盒中，每盒数量不大于2000只，盒上贴好标识。对于芯柱直径为1.0mm的产品，应将芯柱插入泡沫板中再装盒。标识内容包括：产品名称、型号、数量、批号、包装日期。

将小纸盒放在大包装箱内，用泡沫板塞紧。大包装箱内放入产品质量证明书、产品装箱单，装箱单内容包括：产品名称、型号、数量、盒数等。

在外包装箱应注明需方名称、地址、收货人，产品名称、型号、数量，供方名称和地址。

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称、型号；

- 批号和数量；

- 各种检测结果；

- 检验部门印记；

- 本标准编号；

- 日期。

运输、贮存

产品在运输过程中应防止碰撞、挤压。

产品应放在干燥、无污染的环境中。

合同（订货单）内容

合同（订货单）应包括下列内容：

- 产品名称、型号；

- 产品数量；

- 本标准编号；

- 其他。

（规范性附录）
气密性检测方法

方法及原理

氦质谱检漏仪是根据质谱学原理，使用氦气作为探测气体而制成的气密性检测仪器。将被检样品放在检漏仪的检漏口上，在被检样品一侧吹入氦气，当样品上有漏孔存在时，氦气就通过样品漏孔进入检漏仪而被检测到。

气密性检测系统示意图见图A.1。

1——氦气

2——喷枪

3——被检样品

4——橡胶垫

5——检漏仪

图A.1  气密性检测系统示意图

检测设备

检测设备采用240氦质谱检漏仪。

检测步骤

在检漏口橡胶垫上均匀涂真空脂，将被检样品放在检漏口上。

打开检漏仪器“启动”开关。

当检漏仪真空度显示数据小于1Pa时，按下“发射”开关。

用喷枪向被检样品封接部位吹氦气。

记录检漏仪显示的“漏率”数据。

# Text boxes

ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

一次柱式锂电池绝缘子

Insulators for pillar lithium primary Battery

(讨论稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国质量监督检验总局

中国国家标准化管理委员会   发布