《一次柱式锂电池绝缘子》编制说明

- 任务来源及计划要求

根据中色协综字[2007]237号《关于下达2007年第二批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》的要求，由西北有色金属研究院、西安华泰有色金属实业有限责任公司承担国家标准《一次柱式锂电池绝缘子》的编制工作，项目计划号：20079152-T—610，计划完成时间2009年。

- 编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

  - 编制原则

根据GB8897.2-2005《原电池 第二部分：外形尺寸和技术要求》中对柱式电池外形尺寸及漏液的要求，结合国内锂电池生产企业武汉力兴、濮阳迈奇、、艾博尔、孚安特等单位对绝缘子产品的原材料、尺寸、外观质量、气密性及封接拉力等要求，以及我院近年来的生产实际情况，在西北有色金属研究院企标Q/XB1910的基础上制定了本标准。

  - 工作分工

本标准由西北有色金属研究院和西安华泰有色金属实业有限责任公司负责起草。

西北有色金属研究院负责组织标准的编制、评审，技术要求及抽检方案的确定。

华泰有色金属实业有限责任公司负责汇总近年来生产情况、检验资料，用户对产品的反馈意见，根据生产情况，对各方面的数据进行整理、完善，补充试验、验证等工作。

  - 征求意见单位

在标准草案编制完成后，编制组先组织管理人员、技术人员、检验人员进行讨论、修改形成了标准稿草案，将标准稿草案分别发给武汉力兴、濮阳迈奇、孚安特等7个单位，征求用户的意见，对反馈意见进行汇总、分析，并按采纳的意见对标准稿草案进行了进一步修改。

  - 各阶段工作

2008年1~4月，收集整理多年来生产数据、检验数据等资料，2008年5月，编制形成了标准草案的第一稿。

2008年6月，组织内部管理、技术、检验人员进行讨论、汇总意见，修改形成了标准草案第二稿。

2008年7~9月，将标准发给武汉力兴、濮阳迈奇、艾博尔、孚安特等7个单位，收回反馈意见4份，对反馈意见进行了分析、部分采纳（见标准征求意见汇总处理表），修改形成了标准草案第三稿。

2008年12月，参加全国有色标委会在北京组织的标准评审。

- 调研和分析工作的情况

随着电池生产企业的规模不断扩大，大部分电池厂将零配件逐步转向专业生产企业，为了保证电池的总体质量，电池厂对零配件生产企业提出了更高的要求，供需双方在长期的合作中不断沟通、交流，基本形成了对锂电池用绝缘子主要性能的统一认识，这为《一次柱式锂电池绝缘子》标准的制定奠定了基础。

西北有色金属研究院目前锂电池用绝缘子生产能力已达到年产2000万只，现已为国内10多家大型锂电池生产企业提供绝缘子等配件，在长期生产过程中逐步完善、改进了产品的尺寸、外观质量、气密性等，满足了用户的要求。在本次标准制定过程中，编制组也多次征询用户的意见和建议，对部分型号尺寸公差及产品包装进行了改进。

- 主要技术内容说明

标准中的外观质量、材料、封接部位气密性、封接拉力指标值等均采用我院企标Q/XB1910《金属玻璃封接产品》中的技术要求。绝缘子尺寸根据用户产品规格确定。

因绝缘子产品属于大批量产品，它的尺寸、外观质量、气密性、封接拉力检验抽样根据用户长期以来的要求程度，结合GB/T2828.1《技术抽样检查程序第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》确定。具体如下：

尺寸和外观质量按GB/T2828.1一般检验水平Ⅱ，AQL=1.0,正常检验一次抽样方案进行。

气密性检验按GB/T2828.1特殊检验水平S-2, AQL=1.0，正常检验一次抽样方案进行。

封接拉力初稿参照GB8897.2-2005中对原电池汞含量抽样方案制定。每批抽取2个样品检验，若两个样品检验结果全部合格，则判定该批产品合格；若出现1个样品不合格，则另取2个样品进行检验，若第二次检验仍有一个样品不合格，则判该批产品不合格。经过与管理人员、技术人员讨论，认为取样数量少，风险大，现改为：每批抽取0.5‰，不少于3只且不大于10只进行试验，试验结果若有1个样品不合格，则另取相同数量样品进行重复试验，若第二次试验仍有一个样品不合格，则判该批产品不合格。

- 与国外同类标准水平的对比分析

通过联机检索，未查到与本标准相关的国内外标准。

本标准在制定过程中，充分考虑了我国锂电池行业的需求，标准的技术指标合理、先进，达到了国际先进水平。

- 与现行法规、标准的关系

本标准的制定符合现行的法律法规要求。

- 参考资料清单

GB/T2828.1-2003  计数抽样检查程序 第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB8897.2-2005  原电池  第二部分：外形尺寸和技术要求

标准编制组

2008年12月