ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.3-200X

代替GB/T GB/T 6150.4-1985

钨精矿化学分析方法

磷量的测定

钼黄分光光度法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

——Determination of niobium phosphorus content

——The  molybdenum yellow  photometric  method

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频-红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  分光光度法和等离子体发射光谱法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10 钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11 钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12 钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼兰分光光度法和重量法

GB/T 6150.13 钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法和DDTC-Ag分光光度法

GB/T 6150.14 钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15 钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16 钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17 钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T 6150的第3部分。

本部分代替GB/T6150.4-1985《钨精矿化学分析方法  钼黄光度法测定磷量》。

本部分与GB/T6150.4-1985相比主要变化如下：

——扩大了测定范围，由0.01％～0.20%调整为0.005％～1.00%；

——样品熔融温度由650℃～700℃改为700℃～750℃；

——以硝酸钙为载体，使磷成磷酸钙沉淀与其它元素分离改为以硫酸铍为载体，使磷成磷酸钙沉淀与其它元素分离；

——将坩埚置于100mL容量瓶的漏斗上，盖上表明皿，分3次吹入热水以浸取熔融物改为将坩埚浸入盛有50mL浸取液的300mL塑料杯中，以水洗净坩埚；

——比色皿由1cm改为5cm；

——增加了重复性限条款。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由赣州有色冶金研究所、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州华兴钨制品有限公司、江西下垄钨业有限公司参加起草

本部分主要起草人：杨峰、刘柏禄、潘建忠。

本部分主要验证人：张倩、方宣如、许景光。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.4-1985

钨精矿化学分析方法

磷量的测定

钼黄分光光度法

1  范围

本部分规定了钨精矿中磷量的测定方法。

本部分适用于钨精矿中磷量的测定。测定范围： 0.005％～1.00％。

2  方法提要

试样经碱熔、浸取后，在氨水溶液中，以硫酸铍为载体，使磷形成磷酸铍沉淀与其他元素分离。在一定酸度的硝酸溶液中，以钒酸铵-钼酸铵为显色剂，于分光光度计420nm处测其吸光度

经分离后，残留的钨、砷、硅等均不影响测定。

3  试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1 氢氧化钾（GR）。

3.2 氨水（ρ约0.90g/mL）。

3.3 硝酸（GRρ约1.42g/mL）。

3.4 硝酸溶液（1+1）。配制时硝酸先经煮沸，赶尽二氧化氮。

3.5 硝酸溶液（1+10）。配制时硝酸先经煮沸，赶尽二氧化氮。

3.6 无水乙醇。

3.7 乙二胺四乙酸二钠溶液（100 g/L）。

3.8 硫酸铍溶液（40 g/L）。

3.9 氨水洗涤液（2+98），热水配制。

3.10 钼酸铵溶液（100 g/L）：称取10g钼酸铵溶解于80mL热水中，冷却后，用水稀释至100mL，混匀。

3.11 钒酸铵溶液：称取0.3g钒酸铵溶解于50mL热水中，加30mL硝酸（3.3）、40mL水，混匀。

3.12 钒酸铵-钼酸铵混合液：将已冷却的钼酸铵溶液（3.10）在不断搅拌下缓缓加入已冷却的钒酸铵溶液（3.11）中，过滤后使用。用时现配。

3.13 对硝基酚乙醇溶液（2g/L）。

3.14 EDTA-乙醇浸取液：将50mL无水乙醇和200mL乙二胺四乙酸二钠溶液（2.7）移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.15 磷标准贮存溶液：称取0.4394g经烘干的纯磷酸二氢钾[w(KH2PO4)≥99.95％]，置于250mL烧杯中，加入200mL水溶解，用水定容于1000mL容量瓶中，混匀。此溶液1mL含100μg磷。

3.16 磷标准溶液：移取100.00mL磷标准贮存溶液（3.16），置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20μg磷。

4  试样

4.1试样粒度小于0.074mm。

4.2 试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

5  分析步骤

5.1 试料

按表1称取试样，精确到0.0001g。

表1

| 磷质量分数，％ | 试料量，g | 分取体积，mL |
| --- | --- | --- |
| 0.005～0.04 | 0.50 | 50.00 |
| >0.04～0.25 | 0.20 | 20.00 |
| >0.25～1.00 | 0.10 | 10.00 |

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1 将试料（5.1）置于30mL镍坩锅中[内盛预先脱水的5g氢氧化钾（3.1）]，再用1g氢氧化钾（3.1）覆盖试料，在电炉上加热除去水份，置于700℃～750℃马弗炉中熔融至缨红并保持5min，取出稍冷。

5.4.2将坩埚浸入盛有50mL浸取液（3.14）的300mL塑料杯中（锰高时可酌情补加无水乙醇至锰的颜色褪去。）以水洗净坩埚，冷却后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，立即倒回原塑料杯。干过滤。

5.4.3按表1移取清液（5.4.2），置于250mL烧杯中，加入1～2滴对硝基酚乙醇溶液（3.13），加入5mLEDTA溶液（3.7），混匀，用硝酸溶液（3.4）中和至无色，再加入5mL硫酸铍溶液（3.8），加热至近沸，取下，在不断搅拌下加入氨水（3.2）至沉淀出现并过量10mL，加热至沸。取下稍冷， 用中速定量滤纸过滤，以氨水洗涤液（3.9）洗烧杯2次，洗沉淀7～8次。

5.4.4 用中速定量滤纸过滤，以氨水洗涤液（3.9）洗烧杯2次，洗沉淀7～8次。

5.4.5以50mL比色管承接漏斗，用热的硝酸（3.5）将沉淀溶入比色管中，并以此硝酸洗净烧杯2次及洗滤纸8～10次，冷却，以硝酸（3.5）稀释至刻度，混匀，准确加入10mL钒酸铵-钼酸铵混合液（3.12），混匀，放置30min。

5.4.6 将部分溶液移入5㎝比色皿中，以随同试料空白为参比，于分光光度计波长420nm处测量试料溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的磷量。

5.5 工作曲线的绘制

5.5.1 移取0 mL、1.00 mL、2 .00mL、3.00 mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL磷标准溶液（3.17），置于一组50mL比色管中，加入8mL硝酸溶液（3.4），用水稀释至至刻度，混匀。准确加入10mL钒酸铵-钼酸铵混合液（3.13）混匀，放置30min。

5.5.2 将部分溶液移入5cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。以磷量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

按式（1）计算磷的质量分数，数值以％表示：

w(P)=m1×V0m0×V1×106×100………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得磷量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0——称取试料的质量，单位为克（g）。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

磷的质量分数(％)：  0.010      0.042       0.166

重复性限r   (％)：  0.001      0.005  　   0.014

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2

表2

| 磷的质量分数， % | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.005～0.020 >0.020~0.050 >0.050~0.100 >0.100~0.200 >0.200~0.500 >0.500~1.000 | 0.004 0.007 0.010 0.015 0.025 0.040 |

8  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每周至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。