前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频-红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  分光光度法和等离子体发射光谱法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10 钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11 钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12 钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼兰分光光度法和重量法

GB/T 6150.13 钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法和DDTC-Ag分光光度法

GB/T 6150.14 钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15 钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16 钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17 钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T 6150的第8部分。

本部分代替GB/T6150.10-1985《钨精矿化学分析方法  硫氰酸盐光度法测定钼量》。

本部分与GB/T6150.10-1985相比主要变化如下：

——样品熔融由过氧化钠—氢氧化钠熔融改为由过氧化钠熔融；

——扩大了测定范围，由0.005％～0.500%调整为0.005％～1.00%；

——增加了重复性限条款。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由赣州有色冶金研究所、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州华兴钨制品有限公司、江西下垄钨业有限公司参加起草

本部分主要起草人：邝静、刘红英、谢友贞、何栋梁。

本部分主要验证人：王长基、曾芳、许景光。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.10-1985

钨精矿化学分析方法

钼量的测定

硫氰酸盐分光光度法

1　范围

本部分规定了钨精矿中钼含量的测定方法。

本部分适用于钨精矿中钼含量的测定。测定范围：0.005％～1.00%。

2　方法提要

试料在高铝坩埚中以过氧化钠熔融，用水浸出，使钼与大部分铁﹑锰﹑铜﹑铋﹑钙等分离。用柠檬酸掩蔽钨，以铜盐为催化剂，在稀硫酸溶液中，用硫脲将钼还原成五价，然后与硫氰酸盐生成橙红色络合物，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1  过氧化钠。

3.2  氢氧化钠溶液（50g/L）。

3.3  无水乙醇  。

3.4  硫酸高铁铵溶液（30g/L）。配制时加几滴硫酸。

3.5  硫酸-柠檬酸-硫酸铜溶液：称取200ｇ柠檬酸，置于1000mL烧杯中，加入400 mL水，待溶解完全后，加入330 mL硫酸（1+1）、 0.20ｇ硫酸铜, 用水稀释至1000 mL,混匀.

3.6  硫脲-硫氰酸铵混合溶液：100 mL溶液中含8ｇ硫脲﹑50ｇ硫氰酸铵。

3.7  钼标准贮存溶液：称取0.1500ｇ经550℃灼烧过的纯三氧化钼[w(MoO3)≥99.95%]，置于250 mL烧杯中,加入适量的氢氧化钠溶液(3.2)，加热至溶解完全，冷却后，用氢氧化钠溶液(3.2)移入1000mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液１mL含100μg钼。

3.8 钼标准溶液A：移取10.00 mL钼标准贮存溶液(3.7)，置于100mL容量瓶中，用氢氧化钠溶液(3.2) 稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液１mL含10μg钼。

3.9 钼标准溶液B: 移取20.00 mL钼标准贮存溶液(3.7)，置于100mL容量瓶中，用氢氧化钠溶液(3.2) 稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液１mL含20μg钼。

4  仪器

分光光度计

5　试样

5.1　试样粒度小于0.074mm。

5.2　试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6　分析步骤

6.1试料

按表1称取试样（精确到0.0001g）。

表1

| 钼的质量分数，% | 试样量，g | 试液总体积，mL |
| --- | --- | --- |
| 0.005～0.10 | 1.00 | 100 |
| >0.10～0.40 | 0.50 | 100 |
| >0.40～1.00 | 0.20 | 200 |

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 将 试料(6.1)置于30 mL高铝坩埚中，加入4g～ 5g过氧化钠(3.1)，用玻棒搅匀，置于650℃～700℃高温炉中熔融10 min～15min，取出稍冷。

6.4.2将坩埚置于预先盛有约50mL沸水的250mL烧杯中，浸取完全后，用水洗净坩埚，趁热加入10mL硫酸高铁铵溶液（3.4），搅动溶液，以加速过氧化氢分解。冷却后，移入按表1选取的容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。干过滤。

注：对黑钨精矿试样，不需加入硫酸高铁铵溶液（3.4）。试样溶液冷却之前，如出现紫色或绿色，应趁热滴加无水乙醇（3.3）至颜色消失。

6.4.3移取10.00mL溶液（6.4.2），置于25mL比色管中，用硫酸-柠檬酸-硫酸铜溶液（3.5）稀释至刻度，混匀。加入1.0 mL硫脲-硫氰酸铵混合溶液（3.6），混匀，放置30min。

6.4.4将部分溶液移入3cm比色皿中，以随同试料的空白为参比，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的钼量。

注：含钼量大于0.10%，用0.5cm比色皿，并绘制相应的工作曲线。

6.5工作曲线的绘制

6.5.1移取0mL﹑0.50 mL﹑1.00 mL﹑2.00 mL﹑3.00 mL﹑4.00mL钼标准溶液A(3.8),置于一组25mL比色管中,各补加氢氧化钠溶液(3.2)至体积为10mL,以下按6.4.3进行。将部分溶液移入3cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度。以钼量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6.5.2移取0mL﹑1.50 mL﹑3.00 mL﹑4.50 mL﹑6.00 mL﹑7.50 mL﹑9.00mL钼标准溶液B(3.9),置于一组25mL比色管中,各补加氢氧化钠溶液(3.2)至体积为10mL,以下按6.4.3进行。将部分溶液移入0.5cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度。以钼量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7．分析结果的计算

按式（1）计算钼的质量分数，数值以％表示：

…………………………（1）

式中：

m1----从工作曲线上查得试样溶液中钼的量，单位为微克（μg）；

V0----试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1----分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0----试样量，单位为克（g）。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

钼的质量分数(％)：  0.016     0.028     0.123      0.640

重复性限r  (％)：   0.002     0.005     0.012  　 0.039

8.2 　允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 钼的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.005～0.010 >0.010～0.020 >0.020～0.050 >0.050～0.100 >0.100～0.200 >0.200～0.500 >0.500～1.000 | 0.002 0.004 0.006 0.010 0.020 0.040 0.080 |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.8-200X

代替GB/T 6150.10-1985

钨精矿化学分析方法

钼量的测定

硫氰酸盐分光光度法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

——Determination of molybdenum content

——The thiocyanate photometric method for the determination

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布