ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.16-200X

代替GB/T GB/T 6150.18-1985

钨精矿化学分析方法

铁量的测定

磺基水杨酸分光光度法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

——Determination of iron content

—— The  sulphosalicylic acid  photometric  method

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频-红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  分光光度法和等离子体发射光谱法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10 钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11 钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12 钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼兰分光光度法和重量法

GB/T 6150.13 钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法和DDTC-Ag分光光度法

GB/T 6150.14 钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15 钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16 钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17 钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T 6150的第16部分。

本部分代替GB/T6150.18-1985《钨精矿化学分析方法  磺基水杨酸光度法测定铁量》。

本部分与GB/T6150.18-1985相比主要变化如下：

——扩大了测定范围，由0.05％～5.00%调整为0.05％～10.00%；

——增加了重复性限条款。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由赣州有色冶金研究所、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所、北京矿冶研究总院负责起草。

本部分由江西下垄钨业有限公司、赣州华兴钨制品有限公司参加起草

本部分主要起草人：黎英、王林生、叶恩霞。

本部分主要验证人：许景光、肖福生、张倩、黄丽新。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.18-1985

钨精矿化学分析方法

铁量的测定

磺基水杨酸分光光度法

1  范围

本部分规定了白钨精矿中铁量的测定方法。

本部分适用于白钨精矿中铁量的测定。测定范围： 0.05％～10.00％。

2  方法提要

试料以盐酸、硝酸溶解后，钨以钨酸析出与铁分离，在氨性介质中，以盐酸羟胺掩蔽锰，铁与磺基水杨酸形成黄色络合物，于分光光度计波长420nm处测定其吸光度。白钨精矿中的其他杂质均不干扰测定。

3  试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1 盐酸（优级纯，ρ1.19g/mL）。

3.2 硝酸（优级纯，ρ1.42g/mL）。

3.3 盐酸溶液（1+99）。

3.4 氨水溶液（1+1）。

3.5 磺基水杨酸溶液（250 g/L）。

3.6 盐酸羟胺溶液（50 g/L）。

3.7 铁标准贮存溶液：称取1.0000g纯铁丝[w(Fe)≥99.95％]，置于250mL烧杯中，加入15mL盐酸（3.1）、5mL硝酸（3.2），加热溶解完全，冷却后，加入10mL硫酸（ρ1.84g/mL），加热至冒浓白烟，取下冷却。用水吹洗杯壁和表面皿，加热使盐类溶解，冷却后用水定容于1000mL容量瓶中，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

3.8 铁标准溶液：移取50.00mL铁标准贮存溶液（3.7），置于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg铁。

4  试样

4.1试样粒度小于0.074mm。

4.2 试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

5  分析步骤

5.1 试料

按表1称取试样，精确到0.0001g。

表1

| 铁的质量分数，％ | 试料量，g | 移取溶液，mL | 比色皿，cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.050~0.20 | 0.20 | 20.00 | 3 |
| >0.2~1.0 | 0.20 | 10.00 | 1 |
| >1.0~3.0 | 0.20 | 5.00 | 1 |
| >3.0~5.0 | 0.10 | 5.00 | 1 |
| >5.0~10.0 | 0.10 | 2.00 | 1 |

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1 将试料（5.1）置于250mL 烧杯中，用少量水润湿。

5.4.2 加入50mL盐酸（3.1），置于沸水浴上加热溶解1h，取下冷却。

5.4.3加入10mL硝酸（3.2），置于砂浴上加热蒸至溶液体积约为5mL，再加入5mL硝酸（3.2），继续加热蒸至溶液体积约为5mL，用水吹洗杯壁和表面皿使溶液体积约为50 mL，加热使盐类溶解，取下冷却。

5.4.4 用慢速定量滤纸过滤于100mL容量瓶中，用盐酸溶液（3.3）洗涤烧杯和沉淀数次并稀释至刻度，混匀。

5.4.5 按表1移取溶液，置于50mL容量瓶中，用水补至约20mL。加入5mL磺基水杨酸溶液（3.5）、2mL盐酸羟胺溶液（3.6），滴加氨水溶液（3.4）至溶液由紫色变为黄色，再过量2mL，用水稀释至刻度，混匀。

5.4.4 按表1将部分溶液移入比色管皿中，以随同试料空白为参比，于分光光度计波长420nm处测量试料溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铁量。

5.5 工作曲线的绘制

移取0 mL、0 .5mL、1.00mL、1.50mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00mL、6.00mL铁标准溶液（3.8），置于一组50mL比色管中，以下按分析步骤5.4.5进行。将部分溶液移入与测定试样相同的比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。以铁量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

按式（1）计算铁的质量分数，数值以％表示：

w(Fe)=m1×V0m0×V1×106×100………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得铁量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0——称取试料的质量，单位为克（g）。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

铁的质量分数(％)：  0.700     2.054      9.108

重复性限r   (％)： 0.046      0.111     0.241

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2

表2

| 铁的质量分数， % | 允许差，% | 铁的质量分数， % | 允许差，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.05～0.10 >0.10~0.30 >0.30~1.00 >1.00~2.00 | 0.010 0.020 0.050 0.080 | >2.00~3.00 >3.00~5.00 >5.00~8.00 >8.00~10.00 | 0.12 0.15 0.25 0.40 |

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。