ICS 77.150.10

H 61

中华人民共和国有色金属行业标准

YS /T××××—××××

干式变压器用铝带、箔材

Aluminum and aluminum foil for dry-type tranformers

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

YS

- 前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：东北轻合金有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

干式变压器用铝带、箔材

  - 范围

本标准规定了干式变压器用铝带、箔材的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、合同内容。

本标准适用于干式变压器用铝带、箔材。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 228      金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 3190     变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199     铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 7999     铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 12966    铝合金电导率涡流测试方法

GB/T 16865    变形铝镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 17432    变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975（所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

  - 要求

    - 产品分类

    - 牌号、状态、规格

干式变压器用铝带、箔材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

| 牌 号 | 状 态 | 厚 度/mm | 宽 度/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1050、1050A 1060、1070 1070A、1350 | O | 0.08～3.0 | 16～1500 |
| 注：需要其他牌号、状态、规格时由供需双方协商决定。 |  |  |  |

    - 标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、规格及标准编号的顺序表示。标记示例如下：

- 示例1：

- 1050牌号、O状态、厚度为0.8mm、宽度为600mm的带材，标记为：

- 带 1050-O   0.8×600    YS/T ××××——××××

- 示例2：

- 1060牌号、O状态、厚度为0.15mm、宽度为32mm的带材，标记为：

箔 1060-O   0.15×32    YS/T ××××——××××

    - 内、外径尺寸

带、箔材的内径、外径尺寸应符合表2的规定。内芯的材质及规格由供需双方协商，并在合同中注明。

表2                             单位为毫米

| 厚度 | 内径 | 外径 |
| --- | --- | --- |
| 0.08～0.2 | 150、300、400 | 700～980 |
| ＞0.2～1.5 | 150、205、300、350、400、500 |  |
| ＞1.5～3.0 | 300、400、500、600 |  |

    - 化学成分

带、箔材的化学成分应符合GB/T 3190的规定。

    - 尺寸及允许偏差

      - 厚度及允许偏差

带、箔材的厚度及允许偏差应符合表3的规定。

表3                              单位为毫米

| 厚 度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.08～0.2 | 名义厚度的±8% |
| >0.2～0.4 | ±0.02 |
| >0.4～0.8 | ±0.03 |
| >0.8～1.1 | ±0.04 |
| >1.1～1.4 | ±0.05 |
| >1.4～2.0 | ±0.06 |
| >2.0～2.5 | ±0.07 |
| >2.5～3.0 | ±0.08 |

      - 宽度及允许偏差

带、箔材的宽度及允许偏差应符合表4的规定。

表4                                 单位为毫米

| 标称厚度 | 宽度允许偏差a（+） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤100 | ＞100～300 | ＞300～500 | ＞500～1250 | ＞1250～1500 |
| ＞0.08～0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.0 |
| ＞0.2～0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 |
| ＞0.6～1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| ＞1.0～2.0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.5 |
| ＞2.0～3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| a 宽度允许偏差为±时，其值为表中数值的一半。 |  |  |  |  |  |

      - 侧边弯曲度

宽度小于等于150 mm的带、箔材在任意2m长度上的侧边弯曲度不大于1mm。

宽度大于150 mm的带、箔材在任意2m长度上的侧边弯曲度不大于2mm。

    - 力学性能

带、箔材的室温纵向拉伸试验结果应符合表5的规定。

表5

| 牌 号 | 厚 度 mm | 状 态 | 抗拉强度 Rm/（N/mm2） | 断后伸长率 A50mm/％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050、1050A 1060、1070 1070A、1350 | ≤0.2 | O | 60～95 | ≥20 |
|  | ＞0.2 |  |  |  |

    - 电导率

退火状态，带、箔材在20℃时的电导率应符合下值：

1/ρ20℃≥35.4m/Ω·mm2。

    - 外观质量

      - 带、箔材的表面，无油污及灰尘，不允许有腐蚀、油斑、裂纹、裂边、气泡、孔洞。

      - 带、箔材的表面允许有分散轻微的压过划痕、擦划伤、金属及非金属压入物、辊痕及轻微的桔皮状印痕。无芯的带材内三圈允许有擦划伤存在。

      - 带、箔材端面质量要求见表6。

表6                                  单位为毫米

| 箔、带材厚度 | 毛 刺 | 错 层 | 塔 形 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤0.2 | ≤0.03 | ≤0.5 | ≤4 |
| ＞0.2 | ≤0.05 | ≤2 | ≤5 |

      - 带、箔材不允许接头。

      - 带、箔材不允许有卷边。

  - 试验方法

    - 化学成分

带、箔材的化学成分的日常分析采用GB/T 20975或GB/T 7999进行，仲裁分析按GB/T 20975进行。

    - 尺寸偏差

      - 厚度

带、箔材的厚度应随机测量，测量位置应距离箔、带材边缘不小于15mm的范围内，厚度及偏差采用精度为0.001mm千分尺测量。

      - 宽度

宽度≤200mm时采用精度为0.02mm,0～125mm或0～300mm游标卡尺，其余采用钢直尺或钢卷尺测量。

      - 侧边弯曲度

- 侧边弯曲度测量时在带、箔材长度方向上任意2000mm长的距离之间拉一直线，再用直尺或三角尺测量带、箔材一侧边到直线之间的垂直距离。经供需双方商定，也可以切取任意1000mm的带、箔材，将之对折后，测量上、下两面边缘未对齐的最大距离。

    - 力学性能

带、箔材的室温拉伸力学性能按GB/T 228的规定执行。

    - 电导率测量方法

采用D2.068电导测量仪测试电导率,测量方法按GB/T 12966执行。

    - 外观质量

      - 带、箔材的表面质量用目视检查。

      - 毛刺用不低于50倍笔筒显微镜检测。其他外观质量用相应精度的量具测量。

  - 检验规则

    - 检查和验收

5.1.1  带、箔材应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，供需双方应在需方共同进行仲裁取样。

    - 组批

带、箔材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成，每批重量不限。

    - 检验项目

每批带、箔材应进行化学成分、尺寸偏差、力学性能、电导率及外观质量的检验。

    - 取样

带、箔材取样应符合表7的规定。

- 表7

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432的规定进行。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 逐卷检验。 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 带、箔材每批抽取卷数的2%，但不少于2卷，每卷取1个试样。试样要求应符合GB/T16865中的规定。 | 3.4 | 4.3 |
| 电导率 | 带、箔材每批抽取卷数的2%，不少于2卷，每卷取1个电导率试样。 | 3.5 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐卷检验。 | 3.6 | 4.5 |

    - 检验结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时为整批（熔次）不合格。

5.5.2  尺寸偏差不合格时，判该卷带、箔材不合格。

5.5.3  室温拉伸力学性能不合格时，应从该批中（含原检验不合格者）另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验合格时判该批合格。若重复试验结果仍有不合格者，判该批不合格，但允许供方逐卷检验，或进行重新热处理和重新取样检验，合格者交货。

5.5.4  电导率试验不合格时，应从该批中（含原检验不合格者）另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验合格时判该批合格。若重复试验结果仍有不合格者，判该批不合格，但允许供方逐卷检验，合格者交货。

5.5.5  外观质量不合格时，判该卷带、箔材不合格。

5.5.6  当出现其他缺陷时，该批产品由供需双方协商处理。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

6.1.1  在检验合格的带、箔材的标签上印有如下标志：

a）供方技术监督部门的检印；

b）牌号；

c）供应状态；

d）规格；

e）批号、卷号。

6.1.2  带、箔材的包装箱标志应符合GB/T 3199的规定。

    - 包装、运输、贮存

包装、运输和贮存应符合GB/T 3199的规定。

    - 质量证明书

每批带、箔材应附有产品质量证明书，其上注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c) 牌号；

d) 规格；

e) 供应状态；

f) 批号、卷号；

g）净重和件数；

h) 各项分析检测结果和技术监督部门印记；

i) 本标准编号、年代号；

j) 包装日期。

  - 合同内容

订购本标准所列材料的合同，应包括下列内容：

a）产品名称；

b）合金牌号及状态；

c) 规格；

d) 电导率；

e) 重量；

f) 套筒材质及规格；

g) 本标准编号、年代号；

h) 其他。