ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国国家标准

GB/T 3879—XXXX

代替GB/T 3879—1983

钢结硬质合金材料毛坯

The material blanks of steel bonded carbide

（草案稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

- 前    言

本标准是对GB/T 3879-1983《钢结硬质合金材料毛坯》的修订。

本标准与GB/T 3879-1983相比，主要有以下变动：

----本标准增加前言与规范性引用文件部分内容。

----本标准修改了原标准的系列代号及表示规则。

----本标准修改了产品型号及表示规则。

——本标准在技术要求增加了锻打毛坯与精坯的尺寸控制精度要求，同时将尺寸控制精度要求提高了。

----本标准在技术要求中删除毛坯断口要求以及圆形毛坯的圆度要求与板材的弯曲度要求。

----本标准在检验规则中明细了产品组批方法与要求。

----本标准在原标准的基础上增加了检验结果判断内容。

----本标准在原标准的基础上增加了订货单(或合同)内容要求。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由株洲硬质合金集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：郑阳东

本标准历次版本发布情况为：

——GB/T 3879-1983。

钢结硬质合金材料毛坯

1  范围

本标准规定了钢结硬质合金的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订单等内容。

本标准适用于各种以合金钢作粘结相、以碳化钛或碳化钨作硬质相所组成的作模具、工卡量具、矿山工具以及耐磨零部件等用途的钢结硬质合金毛坯。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5242   硬质合金制品检验规则与试验方法。

GB/T 5243   硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存。

- 要求

  - 分类

钢结硬质合金毛坯按形状分为圆柱、圆环、板材3种类型。

  - 型号表示规则

    - 圆柱

圆柱毛坯型号表示由毛坯状态代码、毛坯直径、毛坯高度组成，见示例1。

示例1：

D Φ100×50

表示毛坯高度尺寸，单位为毫米

表示毛坯直径尺寸，单位为毫米

表示毛坯状态（D：表示锻打态；S：表示机加工态；缺省：表示烧结态）

    - 圆环

圆环毛坯型号表示由毛坯状态代码、毛坯外径、毛坯内径、毛坯高度组成，见示例2。

示例2：

D Φ100 /50 × 50

表示毛坯高度尺寸，单位为毫米

表示毛坯内径尺寸，单位为毫米

表示毛坯外径尺寸，单位为毫米

表示毛坯状态（D：表示锻打态；S：表示机加工态；缺省：表示烧结态）

    - 板材

板材毛坯型号表示由毛坯状态代码、毛坯长度、毛坯宽度、毛坯高度组成，见示例3。

示例3：

D 100 × 50 × 50

表示毛坯高度尺寸，单位为毫米

表示毛坯宽度尺寸，单位为毫米

表示毛坯长度尺寸，单位为毫米

表示毛坯状态（D：表示锻打态；S：表示机加工态；缺省：表示烧结态）

  - 产品示意图、推荐型号及尺寸

    - 圆柱毛坯的示意图见图1，推荐型号及尺寸见表1。

h

D

图1

表1                              单位为毫米

| 型号 | 公称尺寸 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D | h |
| Φ20×20 | 20 | 20 |
| Φ20×30 |  | 30 |
| Φ20×40 |  | 40 |
| Φ20×50 |  | 50 |
| Φ30×20 | 30 | 20 |
| Φ30×30 |  | 30 |
| Φ30×40 |  | 40 |
| Φ30×50 |  | 50 |
| Φ30×60 |  | 60 |
| Φ30×70 |  | 70 |
| Φ40×20 | 40 | 20 |
| Φ40×30 |  | 30 |
| Φ40×40 |  | 40 |
| Φ40×50 |  | 50 |
| Φ40×60 |  | 60 |
| Φ40×70 |  | 70 |
| Φ40×80 |  | 80 |
| Φ50×20 | 50 | 20 |
| Φ50×30 |  | 30 |
| Φ50×40 |  | 40 |
| Φ50×50 |  | 50 |
| Φ50×60 |  | 60 |
| Φ50×70 |  | 70 |
| Φ50×80 |  | 80 |
| Φ60×20 | 60 | 20 |
| Φ60×30 |  | 30 |
| Φ60×40 |  | 40 |
| Φ60×50 |  | 50 |
| Φ60×60 |  | 60 |
| Φ60×70 |  | 70 |
| Φ60×80 |  | 80 |
| Φ70×20 | 70 | 20 |
| Φ70×30 |  | 30 |
| Φ70×40 |  | 40 |
| Φ70×50 |  | 50 |
| Φ70×60 |  | 60 |
| Φ70×70 |  | 70 |
| Φ80×20 | 80 | 20 |
| Φ80×30 |  | 30 |

表1（续）                            单位为毫米

| 型号 | 公称尺寸 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D | h |
| Φ80×40 | 80 | 40 |
| Φ80×50 |  | 50 |
| Φ80×60 |  | 60 |
| Φ80×70 |  | 70 |
| Φ90×20 | 90 | 20 |
| Φ90×30 |  | 30 |
| Φ90×40 |  | 40 |
| Φ90×50 |  | 50 |
| Φ90×60 |  | 60 |
| Φ90×70 |  | 70 |
| Φ100×20 | 100 | 20 |
| Φ100×30 |  | 30 |
| Φ100×40 |  | 40 |
| Φ100×50 |  | 50 |
| Φ100×60 |  | 60 |
| Φ100×70 |  | 70 |
| Φ120×20 | 120 | 20 |
| Φ120×30 |  | 30 |
| Φ120×40 |  | 40 |
| Φ120×50 |  | 50 |
| Φ120×60 |  | 60 |
| Φ130×20 | 130 | 20 |
| Φ130×30 |  | 30 |
| Φ130×40 |  | 40 |
| Φ130×50 |  | 50 |
| Φ150×20 | 150 | 20 |
| Φ150×30 |  | 30 |
| Φ150×40 |  | 40 |
| Φ150×50 |  | 50 |
| Φ160×30 | 160 | 30 |
| Φ160×40 |  | 40 |
| Φ160×50 |  | 50 |
| Φ175×30 | 175 | 30 |
| Φ175×40 |  | 40 |
| Φ175×50 |  | 50 |

    - 圆环毛坯的示意图见图2，推荐型号及尺寸见表2。

h

d

D

图2

表2                                单位为毫米

| 型号 | 公称尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | d | h |
| Φ50/20×20 | 50 | 20 | 20 |
| Φ50/20×30 |  |  | 30 |
| Φ60/20×20 | 60 | 20 | 20 |
| Φ60/20×30 |  |  | 30 |
| Φ60/20×30 |  |  | 40 |
| Φ60/30×20 |  | 30 | 20 |
| Φ60/30×30 |  |  | 30 |
| Φ60/30×40 |  |  | 40 |
| Φ70/20×20 | 70 | 20 | 20 |
| Φ70/20×30 |  |  | 30 |
| Φ70/20×30 |  |  | 40 |
| Φ70/30×20 |  | 30 | 20 |
| Φ70/30×30 |  |  | 30 |
| Φ70/30×40 |  |  | 40 |
| Φ80/20×20 | 80 | 20 | 20 |
| Φ80/30×20 |  | 30 | 20 |
| Φ80/30×30 |  |  | 30 |
| Φ80/30×40 |  |  | 40 |
| Φ80/40×20 |  | 40 | 20 |
| Φ80/40×30 |  |  | 30 |
| Φ80/40×40 |  |  | 40 |
| Φ80/50×20 |  | 50 | 20 |
| Φ80/50×30 |  |  | 30 |
| Φ80/50×40 |  |  | 40 |
| Φ90/20×20 | 90 | 20 | 20 |
| Φ90/30×20 |  | 30 | 20 |

表2（续）                          单位为毫米

| 型号 | 公称尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | d | h |
| Φ90/30×30 | 90 | 30 | 30 |
| Φ90/30×40 |  |  | 40 |
| Φ90/40×20 |  | 40 | 20 |
| Φ90/40×30 |  |  | 30 |
| Φ90/40×40 |  |  | 40 |
| Φ90/50×20 |  | 50 | 20 |
| Φ90/50×30 |  |  | 30 |
| Φ90/50×40 |  |  | 40 |
| Φ90/60×20 |  | 60 | 20 |
| Φ90/60×30 |  |  | 30 |
| Φ90/60×40 |  |  | 40 |
| Φ100/20×20 | 100 | 20 | 20 |
| Φ100/30×20 |  | 30 | 20 |
| Φ100/30×30 | 100 | 30 | 30 |
| Φ100/40×20 |  | 40 | 20 |
| Φ100/40×30 |  |  | 30 |
| Φ100/40×40 |  |  | 40 |
| Φ100/50×20 |  | 50 | 20 |
| Φ100/50×30 |  |  | 30 |
| Φ100/50×40 |  |  | 40 |
| Φ100/60×20 |  | 60 | 20 |
| Φ100/60×30 |  |  | 30 |
| Φ100/60×40 |  |  | 40 |
| Φ120/40×20 | 120 | 40 | 20 |
| Φ120/40×30 |  |  | 30 |
| Φ120/40×40 | 120 | 40 | 40 |
| Φ120/50×20 |  | 50 | 20 |
| Φ120/50×30 |  |  | 30 |
| Φ120/50×40 |  |  | 40 |
| Φ120/60×20 |  | 60 | 20 |
| Φ120/60×30 |  |  | 30 |
| Φ120/60×40 |  |  | 40 |
| Φ120/70×20 |  | 70 | 20 |
| Φ120/70×30 |  |  | 30 |
| Φ120/70×40 |  |  | 40 |
| Φ130/40×20 | 130 | 40 | 20 |
| Φ130/40×30 |  |  | 30 |
| Φ130/40×40 |  |  | 40 |
| Φ130/50×20 |  | 50 | 20 |

表2（续）                          单位为毫米

| 型号 | 公称尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | d | h |
| Φ130/50×30 | 130 | 50 | 30 |
| Φ130/50×40 |  |  | 40 |
| Φ130/60×20 |  | 60 | 20 |
| Φ130/60×30 |  |  | 30 |
| Φ130/60×40 |  |  | 40 |
| Φ150/60×30 | 150 | 60 | 30 |
| Φ150/60×40 |  |  | 40 |
| Φ150/70×30 |  | 70 | 30 |
| Φ150/70×40 |  |  | 40 |
| Φ150/80×30 |  | 80 | 30 |
| Φ150/80×40 |  |  | 40 |
| Φ150/90×30 |  | 90 | 30 |
| Φ150/90×40 |  |  | 40 |
| Φ150/100×30 |  | 100 | 30 |
| Φ150/100×40 | 150 | 100 | 40 |
| Φ150/110×30 |  | 110 | 30 |
| Φ150/110×40 |  |  | 40 |
| Φ160/60×30 | 160 | 60 | 30 |
| Φ160/60×40 |  |  | 40 |
| Φ160/70×30 |  | 70 | 30 |
| Φ160/70×40 |  |  | 40 |
| Φ160/80×30 |  | 80 | 30 |
| Φ160/80×40 |  |  | 40 |
| Φ160/90×30 |  | 90 | 30 |
| Φ160/90×40 |  |  | 40 |
| Φ160/100×30 |  | 100 | 30 |
| Φ160/100×40 | 160 | 100 | 40 |
| Φ160/110×30 |  | 110 | 30 |
| Φ160/110×40 |  |  | 40 |
| Φ160/110×30 |  | 120 | 30 |
| Φ160/110×40 |  |  | 40 |
| Φ175/70×30 | 175 | 70 | 30 |
| Φ175/70×40 |  |  | 40 |
| Φ175/80×30 |  | 80 | 30 |
| Φ175/80×40 |  |  | 40 |
| Φ175/90×30 |  | 90 | 30 |
| Φ175/90×40 |  |  | 40 |
| Φ175/100×30 |  | 100 | 30 |
| Φ175/100×40 |  |  | 40 |

表2（续）                          单位为毫米

| 型号 | 公称尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | d | h |
| Φ175/110×30 | 175 | 110 | 30 |
| Φ175/110×40 |  |  | 40 |

    - 板材毛坯的示意图见图3，型号、尺寸见表3。

C

L                             B

图3

表3                             单位为毫米

| 型号 | 公称尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | C |
| 80×20×20 | 80 | 20 | 20 |
| 80×30×30 |  | 30 | 30 |
| 80×40×20 |  | 40 | 20 |
| 80×40×40 |  | 40 | 40 |
| 80×50×30 |  | 50 | 30 |
| 80×60×20 |  | 60 | 20 |
| 80×70×30 |  | 70 | 30 |
| 80×80×20 |  | 80 | 20 |
| 80×80×40 |  | 80 | 40 |
| 120×20×20 | 120 | 20 | 20 |
| 120×30×30 |  | 30 | 30 |
| 120×40×20 |  | 40 | 20 |
| 120×40×40 |  | 40 | 40 |
| 120×50×30 |  | 50 | 30 |
| 120×60×20 |  | 60 | 20 |
| 120×60×40 |  | 60 | 40 |
| 120×70×30 |  | 70 | 30 |
| 120×80×20 |  | 80 | 20 |
| 120×80×40 |  | 80 | 40 |
| 160×20×20 | 160 | 20 | 20 |
| 160×30×30 |  | 30 | 30 |

表3（续）                          单位为毫米

| 型号 | 公称尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | C |
| 160×40×20 |  | 40 | 20 |
| 160×40×40 |  | 40 | 40 |
| 160×50×30 |  | 50 | 30 |
| 160×60×20 |  | 60 | 20 |
| 160×60×40 |  | 60 | 40 |
| 160×70×30 | 160 | 70 | 30 |
| 160×80×20 |  | 80 | 20 |
| 160×80×40 |  | 80 | 40 |
| 200×20×20 | 200 | 20 | 20 |
| 200×30×30 |  | 30 | 30 |
| 200×40×20 |  | 40 | 20 |
| 200×40×40 |  | 40 | 40 |
| 200×50×30 |  | 50 | 30 |
| 200×60×20 |  | 60 | 20 |
| 200×60×40 |  | 60 | 40 |
| 200×70×30 |  | 70 | 30 |
| 200×80×20 |  | 80 | 20 |
| 200×80×40 |  | 80 | 40 |

    - 用户对产品型号有特殊要求时,须供需双方商定。

  - 化学成分

毛坯的化学成分由供需双方协商确定。

  - 物理力学性能、组织结构

毛坯的物理力学性能、组织结构供需双方协商确定。

  - 外观质量

毛坯表面无分层、裂纹、鼓泡、孔洞、渗碳等缺陷。

  - 尺寸及尺寸允许偏差

    - 圆柱毛坯尺寸控制精度应符合表4规定。

表4                              单位为毫米

| 公称尺寸 | 允许偏差（极差值） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直径（+） |  |  | 高度（+） |  |  |
|  | 烧结态 | 锻打态 | 机加工态 | 烧结态 | 锻打态 | 机加工态 |
| ≤60 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 60～200 | 公称尺寸5% | 公称尺寸7% | 1.5 | 公称尺寸5% | 公称尺寸7% | 1.5 |
| ＞200 | 公称尺寸8% | 公称尺寸10% | 2 | 公称尺寸8% | 公称尺寸10% | 2 |

    - 圆环毛坯尺寸控制精度应符合表5规定。

表5                              单位为毫米

| 公称 尺寸 | 允许偏差（极差值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外径（+） |  |  | 内径（-） |  |  | 高度（+） |  |  |
|  | 烧结态 | 锻打态 | 机加 工态 | 烧结态 | 锻打态 | 机加 工态 | 烧结态 | 锻打态 | 机加 工态 |
| ≤60 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 1 |
| 60～200 | 公称尺寸5% | - | 1.5 | 公称尺寸5% | - | - | 公称尺寸5% | - | 1.5 |
| ＞200 | 公称尺寸8% | - | 2 | 公称尺寸8% | - | - | 公称尺寸8% | - | 2 |

    - 板材毛坯尺寸控制精度应符合表6规定。

表6                              单位为毫米

| 公称尺寸 | 允许偏差（极差值） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 烧结态 | 锻打态 | 机加工态 |
| ≤80 | 4 | 5 | 1 |
| 80～200 | 公称尺寸5% | 公称尺寸8% | 1.5 |
| ＞200 | 公称尺寸8% | 公称尺寸10% | 2 |

- 试验方法

4.1  制品的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

4.2  制品的物理力学性能、组织结构的检验由供需双方按GB/T 5242协商确定的方法进行。

4.3  制品的外观质量检验按GB/T 5242的规定进行。

4.4  制品的尺寸及尺寸允许偏差检验按GB/T 5242的规定进行。

- 检验规则

- 5.1  检查和验收

    - 制品应由供方质量检验部门进行检验，保证制品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的制品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到制品之日起三个月内应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

  - 组批

组批方法应符合表7的规定。

表7

| 检验或试验项目 | 组批方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 烧结态 | 锻打态、机加工态 |  |
|  |  | 退火处理 | 淬火处理 |
| 抗弯强度 | 按同批混合料 | 按中间产品（烧结态）提供 |  |
| 硬度 | 按同批混合料、同炉批 | 同炉批 |  |
| 密度 | 按同批混合料、同炉批 | 按中间产品（烧结态）提供 |  |
| 低倍金相 | 按同批混合料、同炉批 | 按中间产品（烧结态）提供 |  |
| 尺寸 | 逐个检查 |  |  |

  - 检验项目及取样数量

毛坯的检验项目及取样数量应符合表8的规定。

表8

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 3.4 | 4.1 |
| 物理力学性能、组织结构 | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.5 | 4.2 |
| 外观质量 | 逐件检验 | 3.6 | 4.3 |
| 尺寸及尺寸允许偏差 | 逐件检验 | 3.3、3.7 | 4.4 |

  - 检验结果的判定

    - 制品的化学成分检验不合格,判该批不合格。

    - 制品的物理力学性能、组织结构检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。

    - 制品的外观质量检验不合格,判该件不合格。

    - 制品的尺寸及尺寸允许偏差检验不合格,判该件不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

制品的标志、包装、运输和贮存按GB/T 5243的规定进行。

- 订货单 (或合同)内容

订货单(或合同)内应包括下列内容:

a）制品名称

b) 制品型号；

c) 制品净重或数量；

d) 本标准编号；

e) 特殊要求。