ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.2—200×

代替GB/T6150.2-1985 GB/T6150.3-1985

钨精矿化学分析方法

锡量的测定

方法1：碘酸钾容量法

方法2：氢化物原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

——Determination of tin content

——method 1：The potassium iodate volumetric method

——method 2：Hydrogenate atomic absorption spectrometric method

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频-红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  分光光度法和等离子体发射光谱法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10 钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11 钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12 钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼兰分光光度法和重量法

GB/T 6150.13 钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.14 钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15 钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16 钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17 钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T 6150的第2部分。

本部分代替GB/T6150.2-1985《钨精矿化学分析方法  碘酸钾容量法测定锡量》和GB/T6150.3-1985《钨精矿化学分析方法  水杨基荧光酮-氯化十四烷基吡啶光度法测定锡量》

本部分与GB/T6150.2-1985相比主要变化如下：

——测定方法2由光度法改为氢化物原子吸收光谱法；

——增加了重复性限条款。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分方法1由负责起草。

本部分方法2由株洲硬质合金集团有限公司负责起草。

本部分方法1由参加起草。

本部分方法2由赣州有色冶金研究所参加起草。

本部分主要起草人方法1：    方法2：杜方才、王璇。

本部分主要验证人方法1：    方法2：陈涛、赖剑。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.2-1985、GB/T 6150.3-1985。

钨精矿化学分析方法

锡量的测定

方法1：碘酸钾容量法

1　范围

本部分规定了钨精矿中锡含量的测定方法。

本部分适用于钨精矿中锡含量的测定。测定范围：0.2％～2.0%。

2　方法提要

试样以锌粉-氢氧化钠烧结，盐酸浸取，用高锰酸钾将钨氧化成钨酸析出，过滤，使之与锡分离。然后在一定酸度下，用铁粉将锡还原，以淀粉为指示剂，用碘酸钾标准溶液测定。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1　锌粉。

3.2  氢氧化钠。

3.3  氯化钠。

3.4  高锰酸钾。

3.5　还原铁粉。溶于盐酸后应清亮无色。

3.6  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.7  盐酸溶液（2+1）。

3.8  盐酸溶液（3+7）。

3.9  饱和碳酸氢钠溶液。

3.10  动物胶溶液（10g/L）：用时现配。

- 3.11  碘化钾—淀粉混合液：称取50g碘化钾，置于400mL烧杯中，用250mL水溶解。再称取5g淀粉，置于600mL烧杯中，用200mL沸水溶解，然后煮沸2min。冷却后将两者混匀，再加入5～6粒氢氧化钾，以水稀至500mL，混匀，储存于棕色瓶中。有效期为一个月。

- 3.12  锡标准溶液：称取0.5000g纯锡（w(Sn)≥99.95%以上，用前去掉表面氧化层），置于1000mL容量瓶中，加入200mL盐酸（2.6），在沸水浴上溶解完全后，冷却，以水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含锡0.50mg。

3.13  碘酸钾标准溶液

3.13.1  配制：称取0.125g碘酸钾、0.5g碘化钾和0.2g氢氧化钾于1000mL烧杯中，用热水溶解，冷却后用水稀至1000mL，混匀。

- 3.13.2  标定：将按5.4.1操作的空白坩埚置于200mL烧杯中，加入45mL盐酸（3.7），煮沸浸取后，滤入300mL锥形瓶中，加入10.00mL锡标准溶液（2.12）、20mL盐酸（3.6），以盐酸（3.8）稀释至100mL，以下按（5.4.3）和(5.4.4)进行。

同时作空白试验。其消耗的碘酸钾标准溶液体积应小于0.3mL。

按式（1）计算碘酸钾标准溶液对锡的滴定度：

T=ρ×V1V2−V0…………………………（1）

式中：

T ----碘酸钾标准溶液对锡的滴定度，单位为克每毫升，（g/mL）；

ρ----锡标准溶液的浓度，单位为克每毫升，（g/mL）；

V1----移取锡标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2----标定时所消耗碘酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0----空白试液消耗碘酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

4　试样

4.1　试样粒度小于0.074mm。

4.2　试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

5　分析步骤

5.1　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.2　试料量

按表1称取试样，精确到0.0001g。

表1

| 锡量，% | 试样量，g | 氢氧化钠加入量，mL |
| --- | --- | --- |
| ≤0.50 | 0.50 | 1.0 |
| >0.50 | 0.30 | 0.6 |

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4　测定

5.4.1　将试料（5.2）置于预先垫有1.5～2.0g锌粉（3.1）的8或10mL瓷坩埚中，用圆头小玻璃棒搅匀，以小毛刷轻轻刷下粘于玻璃棒上的试样，按表1加入氢氧化钠（3.2），用约2g氯化钠（3.3）覆盖，将坩埚置于500℃马弗炉中，待炉温升至600℃时（约15min），断电，稍冷，取出坩埚，冷却。

- 锌粉应干燥，且无结块现象，搅拌时尽量勿使粘于坩埚上部。

- 5.4.2　将坩埚置于200mL烧杯中，加入45mL盐酸（3.7），加热使烧结块溶解完全（此时体积约为30mL），吹洗表面皿，趁热加入约0.3g～0.4g高锰酸钾（3.4），不断搅拌坩埚及溶液，并置于热水浴上保温约5min，使钨酸全部转化为黄色。加入5mL动物胶溶液（3.10），再保温5min，于冷水中冷却至室温，用盐酸（3.8）洗净坩埚，以中速滤纸过滤于300mL锥形瓶中，再用盐酸（3.8）洗净烧杯，并洗沉淀5～6次（控制试液体积约80mL），加入20mL盐酸（3.6）。

- 5.4.3  向锥形瓶中加入1g～1.5g还原铁粉（3.5），盖上盖氏漏斗，于低温电炉上加热，并不断摇动，待铁粉溶解后，再煮沸至冒大气泡为止。取下，向盖氏漏斗中加入饱和碳酸氢钠溶液，并将锥形瓶放入流水中冷至室温。

5.4.4  取下盖氏漏斗，向锥形瓶中加入5mL碘化钾——淀粉混合液（3.11），迅速用碘酸钾标准溶液（3.14）滴定至浅蓝色即为终点。

6  分析结果的计算

按式（2）计算锡的质量分数，数值以％表示：

w(Sn)=T×(V3−V4)m0…………………………（2）

式中：

T ----碘酸钾标准溶液对锡的滴定度，单位为克每毫升，（g/mL）；

V3----滴定时所消耗的碘酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4----空白试验所消耗的碘酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0----试样量，单位为克（g）。

7　精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

锡的质量分数(％)：  0.50     1.00     2.00

重复性限r   (％)：  0.03     0.06  　 0.10

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 锡的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.20～0.50 | 0.03 |
| >0.50～1.00 | 0.05 |
| >1.00～2.00 | 0.10 |

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

方法2：氢化物原子吸收光谱法

9　范围

本部分规定了钨精矿中锡含量的测定方法。

本部分适用于钨精矿中锡含量的测定。测定范围：0.005％～0.250%。

10　方法提要

试样以锌粉——氢氧化钠烧结，盐酸浸取，用过氧化氢将钨氧化成钨酸析出，过滤，使之与锡分离。然后在0.4%的酒石酸介质中，经流动注射-氢化物发生器与原子吸收分光光度计联用测定锡量。

11　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

11.1　锌粉。

11.2  氢氧化钠（优级纯）。

11.3  氯化钠。

11.4  过氧化氢（30%）。

11.5　盐酸（ρ1.19g/mL）。

11.6  盐酸溶液（2+1）。

11.7  盐酸溶液（1+95）。

11.8  氨水溶液（1+4）。

11.9  溴甲酚绿溶液（1g/L）。

11.10  酒石酸溶液（50g/L）。

11.11  酒石酸溶液（4g/L）。

11.12  硼氢化钾溶液（10g/L）：称取10克硼氢化钾和3g氢氧化钠，溶于水中，溶解后，用水稀释至1000mL。

11.13  锡标准贮存溶液：称取0.1000g纯锡（w(Sn)≥99.95%，使用前刮去表面氧化层），置于1000mL容量瓶中，加入200mL盐酸（11.5），在沸水浴上溶解完全后，冷却，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含锡0.1mg。

11.14  锡标准溶液：移取10mL锡标准溶液（11.13）于1000mL容量瓶中，用盐酸（11.7）稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含锡1μg。

12　仪器

12.1  原子吸收光谱仪，附锡空心阴极灯，分析波长286.3nm。

12.2  流动注射氢化物发生器

12.2.1  原子化温度：800℃～900℃。

12.2.2  载气：充氧氮气（含0.5～1%氧气），调压器输出压强0.25Mpa，流量400mL/min。

如实验室无充氧氮气可按图一连接辅助载气（压缩空气或氧气）实现同样的效果：

载气工作参数：

主 载 气——高纯氮气    输出压强0.25Mpa     流量400mL/min

辅助载气——压缩空气    输出压强0.05Mpa     流量20～30mL/min

或氧气　    输出压强0.05Mpa　　 流量4～8mL/min。

图一 氢化物发生器载气连接图

1——氮气瓶    2——氢化物发生器    3——流量计   4——气液分离器    5——空压机或氧气瓶    6——流量计    7——玻璃三通（一角约60°，另两角约150°）    8——石英管

12.3  当仪器（12.1）和仪器（12.2）联用之后，在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，锡的特征浓度应不大于1.5ng/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

13　试样

13.1　试样粒度小于0.074mm。

13.2　试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

14　分析步骤

14.1　试料量

按表1称取试样，精确到0.0001g。

表1

| 锡量，% | 试样量，g | 移取溶液，mL | 补加空白溶液，mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005～0.010 | 0.50 | 10.00 | 0.00 |
| >0.010～0.050 | 0.20 | 5.00 | 5.00 |
| >0.050～0.10 | 0.10 | 5.00 | 5.00 |
| >0.10～0.25 | 0.10 | 2.00 | 8.00 |

14.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

14.3  空白试验

随同试料做空白试验。

14.4　测定

14.4.1　将试料（14.1）置于预先垫有1.5g～2.0g锌粉（11.1）的8或10mL瓷坩埚中，用圆头小玻璃棒搅匀，以小毛刷轻轻刷下粘于玻璃棒上的试样，加1.0g氢氧化钠（11.2），用约2g氯化钠（11.3）覆盖，将坩埚置于500℃马弗炉中，待炉温升至600℃时（约15min），断电，稍冷，取出坩埚，冷却。

14.4.2　将坩埚置于250mL烧杯中，加70mL盐酸（11.6），加热使烧结块溶解完全，吹洗表面皿，趁热加入3～6滴过氧化氢（11.4），不断搅拌坩埚及溶液，用盐酸（11.7）洗出坩埚，搅匀，在沸水浴上保温10min，使钨酸全部转化为黄色。冷却后，将溶液连同沉淀一起转入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，摇匀。

14.4.3  用二层中速滤纸干过滤，按表1吸取滤液置于100mL容量瓶中，按表1补空白溶液。加2滴溴甲酚绿溶液（11.9），用氨水（11.8）调至刚好出现蓝色，加8mL 酒石酸溶液（11.10），摇匀，用水稀至刻度，摇匀。

14.4.4  将试样连同空白溶液在氢化物——原子吸收光谱仪上测定吸光度。

14.5  工作曲线的绘制

14.5.1 锡标准工作溶液：分别移取0 mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL锡标准溶液（11.14）于一系列100mL容量瓶中，加入试剂空白溶液10mL，滴加2滴溴甲酚绿溶液（11.9），用氨水（11.8）调至刚好出现蓝色，加8mL 酒石酸溶液（11.10），摇匀，用水稀至刻度，摇匀。

14.5.2 将标准溶液（14.5.1）在氢化物——原子吸收光谱仪上测定吸光度。以锡浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

15  分析结果的计算

按式（3）计算锡的质量分数，数值以％表示：

w(Sn)=(ρ1−ρ0)×V5×V7m1×V6×106×100…………………………（3）

式中：

ρ1----从工作曲线上查得试液中锡的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0----从工作曲线上查得空白溶液中锡的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V5----试液总体积，单位为毫升（mL）；

V6----分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V7----测定试液体积，单位为毫升（mL）；

m1----试样量，单位为克（g）。

16　精密度

16.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

锡的质量分数(％)：  0.0050     0.050     0.100

重复性限r   (％)：  0.0011     0.006  　 0.014

16.2 允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 锡的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.005～0.010 | 0.003 |
| >0.010～0.030 | 0.004 |
| >0.030～0.050 | 0.008 |
| >0.050～0.10 | 0.015 |
| >0.10～0.20 | 0.03 |
| >0.20～0.25 | 0.04 |

17  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。