国家标准《钨精矿化学分析方法  锡量的测定

氢化物原子吸收光谱法》编制说明

1 任务来源

根据有色标秘（2006）第 24 号｛《氧化锆、氧化铪化学分析方法》等国家、行业标准制（修）订任务落实会议纪要｝中的要求，国家标准《钨精矿化学分析方法》由赣州有色冶金研究所负责起草修订，其中：

《钨精矿化学分析方法 锡量的测定  氢化物原子吸收光谱法》国家标准由株洲硬质合金集团有限公司负责修订，赣州有色冶金研究所参加起草。

2 起草单位情况

株洲硬质合金集团有限公司简称株硬集团，是国家“一五”期间建设的156项重点工程之一，主要生产金属切削工具、矿山及油田钻探采掘工具、硬质材料、钨钼制品、钽铌制品、稀有金属粉末制品等六大系列产品。株硬集团目前下设3个产品专业事业部、5家控股子公司，是国内最大的硬质合金生产、科研、经营和出口基地，也是中国钨业和硬质合金行业的龙头企业。

株硬集团摇篮有较强的技术创新能力，拥有国家级技术中心、分析测试中心和具有国际先进水平的研发中心，多项生产技术达到或接近当代世界先进水平。株硬集团建立健全了各项管理保证体系，通过了GB/T1900-ISO9001质量体系、GB/T28001职业健康安全体系和ISO14001环境管理体系认证，采用国际标准和国际先进标准的产品超过80%。产品销往世界70多个国家和地区。“钻石牌”商标1999年被国家工商行政管理局认定为中国驰名商标。

3 试验情况

株洲硬质合金集团有限公司接受标准起草任务后，积极组织相关人员对上述分析方法开展了方法认证和试验工作，经过1年的努力，于2007年12月完成了上述几个分析方法的起草实验报告和讨论稿，并送验证单位验证。从结果可见分析数据准确可靠、可行。（结果见表1-4）

表1标准样品分析

| 矿样编号 | 单次测定结果，（%） | 平均值 （%） | 标准偏差 （%） | 相对标准 偏差（%） | 标准值 （%） | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSBD- 45001-89 | 0.165 0.153 0.158 0.158 0.160 0.163 0.160 0.160 0.162 0.160 0.163 | 0.160 | 0.003 | 1.92 | 0.160 | 100.1 |

表2 精密度试验

| 矿样编 号 | 单次测定结果（%） | 平均值 （%） | 标准偏差 （%） | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑钨2# | 0.053 0.055 0.055 0.056 0.058 0.057 0.052 0.055 0.055 0.052 0.058 | 0.055 | 0.0021 | 3.8 |
| 白钨1# | 0.0080 0.0073 0.0072 0.0065 0.0069 0.0078 0.0072 0.0078 0.0064 0.0074 0.0066 | 0.0072 | 0.00055 | 7.6 |
| 白钨2# | 0.102 0.103 0.108 0.108 0.120 0.109 0.108 0.110 0.108 0.112 0.103 | 0.108 | 0.0050 | 4.6 |

表3验证单位试验  回收试验

| 矿样编号 | 试样含Sn量，ng | 加入量，ng | 测的量，ng | 回收率，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑钨2# | 0.055 | 30 | 30.05 | 100.16 |
|  |  | 50 | 49.79 | 99.58 |
| 白钨2# | 0.108 | 50 | 50.03 | 100.06 |

表4验证单位试验数据  精密度试验

| 矿样编 号 | 单次测定结果（%） | 平均值 （%） | 标准偏差 （%） | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑钨2# | 0.052、0.054、0.049、0.057、0.053、0.055、0.057、0.053、0.056、0.052、0.056 | 0.054 | 0.0025 | 4.63 |
| 白钨1# | 0.0063、0.0072、0.0071、0.0073、0.0069、0.0069、0.0070、0.0078、0.0068、0.0067、0.0068 | 0.0070 | 0.00038 | 5.43 |
| 白钨2# | 0.107、0.109、0.102、0.107、0.110、0.120、0.113、0.113、0.110、0.116、0.109 | 0.11 | 0.0048 | 4.36 |

4 标准的制定原则与标准的主要内容

标准的制定原则：在原有国标基础上，充分考虑目前厂矿的生产和使用情况，使修订后的标准更先进，更能满足生产和贸易的需要。

标准的主要内容：

本部分与GB/T6150.2-1985相比主要变化如下：

——测定方法2由光度法改为氢化物原子吸收光谱法；

——增加了重复性条款。

5 遵守标准

本标准遵守下列基础标准：

GB/T1.1-2000 标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T20001.4-2001 标准编写规则 第4部分：化学分析方法

GB/T17433-1998 冶金产品化学分析基础术语

GB/T11792-1989  测试方法的精密度  在重现性或再现性条件下所得测试结果可接受的检查和最终测试结果的测定。

GB/T3101－1993 有关量、单位和符号的一般原则

GB/T3102.8－1993 物理化学和分子物理学的量和单位

GB/T1467－1978 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T7728－1987 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

GB/T8170－1987 数字修约规则

6起草、验证人员

本部分由株洲硬质合金集团有限公司负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所参加起草。

本部分主要起草人：杜方才、王璇。

本部分主要验证人：陈涛、赖剑。

7 水平比较、评价

目前《钨精矿化学分析方法》是具有“中国特色”的标准，没有找到相关的国际标准。本标准方法成熟，分析数据准确可靠、可行，已达到国际先进水平。

8 属性

建议颁布本部分为推荐性国家标准。