ICS 77.120.99

H 63

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.12—200×

代替GB/T 6150.14-1985

钨精矿化学分析方法

二氧化硅量的测定

方法1：硅钼蓝分光光度法

方法2：重量法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

——Determination of silicon dioxide content

——method 1：The molybdenum blue spectrophotometric method

——method 2：The gravimetric method

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  等离子体发射光谱法和分光光度法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10  钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11  钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12  钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和重量法

GB/T 6150.13  钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法和DDTC-Ag分光光度法

GB/T 6150.14  钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15  钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16  钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17  钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T 6150的第12部分。

本部分代替GB/T6150.14-1985《钨精矿化学分析方法  钼蓝光度法测定二氧化硅量》

本部分与GB/T6150.14-1985相比主要变化如下：

——采用两种方法测定钨精矿中的二氧化硅量。

——方法一对GB/T6150.14-1985文本格式进行了修改，测定范围由0.5％～10％修订为0.5％～3％；增加了重复性与质量保证和控制条款。

——方法二为新增方法，采用重量法测定高含量二氧化硅量。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由广州有色金属研究院负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所、株洲硬质合金集团有限公司参加起草。

本部分方法1主要起草人：戴凤英、徐俊义。

本部分方法2主要起草人：岳伟、游玉萍、张小琴。

本部分主要验证人：赖剑、杨峰、杜方才

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.14-1985。

钨精矿化学分析方法

二氧化硅量的测定

方法1：硅钼蓝分光光度法

1　范围

本方法规定了钨精矿中二氧化硅含量的测定方法。

本方法适用于钨精矿中二氧化硅含量的测定。测定范围：0.5％～3％。

2　方法提要

试样以焦硫酸钾熔融，用草酸-盐酸混合溶液浸取，大部分杂质进入溶液而与二氧化硅分离，过滤后，残渣用氢氧化钠熔融。然后在稀硫酸介质中使硅与钼酸铵形成硅钼杂多酸，以抗坏血酸还原成硅钼蓝，于分光光度计波长650处测量其吸光度。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1 焦硫酸钾

3.2 盐酸（ρ1.19g/mL）

3.3 氨水 （ρ0.88 g/mL）

3.4 硫酸溶液（1+3）

3.5 硫酸溶液（1+9）

3.6 氢氧化钠

3.7 草酸饱和溶液： 称取100g草酸，加400mL水，加热溶解，放置过夜后使用。

3.8 草酸-盐酸溶液：量取20mL草酸饱和溶液（3.7），加入5mL盐酸（1+1）、95mL水，混匀 。

3.9 草酸-盐酸洗液： 在1000mL盐酸（1+49）溶液中溶解10g草酸。

3.10 甲基橙溶液（10 g/L）。

3.11 钼酸铵溶液（100 g/L）：称取100g钼酸铵,用约800mL水溶解，加入几滴对硝基酚指示剂（10g/L乙醇溶液），以氢氧化钠溶液（1+4）调至pH不小于7，用水稀释至1000mL，贮存于塑料瓶中。

3.12 草酸-硫酸-抗坏血酸混合溶液：于50mL草酸溶液（60g/L）中，在搅拌下加入100mL硫酸（2+3），冷却后加入0.2g抗坏血酸至完全溶解，用时现配。

3.13 二氧化硅标准贮存溶液：称取0.5000g纯二氧化硅［ω(SiO2)≥99.95%］，置于铂坩埚中，加入6g无水碳酸钠，在950℃高温炉中熔融30min，取出稍冷。放入已盛有约70mL热水的塑料杯中浸取，洗净坩埚，冷却后移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1mL含1.00mg二氧化硅。

3.14 二氧化硅标准溶液：移取50.00mL二氧化硅标准贮存溶液（3.13），置于500mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1mL含100μg二氧化硅。

- 仪器

分光光度计。

5　试样

5.1 试样粒度小于0.074mm。

5.2 试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6　分析步骤

6.1　试料

称取0.5g试样（5），精确至0.0001g。

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4　测定

6.4.1 将试料（6.1）置于预先盛有已在电炉上加热除去水分的6g焦硫酸钾(3.1)的30mL瓷坩埚中，再用1g焦硫酸钾(3.1)覆盖试样，在电炉上加热至冒白烟，摇动坩埚使试样散开，置于780～800℃马弗炉中熔融10min，取出冷却。

6.4.2 将坩埚置于300mL烧杯中，加入120mL沸热的草酸-盐酸溶液（3.8）浸出熔块，用水洗净坩埚，加热使熔块溶解完全，取下，稍冷。用氨水(3.3)中和至碱性，再过量5mL〔对白钨精矿，加入1滴甲基橙溶液(3.10)，用氨水(3.3)中和至碱性，再过量20mL，然后加盐酸（3.2）中和呈酸性。按溶液体积在不断搅拌下加入盐酸，使加入盐酸量约为溶液体积的10%〕。

6.4.3 用慢速定量滤纸过滤，以热的草酸-盐酸洗液(3.9)洗净烧杯及沉淀各3次，再用热水洗沉淀3次。将沉淀连同滤纸置于镍坩埚中，在电炉上烘干，灰化，冷却后加4g氢氧化钠（3.6），置于电炉上加热除去水分并使其熔化，放入750℃高温炉中熔融15min，取出，稍冷。

6.4.4 将坩埚置于已盛有60mL沸水的塑料杯中浸取，用塑料棒取出坩埚并用水洗净，在搅拌下用滴管加入15.0mL硫酸（3.4），流水冷却后移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置1h以上，澄清或干过滤。

6.4.5 移取5.00mL清液置于100mL容量瓶中，加入3.5mL硫酸（3.5），加水至体积约为66mL，混匀。

6.4.6 加入4.00mL钼酸铵溶液（3.11），混匀，放置20min。加入草酸-硫酸-抗坏血酸混合溶液（3.12）并稀释至刻度，混匀。放置35min。

6.4.7 将部分溶液移入1cm比色皿中，以随同试样的空白为参比，于分光光度计波长650nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的二氧化硅量。

6.5 工作曲线的绘制

移取0mL、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL二氧化硅标准溶液（3.14），置于一组100mL容量瓶中，加入4.00mL硫酸（3.5），补加水至66mL，混匀。以下按6.4.6进行。将部分溶液移入1cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长650nm处测量其吸光度。以二氧化硅量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算二氧化硅的质量分数，数值用％表示：

w(SiO2)=m1×V0×10−6m0×V1  100       ---------------(1)

式中：

m1——自工作曲线上查得的二氧化硅量，单位为微克（μg）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

8 精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

二氧化硅的质量分数(％)：  0.50   1.00   3.00

重复性限r  (％)：         0.15   0.20   0.25

8.2 　允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表1所列允许差。

表1

| 二氧化硅的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.50～1.00 | 0.15 |
| >1.00～3.00 | 0.25 |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

方法2：重量法

10　范围

本方法规定了钨精矿中二氧化硅含量的测定方法。

本方法适用于钨精矿中二氧化硅含量的测定。测定范围：3.0％～10.0%。

11　方法提要

试样以焦硫酸钾熔融，用草酸-盐酸混合溶液浸取，用氨水中和并过量，然后加盐酸控制溶液酸度，大部分杂质进入溶液而与二氧化硅分离，过滤后连同滤纸在高温炉内灼烧，加氢氟酸除去硅，两次重量之差，即为二氧化硅的含量。

12　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

12.1 焦硫酸钾 。

12.2 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

12.3 氨水（ρ0.88 g/mL）。

12.4 硫酸溶液（1+1）。

12.5 氢氟酸（ρ1.14 g/mL）。

12.6 草酸饱和溶液：称取100g草酸，加400mL水，加热溶解，放置过夜后使用。

12.7 草酸-盐酸洗液：称取10g草酸溶解于1000mL盐酸（1+49）溶液中。

12.8 草酸-盐酸溶液：量取20mL草酸饱和溶液，加入5mL盐酸（1+1）、95mL水，混匀。

12.9 甲基橙溶液（10 g/L）。

13　试样

13.1 试样粒度小于0.074mm。

13.2 试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

14　分析步骤

14.1　试料

称取0.5g试样（13），精确到0.0001g。

14.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

14.3  空白试验

随同试料做空白试验。

14.4　测定

14.4.1 将试料（14.1）置于预先盛有已在电炉上加热除去水分的6g焦硫酸钾(12.1)的30毫升瓷坩埚中，再用1g焦硫酸钾(12.1)覆盖试样，在电炉上加热至冒白烟，摇动坩埚使试样散开，置于780～800℃马弗炉中熔融10min，取出冷却。

14.4.2 将坩埚置于300mL烧杯中，加入120mL沸热的草酸-盐酸溶液（12.8）浸出熔块，用水洗净坩埚，加热使熔块溶解完全，取下，稍冷。用氨水(12.3)中和至碱性，再过量5mL〔对白钨精矿，加入1滴甲基橙溶液(12.9)，用氨水(12.3)中和至碱性，再过量20mL，然后加盐酸（12.2）中和呈酸性。按溶液体积在不断搅拌下加入盐酸，使加入盐酸量约为溶液体积的10%〕。

14.4.3 用慢速定量滤纸过滤，以热的草酸-盐酸洗液(12.7)洗净烧杯及沉淀5～8次，再用热水洗沉淀3～5次。将沉淀连同滤纸置于铂坩埚中，先在电炉上烘干并灰化，然后移入高温炉内，在900℃下灼烧30min，取出，置于干燥器内，冷却至室温，称量，并反复灼烧至恒量。

14.4.4 用少量水先将残渣润湿，加入4滴硫酸（12.4）、5mL氢氟酸(12.5)，在低温电炉上蒸发至冒硫酸烟，取下稍冷；再加2mL氢氟酸(12.5)，继续加热蒸发至冒尽白烟。将坩埚移入高温炉内，在750℃下灼烧10min，取出，置于干燥器内冷却至室温，称量，并反复灼烧至恒量。以差减法得出二氧化硅量。

15  分析结果的计算

按公式（2）计算二氧化硅的质量分数，数值用％表示：

w(SiO2)=(m3−m4)−(m5−m6)m2×100     ---------------(2)

式中:

m3  —— 氢氟酸处理前沉淀及坩埚的质量，单位为克（g）；

m4 —— 氢氟酸处理后沉淀及坩埚的质量，单位为克（g）；

m5 —— 氢氟酸处理前随同试料的空白和坩埚的质量，单位为克（g）；

m6  —— 氢氟酸处理后随同试料的空白和坩埚的质量，单位为克（g）；

m2  —— 试样量，单位为克（g）。

16　精密度

16.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

二氧化硅的质量分数(％)：  3.00   5.00   10.00

重复性限r  (％)：         0.15   0.30    0.45

16.2 　允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 二氧化硅的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 3.0～5.0 | 0.35 |
| >5.0～7.0 | 0.40 |
| >7.0～10.0 | 0.45 |

- 质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。