前    言

本标准非等效采用原苏联国家标准ΓOCT 17614—1980《工业碲技术条件》，结合我国碲生产的实际情况，对有色金属行业标准YS/T 222—1996《碲》修订而成的。

本标准与原苏联标准ΓOCT 17614—1980《工业碲技术条件》比较，牌号Te-1、Te-2产品所分析的杂质元素个数比原苏联标准多铋、砷、镁3个元素，相应杂质元素含量有5个元素，即铜、铝、铁、钠、硫含量比其低，其余杂质元素含量大都与其相当，所含杂质元素总量比其相应牌号所含的杂质元素总量低。

本标准与原行业标准YS/T 222—1996《碲锭》比较，除钠、砷个别杂质元素含量未变化外，其余相应杂质元素含量和杂质总量都有明显降低。

本标准自实施之日起，代替YS/T 222—1996。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所提出。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所归口。

本标准由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 222－1996

——YS/T 222－1994

碲  锭

1  范围

本标准规定了碲锭的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由有色金属冶炼过程中所得含碲的阳极泥、烟灰及其他物料，经湿法冶金处理生产的碲锭。

2  规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 1250   极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 8170   数值修约规则

YS/T 227  碲化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

按化学成分的不同，产品分为Te-1、Te-2、Te-3 三个牌号。

3.2  化学成分

3.2.1  碲锭的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 化 学 成 分 /% |
| --- | --- |
|  | Te含量不小于 | 杂质含量 不大于 |
|  |  | Cu | Pb | Al | Bi | Fe | Na | Si | S | Se | As | Mg | 总和 |
| Te-1 | 99.99 | 0.001 | 0.002 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0005 | 0.0009 | 0.01 |
| Te-2 | 99.9 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0.1 |
| Te-3 | 99 | － | － | — | － | － | － | － | — | — | － | － | 1.0 |

3.2.2  Te-1、Te-2牌号碲含量为100％减去产品中实测杂质总量的余量 ；Te-3牌号的含量为产品直接分析测定值。

3.2.3  碲锭杂质末位后数值的修约，按GB/T 8170中的有关规定进行，修约后数值的判定，按GB/T 1250的有关规定进行。

3.3  外观质量

3.3.1  碲锭为银灰色。

3.3.2  碲锭表面应洁净，无肉眼可见的夹杂物。

3.4  物理要求

碲锭呈长方梯形，锭重为1kg～5kg。

3.5  其他

需方如对碲锭的化学成分和表面质量等有其他要求，由供需双方商定。

4  试验方法

4.1  碲锭的化学成分仲裁分析方法按YS/T 227的规定进行。

4.2  碲锭的重量用称量法检验。

4.3  碲锭的表面质量用目测法检验。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  碲锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2  组批

碲锭应成批提交检验。每熔铸一锅为一批，批重不予规定。

5.3  检验项目

每批碲锭应进行碲锭的化学成分、表面质量和碲锭重量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1  化学成分的仲裁取样和制样：

5.4.1.1  按批次产品总锭数的20%随机抽样，但不少于2锭。用10～15mm的钻头，在每块样锭表面对角线的中点及距两端点各四分之一处钻取，钻取深度不小于锭厚的三分之二，并去掉表层。

5.4.1.2  将取得的试样用不锈钢乳钵研碎，混匀后缩分至不少于100g，再用玛瑙乳钵继续研磨至粒度不大于0.25mm。分三袋，每袋不少于30g，用于仲裁分析。

5.4.2  生产样的取样和制样：

5.4.2.1  供方用于化学分析的碲锭试样可以从浇铸时的液态金属中采取。在每坩埚铸完第一块碲锭后，将样模置于搪瓷盘中接取碲液，样模内液面应稍低于模口。盛液样模应平稳放置，慢慢冷却。每批试样不少于2块。

5.4.2.2  将碲试样放在专用的台板上，用不锈钢小锤敲去样锭的上表面和底部，保留中间部分。

5.4.2.3  将中间部分放入不锈钢冲钵中捣碎，再用不锈钢研钵磨碎至不大于250μm（60目）。将制备好的试样用四分法缩分成两份，每份试样重量不少于30g，分别用塑料瓶装好、盖严，一份送化，一份妥善保存六个月备查。

5.5  检验结果判定

5.5.1  碲锭的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，按批判不合格。

5.5.2  碲锭的表面质量和锭重的检验结果与本标准的规定不符时，按锭判不合格。

5.5.3  碲锭的化学成分仲裁分析结果为最终结果。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  包装

碲锭用防湿包装纸包好，置于木箱或铁桶内，用碎纸等塞紧。每箱只允许装同一牌号的碲锭，每箱净重不大于25kg。

6.2  标志

木箱或铁桶上应标出：供方名称、产品名称、批号、净重及锭数、生产日期，并有防震、轻放字样或标志。

6.3  运输

包装箱在运输过程中，要仔细操作，摆放整齐，避免其受到碰撞，且应注意防潮保护。

6.4  贮存

碲锭应贮存于干燥、凉爽、无腐蚀性气体的环境中。

6.5  质量证明书

每批碲锭应附有质量证明书，注明：

a）供方名称和商标；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）锭重、化学成分及表面质量的特殊要求；

d）产品数量；

e）本标准编号；

f）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

# Text boxes

国家发展和改革委员会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

碲  锭

Tellurium ingots

（征求意见稿）

YS/T 222—XXXX

代替YS/T 222－1996

YS

中华人民共和国有色金属行业标准