中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 257—XXXX

代替YS/T 257－1998

铟

Indium

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

前    言

本标准非等效采用原苏联国家标准ΓOCT 10297—1975（1990）《铟》，结合我国铟生产的实际情况，对有色金属行业标准YS/T 257—1998《铟》修订而成的。

为适应铟生产技术的发展和满足国内外用户的需要，根据优先采用国际通行的品种和规格的要求，本标准等效采用了ΓOCT 10297—1975（1990）中铟的ИH2牌号，增加了一个“In99.97“的产品牌号，并增加了铟的锭重1000g和200g两种产品规格。本标准规定的仲裁抽样方法、标志、包装、运输、贮存等内容，参照ΓOCT 10297—1975（1990），做了切合实际的修改、补充和完善。

本标准自实施之日起，代替YS/T 257—1998。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所提出。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所归口。

本标准由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6607－1986

——YS/T 257－1994

——YS/T 257－1998

铟

1  范围

本标准规定了铟的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于从锌、铅、铜、锡等冶炼及其他生产过程中综合回收提炼的金属铟。

2  规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 1250   极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 8170   数值修约规则

YS/T 276  铟化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

铟按化学成分分为3个牌号：In99.995、In99.99、In98。

3.2  化学成分

3.2.1  铟的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 化 学 成 分 /% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In不小于 | 杂质含量 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Cd | Fe | Tl | Sn | As | Al | Bi | 总和 |
| In99.995 | 99.995 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 |
| In99.99 | 99.99 | 0.0005 | 0.001 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0008 | 0.001 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 0.010 |
| In98 | 98 | 0.15 | 0.15 | — | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | — | — | 1.0 | 2 |

3.2.2  In99.995、In99.99两种牌号铟的含量为100%减去表1中所列杂质总和的余量。In98牌号含量为直接分析测定值。

3.2.3  铟的杂质末位后数值的修约，按GB/T 8170中的有关规定进行，修约后数值的判定，按GB/T 1250的有关规定进行。

3.3  表面质量

铟的表面应平整，有光泽，不得有熔渣、夹杂和其他附着物。

3.4  铟锭要求

铟锭应呈长方形或长方梯形，锭重分别为2000g±100g、1000g±100g、500g±50g和200g±20g四种。

3.5  其他

需方如对铟的化学成分和表面质量等有其他要求，由供需双方商定。

4  试验方法

4.1  铟的化学成分仲裁分析方法按YS/T 276的规定进行。

4.2  铟的重量用称量法检验。

4.3  铟的表面质量用目测检验。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  铟应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2  组批

铟应成批提交检验。每批应由同一牌号、同一熔炼号、同一锭形及规格的产品组成。批重不予规定。

5.3  检验项目

每批铟应进行铟的化学成分、表面质量和铟锭重量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1  化学成分的仲裁取样和制样：

5.4.1.1  仲裁抽样数按铟锭规格分为：锭重2000g和1000g的按总锭数的10%抽样，但不少于2锭；锭重500g的按总锭数的8%抽样；但不少于8锭；锭重200g的按总锭数的6%抽样，但不少于15锭。

5.4.1.2  用不锈钢刀从每块样锭的4条长棱上均匀刨取样屑（表皮上的样屑应弃去），每锭上刨取的试样量应不少于锭重的1%。

5.4.1.3  将每批样锭上的刨屑用不锈钢剪刀剪碎至不大于2mm，混匀后缩减至不少于40g，用于仲裁分析。

5.4.2  生产样的取样和制样：

5.4.2.1  供方用于化学分析的铟试样可以从浇铸时的液态金属中采取。取样频次为：于每批铟分别浇铸至1/6、1/2、5/6时均匀取样。

5.4.2.2  取样时用不锈钢勺子于浇铸口每次接取30g～40g样液倒于准备好的干净滤纸上，迅速将滤纸一端慢慢抬起，使其形成一定的斜度，让铟液缓缓地沿滤纸的斜面流动而凝成均匀的薄片，然后用不锈钢剪刀将其剪碎至不大于2mm的小片；或用玻璃吸管每次吸取30g～40g样液，置于盛有少量甘油的洁净器皿中，加热熔化后，用玻璃棒不停地搅拌，直至凝固成小于2mm的圆形颗粒。

5.4.2.3  将每批铟所取3次试样集中，混合均匀后缩分成2份，每份重量不少于30g。取一份进行化学分析，另一份装入磨口瓶（聚乙烯袋）中妥善保存一年，用于备查。

5.5  检验结果判定

5.5.1  铟的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，按批判不合格。

5.5.2  铟的表面质量和锭重的检验结果与本标准的规定不符时，按锭判不合格。

5.5.3  铟的化学成分仲裁分析结果为最终结果。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

6.1.1  每块铟锭上应浇铸或打印上生产厂商标、批号和年号（批号和年号可一起组合）。

6.1.2  每件铟包装箱内应旋转标签，其上注明：

a）产品名称和商标；

b）牌号；

c）批号；

d）净重；

e）检验日期；

f）检验员工号；

g）生产厂名称和厂址。

6.1.3  铟应成箱包装，包装箱上应注明：

a）产品名称；

b）牌号；

c）批号、箱号；

d）毛重、净重；

e）商标；

f）生产日期；

g）生产厂名称和厂址。

6.1.4  出口铟包装箱内标签和包装箱上的标识内容，按外贸部门的有关规定和外商的要求进行。

6.2  包装

6.2.1  铟锭应装入聚乙烯薄膜袋中烫缝封口。每个聚乙烯薄膜袋中只允许装一个锭。

6.2.2  将包装封口的铟锭和标签置于包装箱中。包装箱为双层，内层为聚苯烯白色泡沫箱，外层为木箱。箱内空隙应用软物塞紧，木箱两端用包装带包扎钉牢。

6.2.3  包装箱根据铟锭规格，净重分别为20kg±2kg和10±1kg两种。

6.2.4  不同牌号、不同锭形及规格的铟锭不得混合包装。

6.2.5  包装、启封和使用产品时，应注意环境卫生，不得用手直接拿取铟锭，以免污染产品。

6.3  运输和贮存

6.3.1  铟可编组成集装箱运输，箱毛重应不超过1t。

6.3.2  铟应采用带篷的运输工具运输，防止雨淋。

6.3.3  装运铟的运输工具及贮存铟的库房，应保持清洁、干燥、无腐蚀性物质和其他污染物。

6.3.4  铟包装件在运输、装卸过程中，应采用适合方式，防止包装件碰撞或跌落。

6.3.5  铟在露天堆放时，应用篷布遮盖，并于最下层箱的底部放置高度不小于100mm的垫条，以防受潮。

6.3.6  铟包装件可码堆存放，堆码高度不得超过5层。

6.4  其他

需方如对铟的标志、包装、运输和贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

6.5  质量证明书

每批铟应附有质量证明书，注明：

a）供方名称和商标；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）锭形、锭重、化学成分及表面质量的特殊要求；

d）产品数量；

e）本标准编号；

f）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。