GB/T 6609.27—200X

前    言

GB/T6609共有37个部分，本部分为第27部分。

本部分修改采用了ISO 2926∶2005《用于生产铝的氧化铝—45μm～150μm粒度分布的测定—电成型筛干筛法》。为方便对照，在附录A中列出了本部分的章条和对应的ISO 2926∶2005章条的对照表。

本部分修改采用ISO 2926∶2005将其前言、规范性引用文件、参考文献删除。并根据国内的具体情况增加和修改了一些规定，这些规定用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。这些规定有：

——更改了测定范围。

——将试验筛高度规定为50mm。

——规定了振筛机参数。

——规定了测试样品为50g。

本部分的附录A为资料性附录，附录B、C为规范性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属标准计量质量研究所负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院、XXX起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6609.27—2004。

GB/T 6609.27—200X

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第27部分  粒度分布的测定

电成型筛干筛法

- 范围

本部分规定了用电成型筛干筛分法测定氧化铝粒度分布。

本部分适用于氧化铝的粒度分布的测定。测定范围：45μm～150μm。

本部分不适用编织筛网。

- 方法原理

通过机械振动筛子，使物料自然的通过电成型筛。每部分物料和筛子一起称重，每个筛孔中的包含的物料也被统计计算。

- 仪器

3.1  试验筛：

试验筛为圆形，直径200mm，高度50mm，包括盖子和筛底。盖子、筛子、筛底能组成一个筛分的测试体系。筛网由光滑的电成型的方孔薄片构成。筛孔的尺寸为150μm，106μm，75μm，53μm，45μm。

3.2  振筛机：顶击式振筛机，摆动次数 221次/min，振击次数 147次/min。

3.3  天平：精度0.01g,

3.4  超声清洗器：有足够的体积使筛子垂直完全淹没，气穴不能损坏筛网。

- 试样的制备

用分样器或旋转缩分器得到需要的测试部分，称取50g试样，准确至0.01g。

- 步骤

5.1 实验筛准备

在超声波清洗器中用蒸馏水对整套筛子进行清洗，清洗15s～20s，长时间易损坏筛网。清洗后，用蒸馏水洗筛子，在烘箱中于100℃干燥1h，取出，冷却到室温，在天平上称量筛子，精确到0.01g，同样称量筛底质量。

5.2 测量

5.2.1 将试验筛(3.1)从底盘到顶部按筛孔尺寸增大的顺序组装好。

5.2.2 将称好试样（4）均匀撒布在最顶部的筛底上，盖上顶盖。将套筛固定在振筛机(3.2)上，开启振筛机(3.2)，运转30min分钟，停机，然后静置10分钟，取出套筛。连同样品一起称量每个筛子及筛底，精确到0.01g。

- 测定结果的计算

6.1 按公式（1）计算各粒级试样的质量：

GB/T 6609.27—200X

（1）

公式（1）中：

m3  — 各粒级试样质量，单位为克（g）；

m2 — 试验筛和试样的质量，单位为克（g）；

m1  — 试验筛的质量，单位为克（g）。

6.2 累积计算的每个粒级的样品质量m4。

6.3 按公式（2）重新计算试样的质量m5：

（2）

公式（2）中：

m3 — 各粒级试验筛、筛网、以及筛底所含的试样质量，单位为克（g）。

如果m5超过了的原始试样（5.1）质量大于0.5g，或者m5小于原始试样（5.1）质量，应重新分析。由于样品吸潮，总重量增大是正常的，而任何质量损失最可能是由于样品的物理损失造成。

6.4 按公式（3）累积计算筛网上试样的百分含量：

（3）

结果保留一位小数。

- 精密度

精密度数据见表1

表1 精密度数据

| 试验筛 | 重现性/r | 再现性/R |
| --- | --- | --- |
| +150μm | 1.2 | 1.7 |
| +106 | 1.2 | 8.2 |
| +75 | 0.9 | 2.0 |
| +53 | 0.5 | 2.9 |
| +45 | 0.2 | 0.9 |

- 检验报告

检验报告包括以下信息

a) 通常尺寸的粒度分布表，原始样品的质量以百分数表示；

b) 参考标准；

c) 注明对结果有影响的异常情况和操作。

GB/T 6609.27—200X

附录A

（资料性附录）

表A.1 本部分章条编号与ISO 2926∶2005章条编号对照表

| 本部分章条编号 | 对应的国际标准章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5.1 |
| 5 | 5.2，5.3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 7 |

GB/T 6609.27—200X

附录B

（规范性附录）

表B.1 粒度分布计算例子

| 试验筛 μm | 空筛质量（m1） g | 筛子和样品质量（m2） g | 样品质量（m3） g | 累积质量（m4） g | 累积分布（m6） % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 411.06 | 412.49 | 1.43 | 1.43 | 3.76 |
| 106 | 435.93 | 446.10 | 10.17 | 11.60 | 30.48 |
| 75 | 430.88 | 446.38 | 15.50 | 27.10 | 71.20 |
| 63 | 427.12 | 434.60 | 7.48 | 34.58 | 90.86 |
| 45 | 408.80 | 410.18 | 1.38 | 35.98 | 94.48 |
| 筛底 | 248.62 | 286.72 | 2.10 |  |  |
| 原始质量 m0=37.81g 筛分后总质量 m5=38.06g |

表B.2 粒度分析报告例子

| 筛分数 | 粒度分布质量分数 % |
| --- | --- |
| +150 µm | 3.8 |
| +106 µm | 30.5 |
| +75 µm | 71.2 |
| +63 µm | 90.9 |
| +45 µm | 94.5 |

GB/T 6609.27—200X

附录C

（规范性附录）

试验室测定结果

根据本部分由5个实验室分别对3个氧化铝样品进行测试，结果见下表。每个值为两次平均值。重复性条件下的实验室之间的平均值和见下表。

表C.1 5个实验室测定3个样品的结果

| 样品 | 实验室 | 每部分结果的平均值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | +150 µm | +106 µm | +75 µm | +63 µm | +45 µm |
| S-074 | 1 | 7.1 | 45.8 | 80.8 | 91.3 | 93.2 |
|  | 2 | 8.2 | 41.9 | 81.1 | 91.0 | 93.0 |
|  | 3 | 7.8 | 46.6 | 80.1 | 91.6 | 92.9 |
|  | 4 | 7.4 | 41.2 | 80.5 | 90.9 | 93.8 |
|  | 5 | 7.4 | 41.7 | 80.3 | 90.9 | 93.0 |
|  |  | 7.6 | 43.4 | 80.6 | 91.1 | 93.2 |
|  |  | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| S-075 | 1 | 18.1 | 60.9 | 85.4 | 91.6 | 92.9 |
|  | 2 | 18.5 | 57.7 | 85.5 | 91.6 | 92.9 |
|  | 3 | 20.2 | 63.3 | 85.6 | 91.9 | 92.8 |
|  | 4 | 17.6 | 56.8 | 85.4 | 91.4 | 93.3 |
|  | 5 | 18.1 | 57.4 | 84.9 | 91.5 | 92.7 |
|  |  | 18.5 | 59.2 | 85.4 | 91.6 | 92.9 |
|  |  | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| S-076 | 1 | 3.1 | 33.0 | 72.7 | 91.2 | 94.6 |
|  | 2 | 4.7 | 30.0 | 73.1 | 91.4 | 94.7 |
|  | 3 | 4.2 | 36.0 | 73.8 | 92.6 | 94.8 |
|  | 4 | 4.1 | 28.7 | 72.0 | 89.8 | 94.9 |
|  | 5 | 3.5 | 29.7 | 72.5 | 90.9 | 94.5 |
|  |  | 3.9 | 31.5 | 72.8 | 91.2 | 94.7 |
|  |  | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 |

# Text boxes

200×-××-××实施

200×-××-××发布

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法第27部分  粒度分布的测定

电成型筛干筛法

Chemical analysis methods and

determination of physical performance of alumina—

Part 27：Determination of flow time

（ISO 2926:2005，Aluminium oxide primarily used for the

production of aluminium — Partical size analysis for the range 45μm to 150 μm — Method using electriformed sieves，MOD）

（讨论稿）

GB /T 6609.27 —200X

代替GB/T 6609.27-2004

MOD ISO2926—2005

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.10

H 12