ICS 71.100.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB /T 6609.31 —200X

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法第31部分  流动角的测定

Chemical analysis methods and

determination of physical performance of alumina—

Part 31：Determination of angle of flow

（讨论稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

GB/T6609.31—200X

前    言

GB/T6609共有37部分，本部分为第31部分。

本部分修改采用了AS 2879.5—2004《氧化铝 第五部分 流动角度的测定》。为方便对照，在附录A中列出了本部分的章条和对应的AS 2879.5—2004章条的对照表。

本部分修改采用AS 2879.5—2004将其前言、规范性引用文件、参考文献删除。并根据国内的具体情况增加和修改了一些规定，这些规定用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。这些规定有：

——删除五氧化二磷干燥剂。

本部分附录A为资料性附录，附录B为规范性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属标准计量质量研究所负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分为首次发布。

GB/T6609.31—200X

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第31部分  流动角度的测定

- 范围

本部分规定了氧化铝流动角度的测定方法。

本部分适用于氧化铝流动角度测定，测定范围：30°～50°。

- 术语

流动角度

测试的材料停止流动后，残留的材料在仪器底部堆成圆锥体。流动角度与此圆锥体的侧面保持一致。为了计算的方便，假设侧面垂直。

- 方法原理

将氧化铝通过一系列漏斗倒入平底容器中。允许通过漏口下漏的氧化铝流出平底容器。根据流入平底容器的材料的质量计算流动角度。

注：用于计算流动角度的方程式见附录A。

- 仪器

4.1  漏斗：直径为110±10mm，内部瓶径的直径为10±2mm.

4.2  可调节流速漏斗：壁面光滑的金属漏斗，直径为65±5mm，内部瓶颈的直径为5.5±0.5mm，长度为110±20mm。漏斗瓶颈的长度为50±5mm.瓶颈底部终止处为正方形。

4.3  平底容器：内径为72.5±0.1mm，内高为72.5±0.1mm，漏口的直径是4±0.1mm，漏口的壁和根部的厚度为4.5±0.1mm，次平地容器的理论容积为300mL。此容器为铝质的，内壁光滑，表面平坦度达到机加工水平。

4.4  孔塞：孔塞的尺寸恰好能够直接塞紧平底容器底部的漏口。

4.5  塑料杯：容积约为400mL。

4.6  直尺

4.7  烘箱：能保持恒温110±5℃。

4.8  水平仪

4.9  平衡仪：悬重精确至0.1g。

- 试样的制备

将约500g测试样品在烘箱中于110±5℃干燥2h。取出置于有活性氧化铝的干燥器中，冷却至室温。

- 步骤

  - 称量塑料杯（4.5），精确至0.1g，记作m0。

  - 按照图1，在气流和振动自由的地方装备流动角度仪，倾口塑料杯除外。用水平仪（4.8）确保仪器

GB/T6609.31—200X

水平。

  - 塞住平底容器的漏口，将试料快速倒入填充漏斗（4.1）中，以保证试料在可调节流速漏斗（4.2）中

连续的流动， 填充平底容器（4.3），直到样品溢出。用直尺（4.6）擦除平底容器顶部多余的样品。过剩的氧化铝也可能会弹落于支撑架上。

图1 流动角测定仪

  - 把塑料杯置于平底容器的下面。移去漏口塞，使测试样品下流。

注：对于一些样品，在流动初期可能会遇到一些困难。细心用一片金属正插入平底容器（从下面），以便于松散材料，开启流动。

  - 当流动停止后，塞住平底容器的漏口，小心的移开塑料杯。称量塑料杯和所含试料的质量，并记录质

量（m1），精确至0.1g。

  - 将平底容器中残留的试料加入塑料杯中。称量塑料杯和所有试料的质量，记录质量（m2），精确至0.1g。

- 测定结果的计算：

GB/T6609.31—200X

按公式（1）计算平底容器常数：

k=3L2h(2L3−3L2l+l3)   ································（1）         式（1）中：

L — 平底容器的内半径，单位为毫米（mm）；

H — 平底容器的内高，单位为毫米（mm）；

I — 平底容器漏口的内半径，单位为毫米（mm）。

按公式（2）计算流动角度：

tanα=k(m2−m1)(m2−m0)      ································（2）

式（2）中：

a — 流动角度，单位为度（°）

k — 步骤（a）中确定的平底容器常数

m2 — 塑料杯和注入平底容器内试料的质量，单位为克（g）；

m1 — 塑料杯和从平底容器流入杯子内的样品的质量，单位为克（g）；

m0 — 塑料杯的质量，单位为克（g）。

计算平均流动角度，并取整数值。

- 精密度

按照本部分，由5家不同的试验单位按照计划展开试验。每一个试验单位都要对5个样品中的任一个进行4次测试。从表1所示的结果中，我们可以计算出可信度为95%。

表1 确定流动角度精密度的数据                         度

| 样品 | 平均流动角度 | 重复性（r） | 再现性（R） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化铝S-053 | 38.4 | 1.4 | 5.1 |
| 氧化铝S-051 | 39.1 | 1.9 | 4.2 |
| 氧化铝S-054 | 43.3 | 0.7 | 5.7 |
| 氧化铝S-055 | 46.1 | 1.3 | 2.2 |
| 氧化铝S-052 | 48.8 | 1.7 | 4.9 |

从这些数据中可以得到重复性为2，再现性为6。

- 检验报告

检验报告应包含下列内容：

a) 参照的标准；

b) 获得的每个样品的数据；

c) 测试实施过程中的数据；

d) 样品在不同角度测得的流动角度的平均值；

f）计算出的可以接受的均值数据。

GB/T6609.31—200X

附录A

（资料性附录）

表A.1 本部分章条编号与AS 2879.5—2004章条编号对照表

| 本部分章条编号 | 对应的国际标准章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 10 |

GB/T6609.31—200X

附录B

（规范性附录）

方程式和平底容器常数

B1  范围

本附录描述了用于计算流动角度方程式和平底容器常数k。

在流动角度方程中，假设:测试过程中，圆锥形孔洞的侧面是直的（在氧化铝样品的流动角度很高的情况下，此侧面会有轻微的翘曲变形）；整个测试过程中，测试材料堆积的密度恒定不变；

图B1 测试完成后的平底容器

B1	方程式和常数

图1表示这个测试过程中平底容器的流动性测试，例如在测试样品已经停止了通过孔的流动之后的情况。此平底容器的内高为h，内半径为L，漏孔的内半径为l。容器中堆积的材料用横截面积表示，容器中材料堆积的高度为h1。а表示流动角度。假设圆锥体的顶部半径为L。

按公式（B1）计算容器的体积：

V=Vc+Vt+Vr     ································ （B1）

式(B1)中:

Vc — 整个测试过程中圆柱部分的体积

Vt — 测试完成后堆积材料的体积

Vr — 测试过程中为了做成锥体而切去的部分

GB/T6609.31—200X

按公式（B2）计算测试完成后容器中堆积材料的体积：

Vt=V-(Vc+Vr)   ································ （B2）

利用公式V=πL2h得出：

Vc=πL2(h−h1)          ································ （B3）

Vt=13πL2(h1+h2)−13πl2h2    ································ （B4）

因此：

Vt=πL2h−[πL2(h−h1)+13πL2(h1+h2)−13πl2h2]     ················· （B5）

化简方程B5得到：

Vt=13π2L2h1+l2h2−L2h2                ················· （B6）

因为h2=ltanα、h1=L−ltanα ,所以方程B6为：

tanα=3Vrπ2L3−3L2l+l3                      ················· （B7）

这里

Vr=mRρ                        ················· （B8）

式(B8)中:

mR — 容器中堆积材料的质量

ρ — 材料堆积的密度

材料堆积的密度值可以通过容器的体积和填入材料的质量计算得出。按公式（B9）计算堆积密度ρ=mπL2h               ················· （B9）

式(B9)中:

m — 填入容器的材料的质量

将方程B9代入方程B8：

Vr=πL2hmRM               ················· （B10）

将方程B10代入方程B7：

tanα=3mRL2hm(2L3−3L2l+l3)     ················· （B11）

对于给定的任何一个容器，h，l，和L都是定值，因此：

GB/T6609.31—200X

tanα=kmRm          ················· （B12）

式(B12)中:

k=3L2h(2L3−3L2l+l3)      ················· （B13）

因此，计算流动角度只需要测定堆积到容器中的材料的质量即可。

B3 	应用实例

假设一个尺寸规则的容器的理论体积是300mL，底部有一个直径为4mm的孔洞。

h=72.56mm；L=36.28mm；l=2.00mm

k=3L2h(2L3−3L2l+l3)=3.27

容器中堆积的材料的质量mR=100g。把mR与试验中流动的材料的质量相加，即可得到实验开始填入容器中的材料的质量（m）。总共是320g。

tanα=kmRm=100320×3.27=1.02

因此а≈46°。