附件二：

《散装浮选重金属精矿取样制样方法》试验方案研论

会会议纪要

《散装浮选重金属精矿取样制样方法》试验方案研讨会于2008年3月5日在广西南宁市举行。参加此次会议的有中国有色金属工业标准计量质量研究所、大冶有色金属有限公司、株洲冶炼集团有限公司、葫芦岛锌厂、金川集团有限公司、江西铜业公司、铜陵有色金属公司、陕西东岭锌业股份有限公司、南通出入境检验检疫局、中金岭南韶关冶炼厂、云南铜业集团公司和山东阳谷祥光铜业有限公司等12个单位的29名代表。

会议由全国有色金属标准化技术委员会赵军锋同志主持，赵军锋同志首先就现行国家标准GB/T 14260~14263－93（铜、铅、锌散装浮选精矿取样制样方法）修订及散装浮选镍精矿取制样方法的制定任务的重要性及近期工作总体规划等内容做了全面的说明，之后组织全体代表就铜、铅、锌精矿取制样方法现行国家标准现状、水平和修订必要性及本次修订铜、铅、锌精矿和制定镍精矿取制样方法的原则做了全面分析，针对中国有色金属工业标准计量质量研究所提出的试验方案（见附件一），重点对品质波动试验、精密度试验、取样系统误差校核试验的试验目的和所波及的份样采取方法、份样数、份样量、样品组合缩分方法和制样流程、三个试验的试验方法和应注意的问题等进行了深入讨论，与会代表结合实际提出了一些意见和建议，如制样流程、缩分方法应进行部分修改、成分试样数量应增加、标准编排方式应进一步改进等，对这些意见，会议决定在制修订标准过程一并考虑，同时会上同意将大冶有色金属公司修订的行标《散装浮选铜精矿中金银分析取样制样方法》一起列入本次试验方案中。

为了保证试验和标准制修订任务按时完成，会议对本次标准的负责起草单位、参加起草单位以及试验内容进行了落实（见表1），初步确定了试验和标准制修订的进度（见表2）。

表1标准制修订任务落实情况

| 标准名称 | 负责起草单位 | 参加起草单位 | 试验内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《散装浮选铜精矿取样制样方法》 《散装浮选铜精矿中金银分析取样制样方法》 | 大冶有色金属有限公司 | 铜陵有色金属公司、云南铜业公司、山东阳谷祥光铜业有限公司、南通出入境检验检疫局、江西铜业公司 | 按有色标准所提供的试验方案中表1的规定进行。 |
| 《散装浮选铅精矿取样制样方法》 | 株洲冶炼集团有限公司 | 陕西东岭锌业股份有限公司、韶关冶炼厂、凡口铅锌矿、葫芦岛锌厂、豫光金铅、南通出入境检验检疫局 |  |
| 《散装浮选锌精矿取样制样方法》 | 葫芦岛锌厂 | 株洲冶炼集团有限公司、陕西东岭锌业股份有限公司、韶关冶炼厂、凡口铅锌矿、豫光金铅、南通出入境检验检疫局 |  |
| 《散装浮选镍精矿取样制样方法》 | 金川集团有限公司 | 南通出入境检验检疫局、甘肃出入境检验局 |  |

表2 标准制修订的进度安排

| 时间进度 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2008年3月~10月 | 各负责起草单位根据总方案调整自己试验方案，于2008年3月20日之前将方案发至各协作单位； 各单位落实试验人员、制定试验计划； 进行品质波动试验、精密度试验和取样系统误差校核试验。 |
| 2008年11月~12月 | 编写试验报告； 起草标准征求意见稿。 |
| 2009年1月~3月 | 征求相关单位对标准初稿的意见和建议。 |
| 2009年4月~6月 | 负责起草单位送审稿和起草编制说明书； 召开审定会审定标准。 |

会议要求，会后各负责起草单位要立即按标准所提供的方案为依据，结合本次会议精神制定各自的试验方案，确定试验人员和进度，并与协作单位密切配合，共同完成试验和标准制修订任务，各单位取得的经验和问题应及时向全国有色标委会秘书处汇报，以便研究解决。为了便于试验过程中及时沟通联系，现将各单位主要联系人联系方式列于表3中。

表3试验单位联系方式

| 单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 全国有色金属标准化技术委员会 | 赵军锋 | 13810374791 |
| 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 陈志均 | 0429－3492005 13521861951 |
| 大冶有色金属有限公司 | 刘正明 | 13320929506 |
| 株洲冶炼集团有限公司 | 谭仪文、陈青林 | 13973338636 13707337357 |
| 葫芦岛锌厂 | 李 军 | 13470660808 |
| 金川集团有限公司 | 林秀英 | 13830588010 |
| 铜陵有色金属公司 | 毕建明 | 13605621140 |
| 云南铜业公司 | 何正华 | 13981188826 |
| 山东阳谷祥光铜业有限公司 | 张永中 | 0615-6555917 |
| 陕西东岭锌业股份有限公司 | 周 伟 | 13209208429，0917-7519874 |
| 南通出入境检验检疫局 | 候 晋 | 13815213092 |
| 韶关冶炼厂 | 卓毓瑞 | 13927886949 |
| 凡口铅锌矿 | 谢雪飞 | 13922599030 |
| 江西铜业公司 | 李保娣 | 13036237769 |
| 河南豫光金铅集团有限公司 | 赵波 | 13838935107 |

本次会议达到了预期目的，为顺利开展试验和标准制修订奠定了基础。

研讨会全体成员

2008年3月7日于南宁