GB/T 3954《电工圆铝杆》送审稿

编制说明

编制组

2007年12月15日

GB/T 3954《电工圆铝杆》送审稿编制说明

1编制依据

1.1GB/T 3954-2001《电工圆铝杆》已经颁布执行6年，在这6年来，2001版标准基本满足了生产、科研、贸易的要求，为国家产业的发展起到过积极推动作用。随着科学技术的不断发展，原国标的部分内容已不能满足生产和贸易的要求。

为适应科技的发展，满足用户的需求，与国际市场接轨，对GB/T 3954-2001《电工圆铝杆》进行修改。在修改过程中，力求反映电工圆铝杆全国的发展水平，并达到国际先进水平。

1.2根据有色轻金属标准化委员会有关文件安排，《电工圆铝杆》国标修订由包头铝业股份有限公司负责，中铝贵州分公司等参加起草。任务完成时间为2007-2008年。

2编制原则

2.1按照GB/T 1.1-2000《标准化工作》导则及GB/T 1.3的要求进行格式、结构的编排。

2.2严格执行国家的法律法规。

2.3在原GB/T 3954-2001的基础上，根据国家采用国际标准的要求，积极采用美国ASTM、欧盟EN标准。

2.4结合我国目前生产现状，体现标准的科学性、先进性、合理性和经济适用性。

2.5根据国内外贸易情况，充分满足用户的需求。

3编制过程

3.1接到任务后，包头铝业股份有限公司组建了由各方面专家及技术人员组成的起草小组，开展各项工作。主要调查了解国内电工圆铝杆生产、使用及执行标准等情况，收集对标准的修订意见和大量的数据，同时尽可能收集分析国内外相关标准和研究报告、论著等，本着标准修订的基本原则，在这些信息基础上，起草了标准第一草案。

3.2  2007年3月，在湖北武当，由全国有色金属标准化技术委员会主持召开了标准第一草案的预审会，根据预审会会议纪要（详见中国有色金属标准计量质量研究所网站《2007年3月湖北—轻标委（产品组）——会议纪要》），包头铝业股份有限公司组织编制标准的第二草案（征求意见稿）。2007年6月完成此标准征求意见稿并挂网（中国有色金属标准计量质量研究所网站www.cnsmq.com）,广泛征求各生产厂家及用户意见，同时发函至全国54 家电工圆铝杆生产厂家及用户征求意见。

3.3 2007年8月-12月，包头铝业股份有限公司抽调各方面专家及技术人员组成调研小组（有中铝股份公司贵州分公司 、 新疆众和、四川启明星等企业代表参加），对有关生产单位、使用单位进行了调研，先后走访了中铝贵州分公司、云南铝业、石家庄冀华铝业有限公司、河北电力中兴线缆有限责任公司等多个单位。2008年2月，编制组对各单位意见进行了认真研究，初步确定了处理意见，并将采纳的意见纳入标准中，形成标准送审稿。

4 编制说明

4.1关于分类

4.1.1  2001版对83版型号为L、L2、L4、L6的单一电工圆铝杆进行扩充形成了“纯铝电工圆铝杆、稀土铝电工圆铝杆”两类，但从目前电工圆铝杆的发展趋势看，已不能满足生产及市场的需求。

4.1.2从查阅的国际相关标准资料看，如美国ASTM B 233-97是针对电工用1350圆铝杆、ASTM B 398/B398M是针对6201-T81电工圆铝线、ASTMB317-88 6101是针对导电用铝合金挤制棒、管、结构型材；国际电工委员会IEC 104（1987）针对架空导线用铝镁硅合金线；欧盟标准EN1715-2：1997是针对1370、1350及6201、6101等材料，而我国的GB/T 3954《电工圆铝杆》没有进一步细分。

4.1.3高纯度的铝（铝含量在99.99%）在20℃的导电性能：电阻率为26.548nΩ·m；等体积的电阻率为64.94%IACS。在低温时，铝的导电性能对纯度十分敏感，99.996%或纯度更高的铝在1.1～1.2K时可能成为超导体①。含铝99.5%的工业纯铝挤出的95mm2、150mm2和240mm2截面积实芯铝电线特别软，容易铺设，经应用证实，高压地下电缆不再需要采用绞合导线，可直接使用实芯铝导线②。

4.1.4工业纯铝1060、1070A是技术条件较成熟的生产线材的产品；工业用纯铝1A99、1A90根据供需双方商定，亦可生产线材；而合金6101、6201是高强度导电棒材与线材的成熟产品。①

4.1.5稀土在铝中起除气除杂，晶粒细化改善合金的加工特性③④⑤，提高铝的耐腐蚀性⑥⑦方面已经得到广泛的证实，预以保留。

4.1.6 AE-2（6101）合金的电阻率比铝高10-12%，理论为0.315～0.33 Ω·mm2/m，其强度极限为160～220 MPa，相对伸长率为12%。⑧从前期调研情况看，一些生产厂家已经有多年的生产合金圆铝杆的生产经验。

基于以上情况，新标准中在品种上进一步细化，纯铝电工圆铝杆由牌号1A97、1A95、1A93、1A90、纯铝（保持旧版标准化学成分组成）、稀土电工圆铝杆（1R50）组成；合金电工圆铝杆牌号由6101、6201组成。

4.2关于型号和状态

考虑到生产使用中各方习惯，本标准基本沿用GB/T 3954-2001中型号来区分产品不同的产品品种，用A表示，但基于品种增加，为避免混淆增加了纯铝电工圆铝杆（牌号1A97、1A95、1A93、1A90）B和B2两个的型号，及合金铝圆铝杆C、D两个型号。对于状态，按照GB/T 16475《变型铝及铝合金状态代号》中的规定，将新标准中的圆铝杆的状态确定为O、H112和T4，与国际上通用的状态代号命名方法一致。

4.3关于成分

除牌号纯铝（1E50）成分直接引用GB 3954-2001版本不变；稀土电工圆铝杆为新注册牌号（1R50）；牌号6201在GB/T 3190-1996中没有外，其他牌号均基本符合GB/T 3190-1996的牌号，对牌号为1A97、1A95、1A93、1A90根据生产情况，增加了杂质元素分析。故牌号6201取用欧盟EN1715（引自欧盟EN573-3：2003）中规定的化学成分（与美标ASTM B  3981  B398M含量一致）。

4.4关于尺寸偏差

原标准只规定了直径范围，不限定具体直径，偏差也仅限定为±0.5和±0.7两类，略显粗糙，本标准考虑到不同厂家不同产品或不同工业设备之间的差距，参考欧盟标准EN1715-1：1997中的直径范围（直径范围根据中国国情作了适当修改）、偏差、典型直径，而不圆度基本沿用GB 3954-2001版要求，对直径在7.0～8.0的加严要求，f值调整为0.6mm，对直径14.0～21.0的加严要求，f值调整为1.0mm。

4.5关于标记示例

产品标记也是一种表示具体产品命名的方法，由于产品标记不但要求具有简明、准确的特点，同时要便于计算机存储检索，按照GB/T 1.3和有色加工产品编写示例的规定，基本保持原GB/T 3954-2001不变，但增加了新增牌号的的示例内容。

4.6关于机械性能

4.6.1电工圆铝杆的机械性能要求，直接关系到最终产品是否能满足有关标准的规定，拉制不同的尺寸的线材和不同用途的导线对电工圆铝杆的力学性能要求也不一样。

4.6.2本标准对牌号为纯铝（1E50）的圆铝杆力学要求与GB/T 3954-2001版中品种为“纯铝电工圆铝杆”的力学要求基本一致：抗拉强度分为5个档次，指标基本维持不变，经多年生产实践证明，这样划分是合理的，能满足生产使用要求，（2001版等效采用欧盟DIN EN1715 ：1997中1350、1370材料的强度划分）；伸长率基本延用原标准要求不变，型号A2、A4略有增加。

4.6.3本标准对牌号为1R50的稀土电工圆铝杆的力学性能：抗拉强度基本维持原标准不变；伸长率延在原标准基础上，型号RE-A2、RE-A4略有增加。

4.6.4对于牌号为1A97、1A95、1A93、1A90电工圆铝杆，经查阅有关资料①②③，结合生产实践，O状态下的抗拉强度定为30～65 MPa，伸长率定为不小于35%，H112状态下的抗拉强度定为60～90 MPa，伸长率定为不小于15%。

4.6.5对于合金圆铝杆6101、6201两类产品力学性能：T4状态下的抗拉强度等同采用欧盟标准EN1715-1：1997中某划分要求，增加上限要求，分别定为大于150～200 MPa和160～220MPa；为符合我国国情，伸长率根据生产情况设定。

4.7关于电性能

4.7.1 GB/T 3954-2001中的电性能是采用德国DIN 40501标准的规定，比相应的美国ASTM B 233标准要高，从多年的生产使用看，绝大多数厂家能满足要求，故新标准对牌号纯铝（1E50） 及稀土电工圆铝杆（1R50）的电性能要求与旧版标准一致，保留原指标不变。

4.7.2 对牌号为1A97、1A95、1A93、1A90的电性能要求，经查阅资料及生产数据统计分析，定为B对应27.15、B2对应27.25。

4.7.3对于牌号为6101、6201的合金杆，电性能参考采用欧盟EN 1715-2：1997标准的要求，根据生产实际，分别定为电阻率（20℃）不大于35.00nΩ·m、36.00 nΩ·m。

4.7.4国际电工委员会IEC 104（1987）《架空导线用铝镁硅合金线》电阻率要求是A型为：32.84 nΩ·m、B型为：32.53 nΩ·m，美国标准ASTM B 398/B 398M中《6201-T81电工用铝合金线》在20℃时电阻率≤32.841 nΩ·m。

4.8关于表面质量

对原标准3.5条表面质量的描述，多年来各生产、使用单位认为原描述基本能反映铝杆的缺陷，故保留原标准的表述。

4.9关于交货

由于各厂家生产设备、生产工艺不尽相同，各厂家需求也不相同，故对每卷重量不加限制，交货时可根据双方协议。1000Kg及以上为大卷，300～1000Kg为小卷。对每圈根数加严要求，由原标准“大卷每卷不超过三根，小卷应为一根”修改为“电工圆铝杆大卷每卷不超过2根，小卷每卷应为1根，”。对“除非另有协议，电工圆铝杆不允许焊接或扭转”保留。

4.10关于检验规则

原标准对检验规则是按GB/T 1.1，GB/T 1.3的规定表述的，包括检查和验收、组批、检验项目、取样、检验结果的判定等，条理较清晰，也便于执行，故维持原标准内容不变。

5新旧国家标准对比

5.1材料牌号

| 旧标准 | 新标准 |
| --- | --- |
| 无 | 1A97 |
|  | 1A95 |
|  | 1A93 |
|  | 1A90 |
|  | 纯铝（1E50） |
|  | 稀土铝1R50 |
|  | 6101 |
|  | 6201 |

5.2尺寸偏差

| 旧标准 mm | 新标准 mm |
| --- | --- |
| 直径 | 偏差 | 不圆度，不大于 | 直径的范围 | 偏差，标准直径的% | 不圆度，不大于 | 典型的直径 |
| 7.0～12.0 | ±0.5 | 0.9 | 7.0～8.9 | ±5 | 0.6 | 7.5 |
|  |  |  | 9.0～10.9 | ±5 | 0.9 | 9.5 |
| 12.5～20.0 | ±0.7 | 1.2 | 11.0～13.9 | ±5 | 0.9 | 12.0 |
|  |  |  | 14.0～16.9 | ±5 | 1.0 | 15.0 |
|  |  |  | 17.0～21.9 | ±5 | 1.0 | 19.0 |
|  |  |  | 22.0～25.0 | ±5 | 1.2 | 24.0 |

5.3 力学性能和电性能

| 旧标准 | 新标准 |
| --- | --- |
| 型号 | 抗拉强度，MPa | 伸长率，不小于 | 电阻率（20℃）nΩ·m不大于 | 牌号 | 型号 | 状态 | 抗拉强度，MPa | 伸长率，不小于 | 电阻率（20℃）nΩ·m不大于 |
| A和RE-A | 60～80 | 25 | 27.55 | 1A97 1A95 1A93 1A90 | B | 0 | 35～65 | 35 | 27.15 |
| A2和RE-A2 | 80～110 | 12 | 27.85 |  | B2 | H112 | 60～90 | 15 | 27.25 |
| A4和RE-A4 | 95～115 | 10 | 28.01 | 纯铝1E50 | A | O | 60～90 | 25 | 27.55 |
| A6和RE-A6 | 110～130 | 8 | 28.01 |  | A2 | H112 | 80～110 | 13 | 27.85 |
| A8和RE-A8 | 120～150 | 6 | 28.01 |  | A4 |  | 95～115 | 11 | 28.01 |
|  |  |  |  |  | A6 |  | 110～130 | 8 | 28.01 |
|  |  |  |  |  | A8 |  | 120～150 | 6 | 28.01 |
|  |  |  |  | 1R50 | RE-A | O | 60～90 | 25 | 27.55 |
|  |  |  |  |  | RE-A2 | H112 | 80～110 | 13 | 27.85 |
|  |  |  |  |  | RE-A4 | H112 | 95～115 | 11 | 28.01 |
|  |  |  |  |  | RE-A6 |  | 110～130 | 8 | 28.01 |
|  |  |  |  |  | RE-A8 |  | 120～150 | 6 | 28.01 |
|  |  |  |  | 6101 | C a | T4 | 150～200 | 10 | 35.00 |
|  |  |  |  | 6201 | D a | T4 | 160～220 | 10 | 36.00 |
|  |  |  |  | a：自然时效7天以上检测。 |

6与国外同类标准对比

国外同类先进标准有美国ASTM  B233-1997、欧盟标准EN1715-2：1997和德国标准DIN 40501：1980，IEC有铝线的标准，但无铝杆的标准。

电工圆铝杆主要性能指标是抗拉强度、电阻率和伸长率，本标准增加新的牌号1A97、

1A95、1A93、1A90有关要求，是其它标准所没有的；纯铝（1E50）牌号，与美国ASTM  B233-1997相比，本标准牌号更细，抗拉强度分档多一档，要求伸长率，电阻率要求更严，故新标准略高于美国标准；与欧盟标准EN1715-2：1997相比，新标准纯铝（1E50）杆抗拉强度略有不同，电阻率基本相当，合金杆6101、6201，电阻率相同，故新标准等效欧盟标准EN1715；与德国标准DIN 40501相比，纯铝（1E50）杆的抗拉强度基本一致，伸长率基本一致，电阻率完全一致，故新标准等效德国标准DIN 40501。

7发布情况

GB/T 3954为推荐性国家标准，新标准发布实施之日起，代替GB/T 3954-2001。

8附表

其他国家相关标准要求

表1 ASTM B233-97  电工用1350拉制线坯

| 时效制度 | 抗拉强度MPa | 电阻率Ω·mm/m | 等效体积导率%IACS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1350-0 | 59～97 | ≤0.027899 | ≥61.8 |
| 1350-H12与H22 | 83～117 | ≤0.0280305 | ≥61.5 |
| 1350-H14与H24 | 103～138 | ≤0.028080 | ≥61.4 |
| 1350-H16与H26 | 117～152 | ≤0.028126 | ≥61.3 |

表2EN 1715-2:1998

铝及铝合金拉丝第一部分：应用于电气方面特殊要求

| 表1.电工用——运输特性——机械和电气特性 |
| --- |
| 材料符号 | 材料状态 | 机械特性 | 电阻率 μΩ.cm max | 电导率%IACS min |
|  |  | Rm MPa | 典型的伸长率 % |  |  |
|  |  | min | max |  |  |  |
| EN AW-1370(EAL99.7) 和 EN AW-1350(EAL99.5) | H14 | 115 | 130 | 14 | 2.801 | 61.5 |
|  | H13 | 105 | 120 | 16 | 2.801 | 61.5 |
|  | H12 | 95 | 110 | 20 | 2.801 | 61.5 |
|  | H11 | 80 | 95 | 25 | 2.785 | 61.9 |
|  | O | 60 | 80 | 40 | 2.725 | 63.3 |
| EN AW-6101(EALMgSi) | T11) | 190 | — | 17 | 3.50 | 49.2 |
|  | T41) | 150 | — | 23 | 3.50 | 49.2 |
| EN AW-6201(EALMgSi) | T11) | 205 | — | 17 | 3.60 | 47.8 |
|  | T41) | 160 | — | 21 | 3.60 | 47.8 |
| 1）至少淬火3天以后检测 |

表3  德国DIN 40501第5部分

电工用连铸连轧铝线材E-Al供货技术条件、尺寸

| 强度性能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编写符号 | 材料号 | 抗拉强度N/mm2 | 断裂延伸率%定向值③ | 20℃导电率 专用电阻Ω·mm2/m 最大① | 传导性 m/Ω·mm2 最小 |
| E-Al F6② | 3.0257.10 | 60～80 | 30 | 0.02755 | 36.3 |
| E-Al F8 | 3.0257.07 | 80～95 | 15 | 0.02785 | 35.9 |
| E-Al F10 | 3.0257.98 | 95～110 | 12 | 0.02801 | 35.7 |
| E-Al F11 | 3.0257.09 | 105～120 | 10 | 0.02801 | 35.7 |
| E-Al F12 | 3.0257.99 | 115～130 | 8 | 0.02801 | 35.7 |
| 注:1.在温度没有偏差时测量，就应考虑单位电阻率改变或0.00011Ω·mm2/m。 2.轧制后退火。 3.与验收无关。 |

9部分厂家圆铝杆典型数据

9.2纯铝杆（1E50）

厂家A

| 序号 | 型号 | 抗拉强度MPa | 伸长率 | 电阻率Ω·mm/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 27.63 | 113 | 9 |
| 2 |  | 27.75 | 111 | 12 |
| 3 |  | 27.73 | 115 | 10 |
| 4 |  | 27.71 | 113 | 10 |
| 5 |  | 27.71 | 115 | 12 |
| 6 |  | 27.73 | 114 | 10 |
| 7 |  | 27.74 | 112 | 12 |
| 8 |  | 27.76 | 110 | 13 |
| 9 |  | 27.76 | 113 | 14 |
| 10 |  | 27.74 | 112 | 11 |
| 11 |  | 27.66 | 113 | 9 |
| 12 |  | 27.71 | 114 | 9 |
| 13 |  | 27.72 | 112 | 11 |
| 14 |  | 27.74 | 114 | 9 |
| 15 |  | 27.71 | 114 | 14 |
| 16 |  | 27.68 | 115 | 14 |
| 17 |  | 27.71 | 117 | 10 |
| 18 |  | 27.71 | 116 | 12 |
| 19 |  | 27.78 | 115 | 12 |
| 20 |  | 27.69 | 105 | 17 |
| 21 |  | 27.70 | 117 | 10 |
| 22 |  | 27.71 | 113 | 13 |
| 23 |  | 27.71 | 115 | 12 |
| 24 |  | 27.73 | 116 | 10 |
| 25 |  | 27.73 | 111 | 12 |
| 26 |  | 27.75 | 109 | 11 |
| 27 |  | 27.72 | 120 | 12 |
| 28 |  | 27.72 | 111 | 13 |
| 29 |  | 27.74 | 110 | 13 |
| 30 |  | 27.75 | 109 | 17 |
| 31 |  | 27.74 | 113 | 12 |
| 32 |  | 27.78 | 114 | 14 |
| 33 |  | 27.76 | 113 | 14 |
| 34 |  | 27.71 | 113 | 10 |
| 35 |  | 27.71 | 109 | 13 |

厂家B

| 化学成分 | 牌号 |
| --- | --- |
| AL | 杂 质 含 量 |  |
|  | Fe | Si | Cu | Ga | Mg | Zn | 杂质总和 |  |
| 99.79 | 0.15 | 0.06 | ‹0.005 | 0.013 | ‹0.010 | ‹0.010 | 0.223 | AL99.70A |
| 序 号 | 产 品 编 号 | 型 号 | 直 径r（mm） | 力 学 性 能 和 电 性 能 |
|  |  |  |  | 抗 拉 强 度（Mpa） | 伸长率 （%） | 电 阻 率 20℃ nΩ.m |
| 1 | 2007年 | A2 | Φ9.5 | 86 | 18 | 27.65 |
| 2 |  | A2 | Φ9.5 | 90 | 18 | 27.70 |
| 3 |  | A2 | Φ9.5 | 100 | 16 | 27.65 |
| 4 |  | A2 | Φ9.5 | 108 | 14 | 27.80 |
| 5 |  | A2 | Φ9.5 | 110 | 12 | 27.85 |
| 6 |  | A4 | Φ9.5 | 95 | 16 | 27.75 |
| 7 |  | A4 | Φ9.5 | 109 | 13 | 27.68 |
| 8 |  | A4 | Φ9.5 | 110 | 14 | 27.88 |
| 9 |  | A4 | Φ9.5 | 115 | 8 | 27.86 |
| 10 |  | A4 | Φ9.5 | 115 | 10 | 27.88 |
| 11 |  | A6 | Φ9.5 | 110 | 12 | 27.62 |
| 12 |  | A6 | Φ9.5 | 120 | 9 | 27.90 |
| 13 |  | A6 | Φ9.5 | 125 | 8 | 27.92 |
| 14 |  | A6 | Φ9.5 | 126 | 7 | 27.89 |
| 15 |  | A6 | Φ9.5 | 130 | 6 | 27.95 |
| 16 |  | A8 | Φ9.5 | 120 | 8 | 27.80 |
| 17 |  | A8 | Φ9.5 | 128 | 6.5 | 27.91 |
| 18 |  | A8 | Φ9.5 | 135 | 6 | 27.92 |
| 19 |  | A8 | Φ9.5 | 148 | 6 | 27.95 |
| 20 |  | A8 | Φ9.5 | 150 | 5 | 27.98 |
| 21 | 此2006年生产 | A2 | Φ9.5 | 91 | 16 | 17.39 |
| 22 |  | A2 | Φ9.5 | 97 | 12 | 27.55 |
| 23 |  | A2 | Φ9.5 | 101 | 12 | 27.55 |
| 24 |  | A2 | Φ9.5 | 103 | 15 | 27.39 |
| 25 |  | A2 | Φ9.5 | 95 | 17 | 21.33 |
| 26 |  | A4 | Φ9.5 | 105 | 15 | 27.79 |
| 27 |  | A4 | Φ9.5 | 102 | 14 | 27.56 |
| 28 |  | A4 | Φ9.5 | 108 | 10 | 27.91 |
| 29 |  | A4 | Φ9.5 | 102 | 16 | 27.80 |
| 30 |  | A4 | Φ9.5 | 104 | 10 | 27.53 |

| 31 |  | A6 | Φ9.5 | 118 | 8 | 27.85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 2006 | A6 | Φ9.5 | 116 | 10 | 27.69 |
| 33 |  | A6 | Φ9.5 | 113 | 8 | 27.62 |
| 34 |  | A6 | Φ9.5 | 115 | 10 | 27.83 |
| 35 |  | A6 | Φ9.5 | 115 | 8 | 27.63 |
| 36 |  | A8 | Φ9.5 | 122 | 7 | 27.83 |
| 37 |  | A8 | Φ9.5 | 121 | 7 | 27.68 |
| 38 |  | A8 | Φ9.5 | 123 | 6 | 27.87 |
| 39 |  | A8 | Φ9.5 | 120 | 6 | 27.81 |
| 40 |  | A8 | Φ9.5 | 123 | 6 | 27.62 |

厂家C

| 化学成分 | 牌 号 |
| --- | --- |
| AL | 杂 质 含 量 |  |
|  | Fe | Si | Cu | Ga | Mg | Zn | 杂质总和 |  |
| 序 号 | 产 品 编 号 | 型 号 | 直 径r （mm） | 力 学 性 能 和 电 性 能 |
|  |  |  |  | 抗 拉 强 度 （Mpa） | 伸长率 （%） | 电 阻 率 20℃ nΩ.m |
| 1 | 2007 | A2 | 9.5 | 100 | 19 | 27.80 |
| 2 |  | A2 |  | 103 | 18 | 27.84 |
| 3 |  | A2 |  | 108 | 12 | 27.83 |
| 4 |  | A2 |  | 104 | 15 | 27.71 |
| 5 |  | A2 |  | 109 | 16 | 27.83 |
| 6 |  | A4 |  | 115 | 16 | 27.92 |
| 7 |  | A4 |  | 112 | 17 | 27.80 |
| 8 |  | A4 |  | 113 | 16 | 27.92 |
| 9 |  | A4 |  | 114 | 12 | 27.87 |
| 10 |  | A4 |  | 114 | 12 | 27.88 |
| 11 |  | A6 |  | 117 | 10 | 27.90 |
| 12 |  | A6 |  | 120 | 15 | 27.94 |
| 13 |  | A6 |  | 120 | 15 | 27.93 |
| 14 |  | A6 |  | 122 | 13 | 27.89 |
| 15 |  | A6 |  | 121 | 11 | 27.89 |
| 16 |  | A8 |  | 120 | 17 | 27.89 |
| 17 |  | A8 |  | 136 | 7 | 27.91 |
| 18 |  | A8 |  | 122 | 11 | 27.94 |
| 19 |  | A8 |  | 125 | 10 | 27.92 |
| 20 |  | A8 |  | 126 | 11 | 27.92 |
| 21 |  | A2 |  | 102 | 14 | 27.81 |
| 22 |  | A2 |  | 99 | 16 | 27.76 |
| 23 |  | A2 |  | 99 | 14 | 27.84 |
| 24 |  | A2 |  | 103 | 11 | 27.95 |
| 25 |  | A2 |  | 100 | 15 | 27.86 |
| 26 |  | A4 |  | 113 | 14 | 27.91 |
| 27 |  | A4 |  | 114 | 15 | 27.75 |
| 28 |  | A4 |  | 115 | 15 | 27.90 |
| 29 |  | A4 |  | 114 | 13 | 27.82 |
| 30 |  | A4 |  | 111 | 15 | 27.75 |

| 31 | 2008年 | A2 | 9.5 | 104 | 8 | 27.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | A2 |  | 109 | 13 | 27.61 |
| 33 |  | A2 |  | 106 | 12 | 27.59 |
| 34 |  | A2 |  | - | - | - |
| 35 |  | A2 |  | - | - | - |
| 36 |  | A4 |  | 113 | 13 | 27.79 |
| 37 |  | A4 |  | 113 | 12 | 27.79 |
| 38 |  | A4 |  | 111 | 16 | 27.91 |
| 39 |  | A4 |  | 112 | 11 | 27.61 |
| 40 |  | A4 |  | 111 | 14 | 27.61 |
| 41 |  | A6 |  | 120 | 14 | 27.75 |
| 42 |  | A6 |  | 119 | 13 | 27.87 |
| 43 |  | A6 |  | 118 | 10 | 27.82 |
| 44 |  | A6 |  | 119 | 13 | 27.96 |
| 45 |  | A6 |  | 119 | 13 | 27.92 |
| 46 |  | A8 |  | 128 | 8 | 27.92 |
| 47 |  | A8 |  | 122 | 12 | 27.89 |
| 48 |  | A8 |  | 128 | 12 | 27.94 |
| 49 |  | A8 |  | 133 | 6 | 27.97 |
| 50 |  | A8 |  | 135 | 6 | 27.94 |

9.2 牌号1A97、1A95、1A93、1A90国内有关厂家数据：

| 状态 | 理化性能 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度 | 伸长率 | 电阻率 | Al |
| H112 | 82 | 20 | 26.83 | 1A95 |
|  | 86 | 15 | 26.78 | 1A95 |
|  | 78 | 25 | 27.24 | 1A90 |
|  | 79 | 26 | 27.23 | 1A90 |
|  | 76 | 24 | 27.02 | 1A93 |
|  | 75 | 26 | 27.02 | 1A93 |
|  | 71 | 27 | 26.69 | 1A97 |
|  | 70 | 26 | 26.73 | 1A97 |
|  | 97 | 18 | 27.24 | 1A90 |
|  | 98 | 19 | 27.20 | 1A93 |
| O | 最小：35 最大：40 | 最小：35 最大：40 | 平均：26.61 | 1A95 |

9.3牌号6101、6201国内有关厂家数据：

| 产品 | 电阻率 | 抗拉强度 | 伸长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6201 | 最大：34.50 最小：32.92 | 最大：226 最小：184 | 最大：17 最小：11 |
|  | 最大：35.65 最小：34.38 | 最大：203 最小：153 | 最大：19 最小：10 |
|  | 最大：34.77 最小：34.55 | 最大：220 最小：218 | 最大：14 最小：12 |
|  | 最大：35.52 最小：34.09 | 最大：207 最小：157 | 最大：16 最小：10 |
|  | 最大：34.44 最小：33.82 | 最大：204 最小：204 | 最大：14 最小：13 |
|  | 最大：34.42 最小：33.18 | 最大：216 最小：168 | 最大：15 最小：10 |
| 6101 | 最大：32.78 最小：32.64 | 最大：185 最小：181 | 最大：16 最小：14 |
|  | 最大：33.83 最小：33.80 | 最大：204 最小：200 | 最大：16 最小：11 |

参考资料、文献

1参考文献

①王祝堂  田荣璋《铝合金及其加工手册》          2005.1

②高静安  谢永生《铝合金材料的应用与技术开发》  2004

③张密林          稀土                          1998.5

④辛贤柳          稀土                          1998.6

⑤仲崇彩          轻金属                        2000.1

⑥冯法轮          稀土                          1991.5

⑦魏永锋          轻金属                        1997 .7

⑧向凌宵         《原铝及其合金的熔炼和铸造》   2005.5

⑨陈  越         上海有色金属                   1998.3

⑩汪良宣          稀土                          1993.1

⑾王  冰          稀土                          1998.3

⑿苏华光          电线电缆                      1998.3

2国外标准资料

美国标准ASTM  B233-1997

欧盟标准EN1715-2：1997

德国标准DIN 40501：1980

美国标准ASTM  B230-1999