前    言

本标准的方法一为“铝电解系列开关分流不停电停、开槽方法”；方法二为“铝电解槽变电阻自熔断分流系列不停电停、开槽方法”。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由郑州中实赛尔科技有限公司、河南中孚实业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：梁学民、王有山、辛朋辉、冯冰、许红欣。

铝电解系列不停电停、开槽方法

方法一   铝电解系列开关分流不停电停、开槽方法

范围

本方法规定了铝电解槽开关分流系列不停电停、开槽的方法、设备、技术条件。

本方法适用于铝电解槽的系列不停电停槽或开槽，适用槽容量70KA～500KA。

术语

下列术语适用于本标准。

停、开槽（英文名称）

停、开槽指铝电解槽的停槽和开槽，停槽指流经铝电解槽的电流被短路母线旁路而停止运行，开槽指铝电解槽被旁路的电流重新流经电解槽而投入运行。

不停电（英文名称）

不停电指铝电解槽所在的系列保持全电流的80%以上。

方法原理

在铝电解槽的阴、阳极之间接入开关，闭合开关使之形成与电解槽阴、阳极的并联电路，实现对电解槽电流的分流。停槽时，闭合原处于断开状态的铝电解槽短路母线，电解槽上的电流被短路母线旁路，实现停槽；开槽时，断开原处于闭合状态的铝电解槽短路母线，电流从电流槽流过，实现开槽。停、开槽完成后，断开并移出开关。见图1。

1——阴极母线出线；2——阴极母线；3——铝电解槽；4——铝电解槽短路母线；5——开关；

6、7——连接母线；8——控制电缆；9——开关控制柜；10——阳极母线；11——槽电压表。

图1  铝电解系列开关分流不停电停、开槽方法原理图

设备及器具

开关

直流有载开关，容量应满足电解槽容量需要；结构形式应满足与电解槽对接的需要；具有防磁性能。主要技术参数及安装形式见附录A。

开关控制柜

能够同时控制多台开关，具有回路检测、故障报警、不同步拒动作保护及防磁性能。主要技术参数见表1。

表1  控制柜主要参数

| 主 要 项 目 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 控制开关组数 | 组 | 2～10 |
| 输入电压 | V | AC 220/380 |
| 充电电压 | V | DC 0～400可调 |
| 充电时间 | S | 10—65 |
| 手动放电时间 | S | 20 |
| 合闸电流 | A | 200 |
| 分闸电流 | A | 150 |
| 合闸脉冲宽度 | S | 0.01～0.3 |
| 分闸脉冲宽度 | S | 0.01～0.2 |
| 动作精度误差 | % | ＜3 |

连接母线装置

单根母线电阻≤2μΩ，接口有效压接面积大于或等于其有效导电截面积的2倍。其形状能实现连接开关及铝电解槽短路母线的要求。

连接母线夹具

方法步骤

设备安装

安装开关

将开关置于断开状态，通过连接母线装置与电解槽阴、阳极母线连接，使开关并联于电解槽；开关数量为一台或多台，总额定容量等于或大于电解槽容量；开关安装于电解槽立柱母线与短路母线之间时，开关数量等于或小于立柱数量，开关总容量等于或大于电解槽容量，开关通过连接母线与电解槽母线连接，用连接母线夹具压紧。用电缆把每个开关的控制部分连接到一个集中控制柜。

安装要求

开关与连接母线、电解槽母线与连接母线之间的每一个连接的电阻≤1μΩ。

停槽步骤

闭合开关

闭合连接电解槽阴、阳极的短路母线：要求接触电阻电压降≤0.02V。

断开并移出开关。

开槽步骤

闭合开关

断开电解槽阴、阳极之间的短路母线，并插入绝缘板：要求绝缘电阻≥1MΩ。

断开并移出开关。

技术要求

停槽技术要求

电解槽电压：停槽前5V以下。

短路口绝缘：停槽前≥1MΩ。

开关闭合后电解槽电压：0.8V以下。

停槽完成后电解槽电压：0.4V以下。

操作期间电解槽不允许来效应。

整个步骤完成时间：0.5h以内。

开槽技术要求

开关闭合状态下电解槽短路母线断开后电解槽电压：0.8V以下。

开关断开后电解槽电压：10V以下。

短路口绝缘：开槽完成后≥1MΩ。

整个步骤完成时间：0.5h以内。

方法二   铝电解槽系列变电阻自熔断分流不停电停、开槽方法

范围

本方法规定了铝电解系列变电阻自熔断分流不停电停、开槽的方法、装置、技术条件。

本方法适用于铝电解槽的系列不停电停、开槽，适用槽容量70KA～500KA。

术语

下列术语适用于本标准。

停、开槽（英文名称）

停、开槽指铝电解槽的停槽和开槽，停槽指流经铝电解槽的电流被短路母线旁路而停止运行，开槽指铝电解槽被旁路的电流重新流经电解槽而投入运行。

不停电（英文名称）

不停电指铝电解槽所在的系列保持全电流的80%以上。

自熔断（英文名称）

自熔断指电阻在电流热效应作用下的熔化断开。

方法原理

开槽时，在铝电解槽的阴、阳极之间接入变电阻自熔断分流器，形成并联分流电路，其分流量大于电解槽电流的80%，操作铝电解槽短路母线，使其断开，变电阻自熔断分流器的温度随通电时间的延长而逐渐升高，电阻增大并熔断。见图2。

1——阴极母线出线；2——阴极母线；3——铝电解槽；4——铝电解槽短路母线；

5——变电阻自熔断器分流器；6、7——连接母线；8——阳极母线；9——槽电压表。

注意：停槽时，调整槽电压到1V以下，闭合短路母线。

图2 铝电解开关分流系列不停电停、开槽方法原理图

装置及器具

变电阻自熔断分流器：见附录B。

连接母线

单根电阻≤2μΩ，接口有效压接面积大于或等于其有效导电截面积的2倍。其形状能实现连接熔断器及铝电解槽短路母线的要求。

连接母线夹具

方法步骤

设备安装

停槽时，熔断器通过连接母线与电解槽阴、阳极母线连接，并用连接母线夹具夹紧；熔断器连接在上台电解槽的阴极母线（相当于本台电解槽的阳极）与本台电解槽的阴极母线之间时，熔断器宜选用大额定电流的型号，并按照选型原则（见附录B）；熔断器安装于电解槽立柱母线与短路母线之间时，熔断器宜选用较小额定电流的型号，并根据各立柱的电流分配情况进行均匀配置。

安装要求

熔断器与连接母线、电解槽母线与连接母线之间的连接电阻≤1μΩ。

停槽步骤

降低系列电流20%以内，下降电解槽阳极，调整电解槽电压，要求槽电压≤1V。

闭合连接电解槽阴、阳极的短路母线：要求接触电阻电压降≤0.02V。

开槽步骤

安装熔断器。

断开电解槽阴、阳极之间的短路母线，并插入绝缘板，要求绝缘电阻≥1 MΩ。

熔断器熔断。

拆除熔断后的熔断器。

技术要求

停槽技术要求

电解槽电压：停槽前1V以下。

停槽完成后电解槽电压：0.4V以下。

开槽技术要求

熔断器接通状态下电解槽短路母线断开后电解槽电压：0.8V以下。

熔断器（常态）分流量大于电解槽电流的80%。

熔断器熔断时间10min～15min。

附  录A

（资料性附录）

开关技术要求

型号选择

1）WDD系列赛尔开关：其结构形式适用于单侧短路块的电解槽，容量70～500KA。主要技术参数见表A1。

2）LDD系列赛尔开关：其结构形式适用于双侧短路块的电解槽。主要技术参数见表A1。

A1   WDD、LDD赛尔开关的主要技术参数

| 主 要 项 目 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 单台开关本体电阻压降 | V | ≤0.2 |
| 工作电压（DC） | V | ≤10 |
| 工作电流（DC） | KA | 70~500 |
| 连续工作时间 | h | ≤0.5 |
| 允许温升 | ºC | ≤80 |
| 环境温度 | ºC | ≤60 |
| 多组动作同步性 | s | ≤0.05 |
| 对地绝缘耐压: | V | ≥1500 |

开关的安装形式

WDD系列赛尔开关：安装形式见图A1。

LDD系列赛尔开关：安装形式见图A2。

1——WDD系列赛尔开关；2——连接母线装置；3——短路母线（阴极）；4——立柱母线（阳极）；

5——连接母线夹具；6——电缆；7——控制柜。

A1  WDD系列赛尔开关安装形式

1——LDD系列赛尔开关；2——连接母线装置；3——短路母线（阴极）；4——立柱母线（阳极）；

5——连接母线夹具；6——电缆；7——控制柜；8——开关正极；9——开关负极。

A2  LDD系列赛尔开关安装形式

附  录B

（资料性附录）

变电阻自熔断分流器

B.1  型号选择

3）RDD系列赛尔熔断器，主要型号及技术参数见表B1。

表B1  RDD电阻自熔断分流器主要技术参数

| 型 号 | 额定工作电流（KA） | 熔断条件（KA·min） | 常态电阻（μΩ） |
| --- | --- | --- | --- |
| RDD10 | 10 | 10 15—20 | 54 |
| RDD15 | 15 | 15 15—20 | 33 |
| RDD20 | 20 | 20 15—20 | 22 |
| RDD25 | 25 | 25 15—20 | 16 |
| RDD30 | 30 | 30 15—20 | 11 |
| RDD35 | 35 | 35 15—20 | 8 |
| RDDX | 5～50（非标） | 5～50 15—20 | 非标 |

B.2  选型原则

B.2.1  首选同一种型号的熔断器，其组数等于电解槽容量除以熔断器的额定电流，不能等于时，其误差小于电解槽容量的3%；

B.2.2 选用不同型号的熔断器进行组合时，其额定电流之和等于电解槽容量，不能等于时，其误差小于电解槽容量的3%；

B.2.3  熔断器的组数在方便安装、分流均匀的前提下，根据计算而确定。

# Footnotes

1） [WDD系列赛尔开关]是由[郑州中实赛尔科技有限公司]提供的产品的商品名。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对该产品的认可。如果其它等效产品具有相同的效果，则可使用这些等效产品。

2） [LDD系列赛尔开关]是由[郑州中实赛尔科技有限公司]提供的产品的商品名。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对该产品的认可。如果其它等效产品具有相同的效果，则可使用这些等效产品。

3） [RDD系列赛尔熔断器]是由[郑州中实赛尔科技有限公司]提供的产品的商品名。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对该产品的认可。如果其它等效产品具有相同的效果，则可使用这些等效产品。

# Text boxes

ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-200X

铝电解系列不停电停、开槽方法

请补充英文名称

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布