中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T××-××××

二氧化硒化学分析方法

ICS 77.120.10

H 12

灼烧残渣的测定  重量法

### The methods for chemical analysis of Selenium dioxide —

### The determination of burning residue — Gravimetric method

（送审稿）

××××-××-×× 发布                   ××××-××-××实施

国家发展与改革委员会     发布

前  言

- 本系列为首次制定。

- 本系列由全国有色金属标准化技术委员会提出并负责归口。

- 本系列由铜陵有色金属（集团）公司负责起草。

YS/TXXXX-200X《二氧化硒化学分析方法》共分为5个部分：

- 第1部分：二氧化硒含量的测定 硫代硫酸钠容量法；

- 第2部分：氯含量的测定 氯化银浊度法；

- 第3部分：砷、镉、铁、汞、铅含量的测；定 ICP光谱法

- 第4部分：灼烧残渣含量的测定 重量法；

- 第5部分：水不溶物含量的测定 重量法；

- 本部分为第4部分。

- 本部分由江西铜业集团(贵溪)新材料有限公司负责起草。

本部分由广州有色金属研究院、陵铜陵控股集团有限公司参加起草。

- 本部分主要起草人：鲁琳、吴桂明、徐卫东。

本部分主要验证人：黄葡英、戴凤英 、罗咏梅、陈慧汶。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

二氧化硒化学分析方法

灼烧残渣含量的测定 重量法

- 1  范围

本部分规定了二氧化硒中灼烧残渣含量的测定方法。

本部分适用于二氧化硒中灼烧残渣的测定。用本标准测定灼烧残渣时，按取样量和规格值计算所得到的灼烧残渣质量不得小于1mg，其测定范围：0.01％～2％。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6679-2003  固体化工产品采样通则

- 3  方法提要

利用样品主体与形成残渣的物质之间在挥发性、对热、对氧的稳定性方面的差异，将样品主体完全挥发，高温灼烧至恒重后称量残渣的质量。

- 4  试剂及仪器

- 4.1  100mL陶瓷坩埚

- 4.2  高温炉：0～1000℃

- 4.3  分析天平：感量0.1mg

- 4.4  干燥器

- 5  试样

取样、制样按GB/T 6679-2003进行。

- 6  分析步骤

- 6.1  试料

在干燥的环境下，快速称取约10g试料，精确至0.0001g。

- 6.2  测定

独立地进行二次测定，取其平均值。

- 6.2.1  将试样（5.1）置于已在550±50℃恒重过的100mL陶瓷坩埚内，于电炉上缓缓升温直至样品主体完全挥发。

- 6.2.2  取下坩埚，置于高温炉中，温度升至550±50℃灼烧至恒重。

- 6.2.3  自然冷却至200℃左右取出，置于干燥器中，冷却至室温后称重。

- 7  分析结果的表述

以质量百分数表示的二氧化硒灼烧残渣含量（X）按下式计算：

式中：

X——二氧化硒灼烧残渣质量百分数，%

m2——二氧化硒残渣和空坩埚的质量，g

m1——空坩埚的质量，g

m——样品的质量，g

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限（r），以大于重复性限（r）的情况不超过5％为前提，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1

| 水不溶物量/（%） | 0.075 | 0.145 | 0.216 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/（%） | 0.007 | 0.009 | 0.011 |

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限（R），以大于重复性限（R）的情况不超过5％为前提，重复性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| 水不溶物量/（%） | 0.075 | 0.145 | 0.216 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/（%） | 0.008 | 0.010 | 0.018 |

注：重复性限（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

再现性限（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 9  质量保证与控制

应使用国家级标准样品或行业标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或两周校核一次分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。